ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

А.Г.Гуревич

Часть I. Cтроение твердых тел

Глава 1. Структура кристаллов

Кристаллическое состояние является основным (обладающим минимальной энергией) состоянием твердого тела. Подробное рассмотрение структуры кристаллов является предметом кристаллографии (см., например, [1]). Предполагая, что читатель знаком с основами этой дисциплины, мы лишь напомним в этой главе те ее положения, которые будут необходимы в дальнейшем.

Изучение кристаллов началось очень давно. Сначала обратили внимание на правильность огранки "хороших", достаточно больших кристаллов. Затем, при изучении физических свойств твердых тел, обнаружили анизотропию этих свойств, т.е. зависимость их от направления в кристалле, в котором эти свойства проявляются. С развитием атомистических представлений стало ясно, что и правильность огранки кристаллов, и анизотропия их физических свойств обусловлены симметрией кристаллической 	решетки, образованной структурными элементами (атомами, ионами, молекулами) кристалла.

1.1. Операции и элементы симметрии

Симметрия - это свойство объекта совмещаться с самим собой при определенных перемещениях, в интересующем нас случае - при перемещениях в пространстве. Эти перемещения - операции симметрии, а соответствующие им геометрические образы - элементы симметрии. Полный набор операций симметрии, присущих данному объекту составляет его группу симметрии1

Рассмотрение операций и элементов симметрии кристаллической решетки мы начнем с точечной симметрии. Операции точечной симметрии - это такие перемещения, при которых по крайней мере одна точка объекта остается неподвижной. К  ним относятся прежде всего следующие простые операции (рис.. 1.1).

Поворот вокруг оси N-го порядка (рис. 1.1 а). Соответствующий элемент симметрии - поворотная ось N-го порядка. Целое число  N  обозначает  число  совмещений  объекта  с самим собой при повороте на угол 2p. В Международной системе обозначений операций и элементов симметрии поворотные оси обозначаются цифрами N. В кристаллографии доказывается, что с трансляционной симметрией (см. ниже), присущей кристаллической решетке, совместимы только значения N=1, 2, 3, 4, 6 (случай N=1 - это тождественное преобразование).

____________________________

1 Для исследования симметрии и влияния ее на свойства объектов с успехом используется теория групп (см., например, [2]). Однако мы сможем обойтись без применения ее аппарата (с которым, возможно, незнаком читатель) учитывая в необходимых случаях требования симметрии непосредственно.

Отражение в плоскости (рис. 1.1 б). Соответствующие элементы симметрии - плоскости зеркального отражения. В Международной системе они обозначаются буквой m. Если плоскость перпендикулярна оси N-го порядка, используется обозначение N/m, если параллельна - Nm.

Инверсия, т.е. замена всех координатных векторов r на -r (рис. 1.1 в). Соответствующий элемент -центр инверсии в Международной системе обозначается 1.

Кроме перечисленных простых возможны следующие сложные точечные операции симметрии.

Отражение с поворотом (рис 1.1 г). Соответствующий элемент - зеркально-поворотная ось обозначается N/m.

Инверсия с поворотом (рис. 1.1 д). Соответствующий элемент - инверсионная ось обозначается N.

Следует подчеркнуть, что упомянутые сложные операции не являются, вообще говоря, суммами (по терминологии теории групп - произведениями) соответствующих простых операций, последние могут не входить в группу симметрии данного объекта. Заметим также, что рассмотренные точечные операции не являются совершенно независимыми. Например, точка пересечения четной поворотной оси (N=2, 4, 6) с плоскостью зеркального отражения представляет собой центр инверсии.

Точечные группы (возможные наборы элементов) симметрии были выведены Гесселем в 1835 г. и независимо и более строго Гадолиным в 1867 г. Оказалось, что существует 32 точечных группы симметрии. Интересно, что в 1867 г. были известны кристаллы двадцати одной точечной группы, а в настоящее время известны кристаллы всех тридцати двух групп. Точечные группы симметрии (их называют также кристаллографическими классами) относят к семи системам или сингониям (см. таблицу 1.1).

Для бесконечных объектов, в частности, кристаллических решеток к точечным операциям симметрии добавляются трансляции (T): решетка совмещается с самой собой при поступательном перемещении на некоторые отрезки - векторы трансляций. Ясно, что число их для бесконечной решетки бесконечно. Но среди них имеются (в трехмерной решетке) три некомпланарных вектора наименьшей длины - основные векторы трансляций (рис. 1.2).

Добавление операций трансляции приводит к появлению следующих новых сложных элементов симметрии (рис. 1.3).

Плоскость скользящего отражения. Соответствующая операция симметрии состоит из зеркального отражения в плоскости и трансляции на Т/2 в направлении, параллельном этой плоскости (рис. 1.3 б).

Винтовая ось Nn. Соответствующая операция состоит из поворота на угол 2p/N и трансляции на (T/N)n, где n - целое число, меньшее N (рис. 1.3 в).

Так же как в случае точечных операций, указанные сложные операции не являются, вообще говоря, суммами операций отражения (или поворота) и трансляции, последние сами могут не входить в группу симметрии данной решетки.

Число возможных групп симметрии - пространственных групп становится теперь равным 230. Эти группы были выведены Федоровым в 1890 г. и получили название федоровских групп.

1.2. Элементарные ячейки и решетки Бравэ

Многогранник, трансляциями которого может быть без пропусков и перекрытий заполнена вся бесконечная решетка, называется элементарной ячейкой. Очевидно что выбор ее неоднозначен. В качестве элементарной ячейки может быть выбран, например, параллелепипед, ребрами которого являются основные трансляции (см. рис. 1.2). Длины его ребер (особенно если они одинаковы) называют постоянными решетки. Такая элементарная ячейка (ее иногда называют условной) обладает всеми элементами симметрии решетки. Однако ее объем во многих случаях превышает минимально возможный объем элементарной ячейки.

Элементарная ячейка минимально возможного объема носит название примитивной элементарной ячейки. Выбор ее тоже неоднозначен, она может обладать и не обладать всеми элементами симметрии решетки. Всеми элементами симметрии решетки обладает примитивная элементарная ячейка Вигнера - Зейца. Она строится следующим образом (рис. 1.4): из любого узла решетки проводятся прямые, соединяющие этот узел со всеми другими (практически оказывается возможным ограничиться небольшим числом ближайших соседей); в серединах этих отрезков строятся перпендикулярные им плоскости; образованный ими многогранник и представляет собой ячейку Вигнера - Зейца.

Очень важным понятием кристаллографии и физики твердого тела в целом является решетка Бравэ (предложеная в 1848 г.). Îíà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà следующим образом: решетка Бравэ - это бесконечная решетка, образованная "одинаковыми"(совпадающими друг с другом при трансляциях) точками во всех примитивных ячейках кристаллической решетки. Могут быть даны и другие - эквивалентные определения, например: система точек с радиусами-векторами

A=m1a1+m2a2+m3a3,                                                       (1.1)

где a1,2,3 - векторы основных трансляций (рис. 1.2), а m1,2,3 - целые числа. Свойством (или даже определением) решетки Бравэ является то, что из любой ее точки весь (бесконечный) кристалл "видится" одинаково.

Все 32 точечных и 230 пространственных групп симметрии и, практически, бесконечное число структур кристаллов принадлежат 14 решеткам Бравэ, относящимся к 7 сингониям (см. табл. 1.1). Все показанные в этой таблице простые ячейки являются примитивными, а базо-. гране-и объемно-центрированные - непримитивными (условными). Они (как и простые ячейки) обладают всеми элементами симметрии данной решетки. В случае гексагональной сингонии показаны как примитивная (простая), так и эквивалентная ей условная ячейка, которая является базоцентрированной.

В курсах кристаллографии обсуждается вопрос, почему решеток Бравэ всего 14, и показывается, что все другие возможные решетки либо сводятся к этим, либо не удовлетворяют определению решетки Бравэ.

Примитивная ячейка, которая, как отмечалось, содержит одну точку решетки Бравэ, может тем не менее содержать несколько (иногда - очень много) атомов - разных или одинаковых, находящихся в неэквивалентных положениях. Такие группы атомов носят название - базис; говорят об одноатомном, двухатомном и т. д. базисе. (Часто вместо одноатомного базиса употребляют выражение "без базиса").

Поясним сказанное на примере двух очень часто встречающихся структур. Первый пример - структура типа2 поваренной соли NaCl (рис. 1.5.), которую имеют, в частности, большинство  халкогенидов щелочных металлов. На рис. 1.5. представлены элементарные ячейки этой структуры: кубическая условная и примитивная. Легко видеть, что объем примитивной ячейки в 4 раза меньше объема условной. Любая точка примитивной ячейки (в частности, ион натрия или хлора) может быть выбрана в качестве точки решетки Бравэ. Она оказывается кубической гранецентрированной ("г.ц.к"). Базисом является пара ионов Na+ и Сl-.

В качестве второго примера рассмотрим моноатомную решетку со структурой типа алмаза (рис. 1.6). Эту решетку можно представить себе как две вложенные друг в друга г.ц.к. подрешетки, смещенные друг относительно друга в направлении пространственной диагонали куба на 1/4 ее длины. Образующаяся решетка является тоже г.ц.к., но с двухатомным базисом. Базис в данном случае состоит из двух одинаковых атомов, принадлежащих разным подрешеткам. Заметим, что элементарная ячейка, показанная на рис. 1.6 (в отличие от ячейки, показанной на рис. 1.5) является примитивной. Каждый атом в структуре алмаза имеет четырех ближайших соседей (принадлежащих другой подрешетке), расположенных в вершинах правильного тетраэдра. Такую структуру, кроме углерода (в одной из его модификаций - алмазе) имеют полупроводники Si и Ge.

Если подрешетки показанной на рис. 1.6 структуры образованы разными атомами, т.е. базис состоит из двух разных атомов, то структура носит название структуры цинковой обманки, по имени ее представителя -- кристалла ZnS. Такую структуру имеют, в  частности, полупроводники: арсенид галлия GaAs, антимонид индия InSb и некоторые другие.

Äля обозначения направлений и плоскостей в кристалле часто применяются индексы Миллера. Наиболее широко они используются для кристаллов ортогональных сингоний: кубической, тетрагональной и орторомбической, и мы ограничимся этим случаем. Для обозначения индексами Миллера направления некоторой прямой (см. рис. 1.7) эта прямая параллельно (с сохранением ее направления) смещается так, чтобы она проходила через некоторый узел решетки, принимаемый за начало координат, и приводятся в квадратных скобках наименьшие целые числа, обозначающие координаты другого узла решетки, лежащего на этой прямой в единицах постоянной решетки для соответствущего направления. Причем, если _________________________________

2 В кристаллографии принято называть структуры именем одного их представителя; при этом слово "типа" часто опускается

какая-либо координата оказывается отрицательной, то знак минус ставится над соответствующей цифрой. Если необходимо указать любое из кристаллографически эквивалентных направлений, то используются угловые скобки. Например, <100> обозначает любое из направлений [100], [010] и [001]. Плоскости обозначаются индексами прямых, перпендикулярных этим плоскостям, взятыми в круглые скобки, а для обозначения любой из кристаллографически эквивалентных плоскостей используются фигурные скобки. Например, {100}означает одну из плоскостей (100), (010) и (001).

В первом, довольно грубом приближении атомы в кристалле могут рассматриваться как твердые шарики, а кристаллическая решетка - как плотная упаковка этих шариков. Íà ðèñ. 1.8 ïîêàçàíû òðè ñëîÿ ïëîòíî óïàêîâàííûõ îäèíàêîâûõ àòîìîâ. Атомы первого слоя (A) образуют плоскую гексагональную решетку. Атомы второго слоя (B) располагаются над междоузлиями первого слоя. Атомы же третьего слоя (С) могут располагаться либо над атомами слоя A, либо над свободными (над которыми нет атомов B) междоузлиями слоя A (этот случай показан на рис. 1.8.) В обоих случаях образуются плотно упакованные пространственные решетки, но в первом случае решетка является гексагональной плотноупакованной (сокращенно - г.п.у) с двухатомным базисом, а во втором - гранецентрированной кубической (г.ц.к.) с одноатомным базисом. Возможны и другие - более сложные чередования слоев. Нарушение того или иного "правильного" (бесконечно повторяющегося) чередования слоев представляет собой дефект кристаллической структуры (гл. 4).

1.3. Обратная решетка. Первая зона Бриллюэна

В физике твердого тела широко используется представление об обратной решетке. Определение ее может быть дано следующим образом: если имеется система точек (1.1) - прямая решетка, то обратная решетка - это система точек

B=n1b1+n2b2+n3b3                                                                 (1.2)

где n1,2,3 - целые числа, а b1,2,3 - основные векторы обратной решетки:

b1=2pa2´a3a1(a2´a3),                                                   (1.3)

b2 и b3 получаются из (1.3) циклической перестановкой индексов. Величина в знаменателе (3) представляет собой объем Va элементарной ячейки прямой решетки. В случае, когда прямая (а следовательно, и обратная) решетка является прямоугольной: орторомбической, тетрагональной  или кубической,

b1,2,3=(2p/a21,2,3)a1,2,3    и    |b1,2,3|=2pa1,2,3                                         (1.4)

Из определения обратной решетки вытекают следуюшие ее свойства.

1) aibj=2pDij , где Dij - дельта-символ Кронекера:

Dij=1     при i=j    и    Dij=0   при i ¹ j                                                 (1.5)

2) Объем элементарной ячейки обратной решетки

Vb=(2p)3/Va                                                                  (1.6)

3) Решетка, обратная по отношению к обратной, является прямой решеткой.

4) Скалярное произведение любых векторов прямой и обратной решеток

AB=2pn , где n - целое число, т.е. exp(iAB)=1.                                      (1.7)

Нетрудно убедиться, что обратными решетками по отношению к прямым кубическим решеткам: простой, гранецентрированной (г.ц.к) и объемноцентрированной (о.ц.к) будут, соответственно, простая, оцк и гцк решетки. Существует важная теорема (см., например, [3]: каждому вектору B обратной решетки соответствует семейство атомных плоскостей (в которых лежат точки прямой решетки), перпендикулярных вектору B и отстоящих друг от друга на расстояния

d=2på                                                                        (1.8)

Размерность векторов обратной решетки - сm-1, так что обратное пространство может рассматриваться как пространство волновых векторов или, после умножения на h, пространство импульсов. Элементарная ячейка Вигнера - Зейца в этом пространстве - это первая зона Бриллюэна. В важности этого понятия для физики твердого тела мы будем неоднократно убеждаться. Следующие зоны Бриллюэна нам не понадобятся. Тем не менее дадим их определение: каждая последующая зона - это геометрическое место точек, которых можно достичь из точек предыдущей зоны, пересекая только один раз ее границы. Двумерные зоны Бриллюэна для случая простой квадратной решетки показаны на рис. 1.9. Заметим, что площади, а в трехмерном случае - объемы, всех зон Бриллюэна одинаковы.

Глава 2. Дифракция волн на кристаллической решетке

Трансляционная симметрия кристаллической решетки приводит к возможности дифракции на ней волн различной природы, которая может быть использована для изучения структуры кристаллов. Для этого длина волны l должна быть одного порядка с постоянной решетки кристалла a~10-8.

Условие l~a выполняется для электромагнитных волн рентгеновского диапазона (с частотой ~ 1018). Идея дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке была выдвинута в 1912 г. Лауэ и экспериментально подтверждена Фридрихом и Книппингом. У.Г.Брэгг и У.Л.Брэгг впервые использовали ее для определения структуры кристалла (NaCl)3. Очень скоро рентгеновская дифракция стала и является до настоящего времени основным методом изучения структуры кристаллов.

Для электронных волн - волн де Бройля условие l~a выполняется при скорости электронов ~ 5 108 т.е. их энергии ~ 100 eV . Дифракцию электронных волн на решетке кристалла

_______________________________

3Лауэ получил Нобелевскую премию в 1914 г., а отец и сын (У.Г. и У.Л.) Брэгги - в 1915 г

(Ni) впервые осуществили в 1927 г. Дэвиссон и Джермер.. Электронная дифракция имеет ограниченное применение для исследования структуры кристаллов вследствие экспериментальных трудностей (необходимость весьма высокого вакуума) и, главным образом, из-за того, что электроны проникают в кристалл на глубину всего несколько микрометров и  поэтому могут дать информацию лишь о структуре поверхностного слоя (что, впрочем, может явиться и полезным обстоятельством).

Для нейтронных волн условие l~a выполняется при скорости нейтронов ~ 10 5 т.е. их энергии ~0,1 эВ. Дифракция нейтронов на кристаллической решетке впервые наблюдалась  в  1936 г. (через четыре года после открытия нейтронов Чэдвиком), но широко стала использоваться после появления мощных источников нейтронов - ядерных реакторов4. Рассеяние нейтронов в твердом теле будет рассматриваться в главе 21. Здесь мы отметим лишь, что нейтроны, в отличие от электронов, глубоко проникают в большинство твердых тел и, обладая магнитным моментом, испытывают дифракцию  не  только на решетке ядер, но  и  на  решетке  электронных  магнитных

моментов5, что делает дифракцию нейтронов уникальным средством экспериментального исследования магнитных структур. Далее в этой главе мы будем для конкретности рассматривать дифракцию рентгеновских лучей; однако многое будет справедливо и для дифракции других видов излучения на кристаллической решетке.

2.1. Условия дифракции

Условия сложения амплитуд волн, рассеянных атомами кристаллической решетки, (или, как иногда говорят, конструктивной интерференции) были получены в 1912 г. У.Л.Брэггом (сыном) и независимо в 1913 г. Вульфом исходя из предположения, что происходит зеркальное отражение от атомных плоскостей. Тогда конструктивная интерференция будет происходить, если разность хода волн, отраженных от двух параллельных атомных плоскостей составит целое число длин волн. Отсюда (см. рис. 2.1) следует условие Брэгга (или Брэгга - Вульфа)

2d sinq = nl,                                        (2.1)

где d - расстояние между ближайшими параллельными атомными плоскостями, q - угол падения (который в рентгеновском структурном анализе принято отсчитывать от плоскости отражения, а не от перпендикуляра к ней, как в оптике), l - длина волны, а n - целое число - порядок отражения. Разные атомные плоскости и разные n дают множество максимумов рассеяния (рефлексов)

Однако предположение о зеркальном отражении от атомных плоскостей, исходя из которого получено условие (2.1), не вытекает непосредственно из физической картины рассеяния (точнее, согласно принципу Гюйгенса, - переизлучения) волн атомами кристалла и является, ____________________________

4 Первый реактор был построен под руководством Ферми в 1945 г.

5 Магнитные моменты ядер малы по сравнению с электронными моментами атомов (гл. 19) и  не оказывают существенного влияния на рассеяние нейтронов в твердом теле.

таким образом, пока необоснованным.

Строгий вывод условия образования рентгеновских рефлексов был дан Лауэ на основе рассмотрения интерференции волн, рассеянных двумя соседними атомами (рис. 2.2). Для конструктивной интерференции необходимо, чтобы разность хода волн, рассеянных двумя атомами, находящимися на расстоянии l , составляла целое число длин волн. Как следует из рис. 2.2, это дает условие

l (cosa1+cosa2) = nl                                             (2.2)

или

l (k2--k1) = 2pn,                                                      (2.3)

где  k1  и k2 - волновые  векторы,  соответственно,  падающего  и рассеянного  луча.  Рассеяние в

данном слуае упругое, и k1=k2..

Сравнивая (2.3) с выражением (1.7) для обратной решетки, мы видим, что эти выражения совместны, если

k2-k1=B,                                                                (2.4)

где B - любой вектор обратной решетки.  Удивительно простое соотношение (2.4) является условием конструктивной интерференции, т.е. наличия рентгеновских рефлексов. Подчеркнем, что в рамках принятых предположений (идеальный кристалл, упругое рассеяние) оно получено строго. Эквивалентность ему условия Брэгга вытекает из упомянутой выше теоремы о связи атомных плоскостей с векторами обратной решетки.

Заметим, что условие (2.4), как и эквивалентное ему условие (2.1), не обязательно выполняется. Более того, в идеальном случае (неподвижный бездефектный кристалл, параллельный пучок лучей, бесконечно-узкая спектральная линия излучения) оно, строго говоря, никогда не выполняется. Практические пути его выполнения будут рассмотрены ниже.

В 1921 г. Эвальд предложил простое и наглядное построение (построение Эвальда) для графической интерпретации условия Лауэ. Оно заключается  в следующем (рис. 2.3): из некоторой точки обратной решетки откладывается волновой вектор падающей волны k1 и строится сфера (сфера Эвальда) с центром в конце этого вектора и радиусом k. Åñëè ýòà сфера пройдет через какую-либо другую точку обратной решетки, то вектор, проведенный из нее в центр сферы, будет волновым вектором рассеянной волны, так как при этом будет выполняться условие (2.4). Из рис. 2.3 видно, что угол 2q, образованный векторами k1 и k2, может быть и меньше, и больше 900, т.е. рассеяние может происходить как вперед, так и назад. Заметим, что плоскость, перпендикулярная вектору обратной решетки (штрих-пунктир на рис. 2.3) параллельна одной из брэгговских плоскостей в прямом пространстве, так что предположение Брэгга о зеркальном отражении от этой плоскости выполняется.

2.2. Методы рентгеновского структурного анализа

В рентгеновском структурном анализе используются три пути преодоления упомянутой

трудности - отсутствия рефлексов от идеального неподвижного кристалла при монохроматическом излучении.

Первый из них - метод лауэграмм заключается в том, что применяется немонохроматическое рентгеновское излучение. Используя для иллюстрации этого метода построение   Эвальда  (рис. 2.4),  мы видим,   что   если   интервал  изменения  волнового  числа  dk = kmax- kmin будет достаточно велик, то в пространство между сферами Эвальда для предельных значений k попадут несколько точек обратной решетки, и возникнет несколько рефлексов. Однако интервал dk не должен быть и слишком велик, чтобы количество рефлексов не было чрезмерно большим. При использовании этого метода плоская рентгеновская пленка помещается перпендикулярно падающему лучу за исследуемым образцом или перед ним, и на ней образуется система точек, соответствующих различным рефлексам. Заметим, что в последнем случае (пленка перед образцом) получающиеся рентгенограммы называют эпиграммами.

Метод лауэграмм не может быть использован для полного исследования структуры кристаллов, в частности, для определения постоянных решетки. Но он широко применяется для ориентирования монокристаллов. При этом используется то обстоятельство, что если направление падающего луча совпадает с какой-либо осью симметрии кристалла, то система точек на лауэграмме обладает соответствующей симметрией. Образец устанавливается на гониометре и последовательными его поворотами расположение точек приводится к симметричному - соответствующему желаемой оси. Может быть установлено и требуемое направление осей симметрии в плоскости, перпендикулярной направлению падающего луча. Мы не рассматриваем здесь конкретной методики ориентировки, отсылая читателя, например, к [4]. Метод лауэграмм используется также для анализа совершенства монокристаллов по размеру точек на рентгенограмме и правильности их расположения.

Второй метод - вращающегося или качающегося кристалла иллюстрируется рис. 2.5. В этом случае излучение монохроматично (радиус сферы Эвальда постоянный), а попадание точек обратной решетки на эту сферу обеспечивается вращением (или поворотами) прямой, а следовательно и обратной решетки образца. Этот метод может быть использован, в принципе, для тех же целей, как и метод лауэграмм, но, конечно, менее удобен для ориентирования. В отличие от метода лауэграмм, метод вращающегося или качающегося кристалла может быть использован для определения структуры кристаллов.

Получение рефлексов при конечной, но весьма малой ширине линии рентгеновского излучения может быть обеспечено при использовании в качестве образцов поликристаллов или мелких порошков, изготовленных из монокристаллов. На этом основан порошковый метод, который предложили в 1916 г. Дебай и Шеррер - метод дебаеграмм. Он является наиболее широко используемым методом определения структуры кристаллов. В этом случае в образцах реально используемых размеров содержится более ~108   частиц, ориентации ристаллографических осей которых более или менее равномерно распределены по всем направлениям. Поэтому начальные точки векторов обратной решетки B', проведенных (см. рис. 2.6 а) в одну из точек обатной решетки - точку A, будут лежать на сфере радиуса B', которая будет пересекаться по окружности со сферой Эвальда. И так как относительная ширина линии (т.е. dk/k) излучения, используемого в рентгеновском анализе, составляет  ~10-4, то практически все точки этой окружности будут являться начальными точками векторов рассеянного излучения k2. Другие вектора обратной решетке (на рис. 2.6 а показан один из них - B'') дадут другие окружности пересечения со сферой Эвальда и другие векторы рассеянного излучения k2''.

Схема эксперимента по снятию дебаеграмм показана на рис. 2.6 б. Из сопоставления ее с рис. 2.6 а видно, что на рентгеновской пленке (рис. 2.6 в) появятся дуги различных радиусов. Их величины позволяют найти векторы обратной решетки, которые в свою очередь дают возможность, при наличии некоторой информации о предполагаемой структуре кристалла, уточнить ее и, в частности, найти постоянную решетки. Мы не затрагиваем методики таких расчетов читатель может познакомиться с ней в курсах рентгеновского структурного анализа, например, [5].

Остановимся сейчас очень кратко на понятиях структурного и атомного факторов (подробно см., например, [3]). Условия образования рентгеновских рефлексов были получены в результате анализа интерференции волн, рассеянных (или переизлученных) некоторыми центрами. И хотя эти центры мы для краткости называли атомами, в действительности имелись в виду точки решетки Бравэ. Однако если эта решетка обладает двух- или более атомным базисом, то волна, переизлученная каждой ячейкой Бравэ, образуется в результате интерференции волн, переизлученных всеми атомами базиса. Эта интерференция дает дополнительный множитель в интенсивности рефлекса - так называемый структурный фактор. Для некоторых рефлексов он может обращаться в нуль; тогда говорят о погасании этих рефлексов. Интенсивности рефлексов и, в особенности, погасание некоторых из них дают важную информацию о структуре кристалла, а именно о расположении атомов в ячейке Бравэ.

В свою очередь, волна, рассеянная каждым атомом образуется в результате интерференции волн, переизлученных всеми электронами этого атома. Это приводит к появлению новых множителей - атомных факторов в интенсивностях всех рефлексов.

Глава 3. Природа связи в твердых телах

Мы должны теперь выяснить, какими силами обеспечивается стабильность структуры кристаллов, которая рассматривалась в предыдущих главах, почему атомы, из которых состоит твердое тело не разлетаются в разные стороны и не падают друг на друга. Этот комплекс вопросов объединяется обычно понятием: природа (или механизмы) связи. Заметим, что различные механизмы связи обычно сосуществуют в различных веществах, и поэтому правильнее не проводить классификацию твердых тел по механизмам связи (что иногда делается), а рассматривать различные механизмы и их вклады в разных веществах. Существует пять таких механизмов: ионный, ковалентный, металлический, водородный и флуктуационный. Мы рассмотрим их последовательно.

3.1. Ионная связь

Этот механизм связи обусловлен притяжением противоположно заряженных ионов. Ясно, что он может иметь место только в кристаллах, решетка Бравэ которых содержит  двух- или более атомный базис, включающий положительные и отрицательные ионы. Характерным примером кристаллов, в которых этот вид связи доминирует, являются щелочно-галлоидные кристаллы: LiF, NaCl и др.

Выясним прежде всего, почему образование ионов в таких кристаллах является выгодным. Пусть в исходном состоянии имеются два изолированных нейтральных атома, например, Li и F. Для отрыва одного электрона от атома Li с образованием иона L+ необходимо затратить энергию Ui - потенциал ионизации. При присоединении же одного электрона к атому F c образованием иона F-, êîòîðûé èìååò энергетически выгодную çàìêíóòóþ электронную оболочку инертного газа Ne, выделяется энергия Ue - сродство к электрону. Оказывается, что Ui>Ue, так что образование двух изолированных ионов Li+ и F- из нейтральных атомов Li и F невыгодно.

Однако при сближении ионов вступает в игру энергия их электростатического (кулоновского) взаимодействия. Для пары ионов с зарядами ±e, находящихся на расстоянии r, она составляет UC=-e2/r. В кристалле, где ионы образуют решетку, полная энергия кулоновского взаимодействия (отнесенная к паре ионов) становится равной

UC=-αe2r,                                                             (3.1)

где a - постоянная Маделунга, которая зависит только от структуры кристалла. Расчет этой постоянной (см, например, [6]) заключается в суммировании энергий кулоновского взаимодействия данного иона со всеми другими ионами кристалла того же и противоположного знака. Для структуры типа NaCl такой расчет дает a=1,748.

Â ôîðìèðîâàíèè ñòàáèëüíîé ñòðóêòóðû кристаллов ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàåò ýíåðãèÿ îòòàëêèâàíèÿ, которая резко возрастает при уменьшении расстояния между атомами или ионами. Эта энергия имеет квантовомеханическую природу, связанную с влиянием принципа Паули, который запрещает двум электронам (в данном случае - двух соседних атомов) находиться в одном и том же месте. Теория энергии отталкивания (см., например, [7]) сложна; из экспериментальных данных, в частности, по сжимаемости кристаллов следует, что эта энергия (отнесенная к паре ионов)

Ur=βrm,   где      m=6 ¸ 10,                                              (3.2)

а b - некоторая постоянная величина.

Все упомянутые члены энергии и их сумма U - энергия связи показаны в зависимости от расстояния между ионами на рис. 3.1. Как видно из этого рисунка, U имеет минимум при некотором расстоянии r0 между ионами, которое определяет равновесный размер кристалла. Абсолютная величина энергии связи при r=r0 носит название когезионной энергии.

Быстрый рост энергии связи при r<r0 оправдывает введение упоминавшейся выше модели ионов - соприкасающихся твердых шариков с фиксированными радиусами - ионными радиусами. Конечно, в действительности ионы - не твердые шарики, и если для двух сортов ионов определить как-то ионные радиусы r1 и r2, то расстояние между этими ионами в кристалле r0=r1+r2+Dr , где Dr зависит от структуры кристалла. Однако обычно Dr<<r0 , è ïонятие èîííûõ ðàäèóñîâ îêàçûâàåòñÿ ïîëåçíûì. Çàìåòèì, ÷òî именно наличием слагаемого Dr объясняются встречающиеся различия значений ионных радиусов в разных таблицах.

3.2. Ковалентная связь

Ковалентная связь обусловлена образованием локализованных сгущений электронной плотности при обобществлении (гибридизации) внешних электронов соседних атомов, орбиты которых перекрываются. В отличие от ионной связи эти атомы могут быть и одинаковыми, и разными.

Ковалентная связь имеет место не только в кристаллах, но и в органических молекулах, и мы остановимся сначала на этом случае. Рассмотрим, например, молекулу  метана CH4  (рис. 3.2), в которой атом углерода с электронной конфигурацией 1s22s22p2 окружен четырьмя атомами водорода с электронной конфигурацией 1s1. Орбиты внешних гибридизированных 2s-2p электронов углерода и электронов атомов водорода перекрываются, и эти электроны обобществляются. В органической химии это обычно характеризуется образованием "связей" (рис. 3.2 а) между двумя атомами, в данном случае C и H. Но согласно принципам квантовой механики четыре гибридизированных 2s2 и 2p2 электрона углерода неразличимы, и можно говорить лишь об образовании сгущений электронной плотности (т.е. областей с большими значениями модуля волновой функции ôyú) между атомами водорода и атомом углерода (рис. 3.2.б). Почему образование таких локализованных сгущений - "мостиков" или "спиц" - оказывается энергетически выгодным и почему оно приводит к образованию устойчивой молекулы -элементарные ответы на эти вопросы дать трудно, ответы на них дает строгая квантовая теория (cм., например, [8]).

Переходя теперь к кристаллам, рассмотрим сначала кристалл, состоящий из одинаковых атомов, например, алмаз. В его структуре (см. рис. 1.8) каждый атом углерода имеет четырех ближайших соседей, расположенных в вершинах тетраэдра, и происходит обобществленние четырех гибридизированных 2s-2p электронов всех атомов углерода с такими же электронами их ближайших соседей. Образующиеся при этом сгущения электронной плотности показаны схематически (в двумерном изображении) на рис 3.3. Связь при этом оказывается очень сильной, о чем говорят, в частности, механические свойства алмаза. Такой же является природа связи в полупроводниковых кристаллах Si и Ge, имеющих структуру алмаза.

Ковалентная связь играет большую роль и в двухатомных полупроводниковых кристаллах GaAs, InSb и др., которые, как отмечалось в гл.1, имеют структуру цинковой обманки. Атомы  (например, Ga) имеют ближайшими соседями атомы другого сорта (As). Каждая пара атомов: Ga с внешними электронами 4s24p1 и As c 4s24p3 имеет 8 внешних электронов, которые образуют 4 локализованных сгущения электронной плотности, осуществляющие ковалентную связь. Однако при этом образуются противоположно заряженные комплексы (которые можно условно назвать Ga- и As+), образованные ионами Ga3+ и As5- и "относящимися к каждому из них" четырьмя внешними электронами. Эти комплексы благодаря их кулоновскому взаимодействию будут осуществлять ионную связь, и таким образом, связь будет являться комбинированной.

Возможен в принципе (но энергетически невыгоден) и другой предельный случай - переход всех внешних электронов с Ga на As, образование ионов Ga3+ и As3- и чисто-ионная связь. Возможна , в принципе, и чисто-ковалентная связь, если эффективные заряды образующихся комплексов были бы равны нулю. В действительности, как например, для арсенида галлия реализуются промежуточные случаи, - с эффективными зарядами, близкими к (но не равными) единице и некоторыми вкладами обоих механизмов связи.

Вклад ионной связи в полупроводниках АIIIBV (соединениях элементов третьей и пятой групп, к которым принадлежит рассмотренный выше арсенид галлия) возрастает при переходе к более тяжелым соединениям - от GaAs к InSb. В соединениях АIIBVI он больше, чем в AIIIBV и тоже возрастает при продвижении вниз по таблице Менделеева. С другой стороны, в кристаллах, которые обычно называют "ионными", в частности, в состав которых входят ионы элементов шестой группы - S2- др., всегда наряду с ионной присутствует вклад ковалентной связи, т.е. некоторая доля электронной плотности находится "в совместном владении" соседних атомов. Даже в щелочно-галлоидных кристаллах вклад ковалентной связи, хотя и очень мал, но не равен нулю.

Таким образом, кристаллов, в которых связь была бы чисто-ионной, не существует. В отличие от этого, чисто-ковалентная связь, как уже отмечалось, имеет место в диэлектрических моноатомных кристаллах, например, в алмазе.

3.3. Металлическая связь

Металлическая связь (присущая всем металлам), также как и ковалентная, осуществляется коллективизированными электронами, но принадлежащими не соседним атомам, а всему кристаллу. Как изестно (см. главы 9 - 11) металл представляет собой решетку положительных ионов, погруженных в электронную "жидкость", которая образована в результате обобществления внешних  электронов всех атомов металла. Эта электронная "жидкость" и связывает (в результате кулоновского взаимодействия) положительные ионы, т.е. осуществляет металлическую связь. Строгая теория металлической связи [9], как и ковалентной, является, конечно, квантовомеханической.

Для металлической связи характерны большие отношения r/2ri, где r - среднее расстояние между центрами положительных ионов в металле, а ri - ионные радиусы тех же ионов в диэлектрических кристаллах с преобладанием ионной связи. Например, в металле Li r=3Ao, а ri=0,6 Ao, т.е. упомянутое отношение составляет 2,5. Однако с переходом к более тяжелым щелочным металлам оно уменьшается и для Сs составляет уже 1,55, а для благородных металлов делается совсем малым: для Cu - 1,33, а для Au - 1,05.

Металлическая связь является сильной, о чем свидетельствуют прочность и высокие температуры плавления многих (хотя и не всех) металлов. Механизм ее позволяет интуитивно понять пластичность, свойственную многим (хотя опять-таки не всем) металлам.

3.4. Водородная связь

Водородная связь осуществляется в результате кулоновского взаимодействия иона H+  - протона с "дополнительными" отрицательными ионами азота, кислорода или фтора (кроме того иона, с которым водород образует ковалентную или ионную связь). Возникновение особой - водородной связи обусловлено тем, что водород, обладая одним электроном, не может образовывать более одной ковалентной или ионной связи. Водородная связь играет существенную роль для многих молекул, в том числе и органических. Ею определяются в значительной мере уникальные физические свойства жидкой воды [10]. Твердым телом с доминирующей водородной связью является лед.

Фрагмент структуры льда (в одной из ее модификаций) представлен на рис. 3.4. Как видно из этого рисунка, атомы кислорода имеют четырех ближайших соседей, а протоны находятся на прямых, соединяющих атомы кислорода, причем (что очень важно) на существенно неодинаковых расстояниях от них. Связь протона с ближним кислородом является, как в молекуле воды, смешанной ковалентно-ионной. В то же время протон осуществляет благодаря электростатическому (кулоновскому) взаимодействию связь двух ближайших к нему атомов кислорода, которая и является водородной связью. Конечно, эти рассуждения с точки зрения квантовой механики являются весьма нестрогими: протоны, окружающие атомы кислорода, неразличимы и вряд ли могут рассматриваться как локализованные. Возможно и альтернативное рассмотрение, основанное на представлении о протонной жидкости, в которую погружены отрицательные ионы кислорода. Однако и это расмотрение, аналогичное (но с обратным знаком) рассмотрению металлической связи, не является, по-вимому, адэкватным, так как имеются данные, свидетельствующие о том, что молекулы воды являются структурными элементами в кристалле льда.

Водородная связь не является слабой, о чем говорят механические свойства и сравнительно высокая температура плавления льда. Среди твердых тел эта связь является очень редкой по числу соединений, в которых она осуществляется, но весьма распространенной, если в качестве критерия рассматривать массу вещества на земле.

3.5. Флуктуационная связь

Этот вид связи реализуется в кристаллах, состоящих из молекул O2, N2  и некоторых других и в кристаллах, состоящих из атомов инертных элементов. Его механизм можно описать следующим образом. В одной из молекул или в одном из атомов, не обладающих средним дипольным моментом, в некоторый момент вследствие флуктуаций возникает дипольный момент p1. Его электрическое поле наводит в соседней молекуле или атоме (см. например, [11]),  дипольный момент

p2=ap1/r3,                                                                 (3.3)

где a - коэффициент зависящий от угла между p1 и прямой, соединяющей центры этих молекул, а r - расстояние между ними. Энергия электростатического взаимодействия диполей p1 и p2 [12]

U12=-p1p2/r3=-ap12/r6                                                        (3.4)

Среднее значение этой энергии U12<0, и сумма ее и энергии отталкивания, как и в случае ионной связи (рис. 3.1), проходит через минимум при некотором расстоянии между молекулами.

Рассмотренный механизм флуктуационной связи является классическим (не квантовым). Но имеется и квантовый вклад в эту связь, основанный на корреляции движения электронов в соседних атомах.

Флуктуационную связь называют также молекулярной, поскольку она характерна для молекулярных кристаллов, и вандерваальсовой на том основании, что аналогичный механизм приводит к появлению дополнительного (по сравнению с уравнением идеального газа) члена в уравнении реального газа - уравнении ван дер Ваальса. Флуктуационная связь - очень слабая, о чем говорят чрезвычайно низкие температуры плавления упомянутых веществ, в которых она осуществляется.

Приведем теперь некоторые общие заключения, касающиеся природы связи в твердых телах:

- как правило, различные механизмы связи действуют одновременно, но относительные их вклады в разных веществах различаются очень сильно;

- все механизмы связи обусловлены электростатическим (кулоновским) взаимодействием;

- имеют место очень большие диапазоны силы связи, как между разными видами связи, так и "внутри"некоторых из них, что ведет к огромным различиям в температуре плавления и механических свойствах твердых тел.

Глава 4. Реальные твердые тела

Как уже отмечалось выше, физика твердого тела базируется, в основном, на модели идеального кристалла, которая использовалась в трех предыдущих главах и будет широко использоваться в дальнейшем. Но реальные твердые тела не являются идеальными кристаллами; в них всегда имеются в том или ином количестве нарушения идеальности - дефекты. Строго говоря, границы любого образца конечных размеров уже являются дефектом. Другие дефекты (которые будут рассмотрены в данной главе) всегда в том или ином количестве имеются даже в "хороших" кристаллах. Более того, существуют аморфные твердые тела и поликристаллы (конгломераты маленьких кристалликов с различной ориентацией осей), для которых модель идеального, строго-периодического кристалла, казалось бы, совершенно не годится.

Однако почти все основные представления физики твердого тела, обоснованные строго на модели идеального кристалла, оказываются справедливыми и для реальных кристаллов с дефектами, а многие из них - и для аморфных твердых тел. На объяснение этого "парадокса" была в значительной мере направлена интенсивно разрабатывавшаяся в последние годы теория неупорядоченных сред (см., например, [13]). Но хотя основные представления физики идеального кристалла оказываются справедливыми и для реальных кристаллов, дефекты играют большую, а в некоторых случаях даже определяющую роль в ряде явлений, происходящих в твердых телах.

Классификация многообразных дефектов, имеющих место в твердых телах, может производиться по числу измерений и по времени жизни. В первом случае следует различать: нуль-мерные (точечные), одномерные (линейные), двумерные (поверхностные) и трехмерные (объемные) дефекты. Во втором случае различают долгоживущие и короткоживущие дефекты. Для первых время жизни дефекта (на данном месте) не бесконечно, но очень велико и определяется диффузией. Дефекты второго типа либо уничтожаются, "прожив" в среднем очень короткое время, либо быстро мигрируют по кристаллу, В последнем случае часто правильнее считать их не локализованными, а принадлежащими всему кристаллу. Важные примеры таких дефектов: экситоны и поляроны будут кратко рассмотрены ниже, а сейчас мы перейдем к рассмотрению долгоживущих или так называемых "статических" дефектов с различным числом измерений.

4.1. Точечные статические дефекты

Под точечными дефектами (их называют также центрами) следует понимать такие нарушения периодичности кристалла, которые локализованы в области с линейными размерами порядка атомных (~ 10-8). Они могут быть простыми и сложными. К простым относятся примеси замещения, примеси внедрения и вакансии.

Примеси замещения. Атомы в узлах решетки могут быть замещены атомами:

- другого элемента с той же валентностью8),

- того же элемента, но с другой валентностью, например, Fe3+®Fe2+,

- другого элемента  с другой  валентностью,  например,  Si4+®Ga3+  или  Si4+®P5+ (этот        случай имеет большое значение для физики и техники  полупроводников, и мы будем подробно обсуждать его в гл 12).

В двух последних случаях изменение заряда кристалла, которое может произойти вследствие замещения, должно быть скомпенсировано. Эта компенсация может быть осуществлена другим дефектом или же (в полупроводниках) изменением числа зонных носителей

___________________________

8) Валентность - это способность атома образовывать данное число связей: ионных или ковалентных. Для ионов - это максимальное число электронов, которое может быть отдано (тогда валентность положительна) или присоединено (в случае отрицательной валентности). При ковалентной связи валентность - это число электронов данного атома, которые могут быть обобществлены с электронами соседних ионов с образованием ковалентных связей.Валентность не следует путать с эффективным зарядом иона. Эти величины могут близки, как в щелочно-галлоидных кристаллах, а могут и очень сильно различаться, как в кристалле GaAs, рассмотренном в предыдущей главе.

заряда. Заметим, что в случае компенсации другим дефектом возникает интересный вопрос о взаимной локализации этих дефектов. Предельными случаями являются полное отсутствие такой

взаимной локализации (нейтральность обеспечивается в рамках всего кристалла) и расположение их в непосредственной близости друг к другу, когда образуется сложный точечный дефект (см. ниже).

При большом числе примесей замещения кристалл называют твердым раствором или (если отношение чисел замещаемого и замещающего атомов фиксировано) химическим соединением

Примеси внедрения. Примесные атомы (если их размеры достаточно малы) могут размещаться в междоузлиях - внедряться в них.

Вакансии. Незаполненные узлы решетки - вакансии могут быть как равновесными, так и неравновесными. В первом случае они "неизбежно" возникают, сколь медленным - равновесным ни был бы рост кристалла, и обеспечивают - при определенной их концентрации - минимум плотности свободной энергии. Неравновесные вакансии возникают при быстром росте кристалла или при некоторых воздействиях на кристалл - термических, механических и других. Они могут быть метастабильными, т.е. существовать при достаточно низких температурах очень долго, часто практически бесконечно. Неравновесные вакансии могут быть ликвидированы ("залечены") длительным нагревом (отжигом) в соответствующей атмосфере. Поясним последнее обстоятельство на примере кристалла Cd2+Cr3+2Se2- [14]. Отжиг этого кристалла в вакууме при "умеренной" температуре приводит к образованию вакансий наиболее летучего элемента - Se. Последующий отжиг в атмосфере Se приводит к залечиванию этих вакансий, а при более высокой температуре - к образованию вакансий Cd. или Se, которые компенсируются, соответственно, появлением ионов Cr2+ или Cr4+ 9). Нарушение зарядового баланса, которое вызывается вакансиями в ионных кристаллах  (причем, независимо от наличия вклада ковалентности), как и в рассмотренном выше случае замещения ионами другой валентности, должно быть скомпенсировано. Эта компенсация, т.е. восстановление электрической нейтральности кристалла может быть достигнута образованием вакансий противоположного знака, изменением числа зонных носителей заряда или изменением валентности некоторых ионов, т.е. спонтанным образованием дефектов замещения. Характерным примером последнего случая является изменение валентности части ионов хрома в упомянутом выше кристалле CdCr2Se4. При возникновении вакансий Se электрическая нейтральность восстанавливется путем изменения валентности Cr3+®Cr2+, а при возникновении вакансий Cd - путем изменений валентности Cr2+®Cr3+®Cr4+. Следует заметить, что в кристалле HgCr2Se4, изоструктурном с рассмотренным выше кристаллом CdCr2Se4,  атомы  не  только  Se ,  но  и  Hg  могут  (при соответствующих

______________________

9) Кристаллы CdCr2Se4 и Hg Cr2Se4 являются ферромагнетиками (см. гл. 17) Кюри, Их магнитная кристаллографическая анизотропия определяется, в основном, ионами Cr2+  и Cr4+, и поэтому о наличии этих ионов можно судить по их анизотропии

температурах) легко покидать кристалл, и отжиг в атмосфере Se приводят к образованию вакансий Hg

В качестве другого примера можно привести изменение валентности железа Fe3+®Fe2+ в кристаллах ферритов, например, иттриевого феррита со структурой граната Y3Fe5O12 при образовании вакансий кислорода

Кроме рассмотренных простых существует множество сложных точечных дефектов. Остановимся на некоторых из них.

Центр окраски или F-центр10) - вакансия аниона и электрон, локализрованный  около нее. Классический пример - образование F-центров при нагревании кристалла NaCl â ïàðàõ Na; кристалл при этом окрашивается. Альтернативным объяснением могло бы быть внедрение атомов

Na в междуузлия, но уменьшение плотности кристалла при нагревании однозначно отметает это предположениее.Дефект Шоттки - вакансия аниона и вакансия соседнего катиона; наблюдается также в шелочно-галлоидных кристаллах.

Дефект Френкеля - вакансия и тот же атом или ион (например, Ag+) в междуузлии.

Существуют множество еще более сложных дефектов, например, M-центр - два расположенных рядом F-центра, R-центр - три F-центра, H-центр - два аниона на одном узле и дырка (т.е. отсутствующий электрон; см. гл. 12), локализовнная вблизи этого узла, Vk-центр - два аниона на соседних узлах и дырка, принадлежащая им обоим (иными словами, например, в случае анионов хлора - "молекула" Cl2-). Из приведенных примеров видно, что точечные дефекты не обязательно расположены на одном узле, и корректным является данное выше их определение -

дефекты с размерами порядка атомных. Все перечисленные (но, конечно, не все вообще) сложные точечные дефекты являются "незаряженными" в том смысле, что не приводят к нарушению зарядового баланса кристалла, и не требуют компенсации каким-либо другим дефектом

Заметим, что источниками информации о долгоживущих ("статических") точечных дефектах служат оптические измерения (см., например, [15]) и электронный парамагнитный резонанс (гл. 16).

4.2. Подвижные дефекты

Остановимся теперь кратко на короткоживущих - подвижных дефектах. Обычно (но, как мы увидим, не всегда) их можно, согласно приведенному выше определению, относить к точечным, но, как уже отмечалось, во многих случаях (для достаточно медленных процессов) их следует считать принадлежащими всему кристаллу. Наиболее интересными и важными подвижными дефектами являются экситоны (см. [141]) и поляроны [142].

Понятие экситона было введено в физику твердого тела Френкелем в 1931 г. для случая молекулярных кристаллов. Экситон Френкеля - это возбужденное состояние (без ионизации) молекулы (или атома), из которых состоит кристалл, но не локализованное на каком-то узле, а ______________________________________

10  От немецкого слова Farbe - краска.

"размазанное" (мигрирующее) по всему кристаллу.В дальнейшем - в 1937 г. Ваннье и Мотт для случая полупроводникового кристалла предложили другой вариант экситона. Экситон Ваннье - Мотта - это связанное состояние электрона и дырки (см. гл.12), принадлежащее (как и "исходные" электрон и дырка в полупроводнике) всему кристаллу. Оптический спектр поглощения такого экситона оказывается (см., например, [16]) подобным спектру атома водорода, а размер, как и размер атома водорода, определяется выражением

a~eh2m∗e2                                                               (4.1)

где e - электрическая проницаемость кристалла, а m* - эффективная масса (гл. 10). С учетом их величин в данном случае а ~ 10-6. Среднее время жизни (на одном месте) экситона Ваннье - Мотта t~10-5-10-7. Спектр поглощения экситона Ваннье - Мотта, расположенный вблизи края оптического поглощения, впервые наблюдали в 1953 г. Гросс и Захарченя [17] в кристалле полупроводника Cu2O, что явилось первым экспериментальным подтверждением существования экситонов. С ростом концентрации экситонов Ваннье - Мотта могут образовываться биэкситоны, а при еще больших концентрациях - происходить их конденсация с образованием электронно-дырочных капель [151] (см. также [18]).

Несмотря на совершенно различные модели экситонов Френкеля и Ванье - Мотта, можно дать [19] их общее определение:  экситон - это электронное возбуждение, мигрирующее по кристаллу без переноса массы и заряда.

Полярон - это электрон проводимости в кристалле (зонный электрон, см. гл. 10) и созданная им деформация кристаллической решетки или на языке квазичастиц (гл. 6) - электрон, окруженный облаком ("одетый в шубу") фононов. Полярон - подвижный дефект, он мигрирует по кристаллу, но в данный момент локализуется в большем или меньшем объеме, в связи с чем различают поляроны большого и малого радиуса. Однако, полярон большого радиуса нельзя, строго говоря, считать точечным дефектом.

4.3. Одномерные дефекты: дислокации

Переходя к рассмотрению одномерных - линейных дефектов, заметим прежде всего, что любая цепочка точечных дефектов, если она образуется, может рассматриваться как линейный дефект. Однако интересными и важными линейными дефектами являются лишь дислокации. Им посвящена обширная литература (см. [20]).

Дислокация - это линия в кристаллической решетке, характеризующаяся следующими тремя признаками:

1) вдали от дислокации (на расстояниях, бо'льших нескольких межатомных расстояний) кристалл можно, практически, считать идеальным,

2) вблизи дислокации атомы сильно смещены относительно узлов идеального кристалла,

3) имеется вектор Бюргерса b¹0

Вектор Бюргерса (см рис. 4.1) - это вектор длиной в одну или несколько основных трансляций кристаллической решетки, соединящий начальную и конечную точки контура, по которому обходится дислокация и который был бы замкнут, если бы дислокации не было. Вектор Бюргерса является очень важным понятием физики твердого тела, введение его позволяет не только сформулировать приведенное выше строгое определение дислокации, но и построить количественную теорию явлений (как мы увидим, весьма интересных и важных), обусловленных дислокациями. Однако нам придется ограничиться (в гл. 5) кратким качественным рассмотрением некоторых из этих явлений.

Простейшими видами дислокаций являются краевые и винтовые (рис. 4.1), но могут быть и более сложные. Краевую дислокацию можно представить себе как результат обрыва одной из атомных плоскостей по линии дислокации (прямой АВ на рис. 4.1 а), а винтовую - как результат сдвига части решетки в направлении дислокации; образовавшиеся при этом нарушения решетки "рассасываются" по мере удаления от линий дислокации. Существенным различием этих двух видов дислокаций является то, что для краевой вектор Бюргерса перпендикулярен дислокции (b^d), à äëÿ âèíòîâîé - ïàðàëëåëåí (búúd) (см. рис. 4.1). На всем протяжении данной дислокации величина и направление вектора Бюргерса остаются постоянными. Дислокации не могут обрываться внутри кристалла, они либо представляют собой замкнутые линии, либо выходят на поверхность кристалла, но могут иметь точки разветвления.

В отличие, например, от вакансий, дислокации всегда являются неравновесными дефектами. Они возникают при росте кристалла или при различных воздействиях на него, в особенности, механических. Плотность дислокаций характеризуется количеством их, пересекающих площадку с единичной поверхностью. Эта величина находится обычно в пределах от ~102 cм-2 - для весьма совершенных кристаллов до ~1012 - для кристаллов, подвергнутых сильным механическим воздействиям (наклепу). Однако в специально выращенных нитевидных (с поперечными размерами порядка одного микрометра) кристаллах некоторых веществ - так называемых "усах" (whiskers) [21 количество дислокаций может быть значительно меньшим; такой ус может представлять собой кристалл, "навитый" на одну единственную винтовую дислокацию, совпадающую с его осью.

Отжиг кристалла (медленный нагрев и длительная выдержка при не очень высокой температуре) приводит к уменьшению количества дислокаций. Оно может присходить путем выхода их на поверхность и путем анигиляции дислокаций, например, краевых с противоположными направлениями вектора Бюргерса, которые притягиваются друг к другу (краевые дислокации с одинаковым направлением вектора Бюргерса испытывают отталкивание).

В областях кристалла, окружающих дислокации, имеют место спонтанные (в отсутствие внешних нагрузок) механические напряжения. Внешние нагрузки приводят к движению дислокаций. Очень существенно, что оно происходит при нагрузках значительно меньших, чем те, которые приводили бы к разрушению кристалла, если бы дислокаций не было.

Дислокации были предложены на модели дискретной решетки в 30-е годы11) и вскоре __________________

11) Намного раньше аналогичные дислокациям особенности были предсказаны Вольтерра в рамках континуальной теории упругости (гл. 5)

использованы для объяснения механических свойств твердых тел (см. гл. 5).  Затем выяснилось, что дислокации влияют  на многие другие процессы в твердом теле. В частности, роль дислокаций оказывается очень большой при росте кристаллов [22]. Ступеньки на поверхности кристалла, образующиеся при наличии винтовых дислокаций, являются теми местами, на которые с наибольшей вероятностью "садятся" атомы при росте кристалла из расплава. Дислокации влияют заметно и на химические свойства кристаллов, например, на скорость растворения их некоторыми веществами. На этом основан наиболее простой метод наблюдения дислокаций: при обработке поверхности кристалла (травлении) специально подобранными травителями в точках выхода дислокаций образуются хорошо заметные в микроскоп ямки.

Для экспериментального исследования дислокаций используются также поляризационный микроскоп (для прозрачных кристаллов) и электронный микроскоп. Поляризационный микроскоп позволяет обнаружить упруго-напряженные области, которые окружают дислокации. Наблюдение же с помощью электронного микроскопа, проведенное впервые в 1944 г., [23] явилось первым прямым экспериментальным доказательством существования дислокаций.

4.4. Двумерные и трехмерные дефекты

К числу двумерных (плоских) дефектов кристаллической структуры относятся дефекты упаковки. Они возникают, в частности,  в тех случаях, когда структура может рассматриваться как плотная упаковка атомов (гл. 1) и представляют собой нарушения "правильного" (периодически повторяющегося) чередования слоев в такой упаковке. Например, если правильное чередование  (ведущее к образованию г.ц.к. структуры, см. рис. 1.8): ABCABCABCАВС..., то при чередовании АВСАВАВСАВС...... или АВСВАСВАС..возникают (обозначенные стрелками) дефектные плоскости.

Другими - довольно распространенными - плоскими дефектами являются малоугловые границы: наклонные или кручения. В первом случае - это поверхности, разделяющие области кристалла с немного (обычно на доли градуса) отличающимися ориентациями атомных плоскостей (рис. 4.2). Нетрудно убедиться, что такую поверхность можно рассматривать как сплошь заполненную краевыми дислокациями. Поверхность же, заполненная винтовыми дислокациями является малоугловой границей кручения. Малоугловые границы могут быть равновесными, и во многих случаях не удается вырастить кристалл, в котором бы их не было. Кристаллы, состоящие из областей, разделенных малоуговыми границами, называют блочными. Заметим, что блочность является часто причиной существенного ухудшения некоторых параметров, чувствительных к отклонениям структуры кристалла от идеальной, например, ширины кривой ферромагнитного резонанса (гл. 17).

Кристаллы, состоящие из небольшого числа (часто - двух) областей, разделенных малоуговыми границами с большой разориентацией атомных плоскостей,  называют двойниками.

К трехмерным долгоживущим дефектам относятся:

- поры, трещины, включения другого вещества,

- объемные скопления дефектов меньшей мерности,

- напряженные области вокруг дефектов меньшей мерности, например, дислокаций. К трехмерным подвижным дефектам можно, о чем уже упоминалось, отнести поляроны большого радиуса.

4.5. Поликристаллы

Поликристаллы - это конгломераты небольших (но макроскопических - с размерами, составлящими доли, единицы, иногда - десятки микрометров) кристалликов  различной, обычно неправильной формы и с различной ориентацией осей. Между ними неизбежно имеются поры; отношение занимаемого ими объема к объему всего поликристалла (пористость) вариируется от единиц или даже долей процента до десятков процентов.

Иногда распределение направлений осей кристалликов (их называют иногда

кристаллитами или зернами) в пространстве не является равномерным, имеют место некоторые преимущественные направления. Такие поликристаллы называют текстурованными. Текстура îáðàçóåòñÿ в результате определенных, анизотропных условий получения поликристалла, например, прессования или нагрева в магнитном поле в процессе изготовления поликристаллических образцов магнитоупорядоченных веществ.

Нетекстурованные поликристаллы являются изотропными веществами, но их свойства существенно отличаются от свойств, которыми обладали бы соответствующие монокристаллы при устремлении к нулю параметров, определяющих их анизотропию. Параметры поликристалла теоретически могут быть найдены путем усреднения параметров монокристалличеких зерен с обязательным учетом пор между ними, а в некоторых случаях - и особых условий на границах зерен. Параметры текстурованных поликристаллов по мере "усиления текстуры" (т.е. уменьшения разброса направлений осей зерен) приближаются к параметрам монокристалла, но не совпадают с ними из-за упомянутого влияния пор и условий на границах зерен.

Поликристаллы очень широко распространены в природе и в технике: все горные породы представляют собой поликристаллы, большинство используемых в промышленности и строительстве конструкционных материалов, как металлических, так и неметаллических (керамических) являются поликристаллами.

В последнее время большой интерес проявляется к так называемым нанокристаллам - материалам, которые в первом приближении можно рассматривать как поликристаллы с зернами весьма малых размеров - измеряемых единицами нанометра (~ 10-7 ñì). Однако иõ ñâîéñòâà (ñì., íàïðèìåð, [24     ]) заметно отличаются от свойств "обычных" поликристаллов с зернами бо'льших

размеров. Нанокристаллы в некотором смысле занимают помежуточное положение между обычными поликристаллами и аморфными твердыми телами.

4.6. Аморфные твердые тела

Выше мы неоднократно отмечали, что основным (обладающим наименьшей энергией) и потому термодинамически равновесным состоянием твердого тела является кристаллическое состояние. Однако в природе существуют (и в технике довольно широко используются) аморфные твердые тела (cì. ìîíîãðàôèþ Êîáåêî [25    ]), которые не обладают характерными признаками кристаллов: правильной огранкой, анизотропией свойств, фиксированной температурой плавления, и не состоят из частиц (зерен), обладающих такими свойствами. Объяснение этого "парадокса" заключаеться в том, что аморфное состояние твердого тела является метастабильным. Это означает, что если "подождать достаточно долго", то аморфное вещество превратится в кристалл. Однако необходимое для этого время часто (в особенности, при низких температурах) может, практически, рассматриваться как бесконечное, т.е. аморфное состояние, не являясь равновесным, является тем не менее, практически, устойчивым.

Основной ссобенностью аморфного состояния является отсутствие дальнего порядка в расположении атомов, т.е. отсутствие трансляционной симметрии на любых расстояниях. Однако на малых расстояниях - порядка нескольких межатомных расстояний - отклонения от трансляционной симметрии, т.е. от "правильного" расположения атомов или молекул, могут быть пренебрежимо малыми, т.е. может иметь место ближний порядок. Отсутствие дальнего порядка при наличии ближнего свойственно и жидкостям. Но в жидкости, в отличие от аморфных твердых тел, возможен обмен местами соседних частиц, который и приводит к ее текучести.

При охлаждении жидкости, в зависимости от скорости понижения температуры и, конечно, ее состава, имеет место один из двух "сценариев". Либо при некоторой фиксированной температуре происходит фазовый переход первого рода - кристаллизация, которая сопровождается выделением энергии, равной разнице свободной энергии неупорядоченного состояния (без дальнего порядка) и упорядоченного. Либо, вследствие увеличения вязкости при понижении температуры, перестройка структуры, связанная с установлением дальнего порядка, не успевает произойти, и жидкость превращается в аморфное твердое тело.

В природе аморфные вещества встречаются не очень часто; в качестве примеров  можно назвать смолы, в частности, янтарь, è áитумы. Важным классом искусственных аморфных твердых  тел  являются  стекла.  Стекло  (в узком смысле 12)) - это  диэлектрическое  аморфное вещество, отличающееся обратимостью перехода из расплава в твердое аморфное (стеклообразное) состояние, который происходит постепенно, в широком интервале температур. Химический состав стекла может быть различным; наиболее распространены стекла, являющиеся сплавами различных окислов, но существуют и фторидные, и халкогенидные стекла. Характерным примером является плавленный кварц SiO2. Наличие ближнего порядка в стеклах является хорошо  установленным  фактом  и  подтверждается,   в  частности,   данными  рентгеновского структурного анализа. Однако до недавнего времени обсуждались две различных модели стекла,

не противоречащие этим данным: конгломерат "кристаллитов" размером ~ 10 -30 À° с размытыми

_____________

12) Термин "стекло" в настоящее время часто употребляется в более широком смысле - как синоним любой системы, обладающей ближним, но не обладающей дальним порядком; говорят о металлических стеклах (metglass), спиновых стеклах и т. п.

(в отличие от поликристаллов) границами и однородная среда с упорядоченным расположением ближайших соседей каждого, но постепенным нарушением этого порядка по мере увеличения расстояния до окружающих атомов. В настоящее время предпочтение отдается второй модели.

Важным классом аморфных твердых (хотя часто весьма эластичных) веществ являются аморфные вещества, состоящие из молекул полимеров [25]. (Полимеры это гигантские молекулы, представляющие собой линейные цепочки или пространственные структуры, состоящие из более простых органических молекул - мономеров).

В аморфном состоянии могут быть получены и металлы. Но для этого необходимо выполнение двух условий. Во-первых, должен быть использован сплав металла с некоторыми неметаллическими элементами - аморфизаторами, например, бором, фосфором, которые препятствуют кристаллизации. Во-в торых, необходимо очень быстро охлаждать расплав. Один из методов получения аморфных металлов в виде тонких лент заключается в выливани тонкой струи расплава на быстро вращающийся медный цилиндр (рис. 4. 3). Этот метод отличается простотой и

высокой производительностью и поэтому широко используется. Тонкие пленки аморфных металлов могут быть приготовлены также путем разбрызгивания мелких капелек расплава или конденсации паров на охлаждаемую подложку. Не обсуждая подробно вопросы применения аморфных металлов, заметим лишь, что основными стимулами для их использования являются улучшение механичнских свойств и устранение анизотропии. Последнее обстоятельство имеет решающее значение для ферромагнитных металлов.

Большое внимание в последнее время уделяется исследованию и применению аморфных полупроводников [27]. в частности, Si.

Выше отмечалось, что несмотря на отсутствие дальнего порядка многие свойства аморфных твердых тел не отличается существенно от свойств кристаллов. Однако - не все. Кроме

тривиальных примеров, таких как отсутствие кристаллографической анизотропии, можно отметить, в частности, температурную зависимость теплопроводности (см., [6], а также гл. 7), которая в аморфных телах существенно отличается от таковой в кристаллах вследствие значительно большей роли рассеяния фононов на неоднородностях.

В заключение подчеркнем, что аморфные твердые тела принадлежат к широкому классу неупорядоченных сред. В него входят и рассмотренные выше поликристаллы, в частности, нанокристаллы, а также неупорядоченные твердые растворы (или неупорядоченные сплавы), в которых отсутствует дальний порядок в чередовании входящих в них атомов; в последнем случае говорят о композиционном èëè õèìè÷åñêîì беспорядке. К неупорядоченным системам относятся и так называемые спиновые стекла [28] - вещества, в которых, имеется ближний порядок, но отсутствут дальний порядок в расположении магнитных моментов

Часть II. Свойства, обусловленные кристаллической решеткой

Глава 5. Механические свойства13

После рассмотрения структуры идеального кристалла и сил связи, обеспечивающих его

"целостность", а также нарушений идеальной структуры в реальных твердых телах, мы переходим

к изучению свойств твердых тел. Прежде всего мы рассмотрим механические свойства, т.е. поведение твердых тел при воздейтвии на них механических сил. Эта проблема имеет огромное практическое значение и явяется предметом ряда дисциплин, прежде всего, теории упругости, а также теории пластичности  детально разработанных в результате многолетних  исследований. Имеется  множество  монографий  и  учебников, в которых излагаются эти дисциплины (например. [143, 29]. Однако базой всех их является физика твердого тела, и механические свойства наряду с тепловыми, электрическими и магнитными должны быть рассмотрены в рамках курса физики твердого тела.

5.1. Упругость, пластичность и прочность

Воздействие внешних механических сил (нагрузок) на твердые тела может быть различным (рис. 5.1): всестороннее сжатие, одностороннее сжатие или растяжение, сдвиг, изгиб, кручение. Эти нагрузки вызывают соответствующие деформации - изменения формы и размеров образцов. Часто они являются сложными, комбинированными. Например, при одностороннем растяжении цилиндрического образца удлинение его dl сопровождаеòñÿ уменьшением площади его поперечного сечения dS. Отношение

ν=-dlldSS                                                               (5.1)

íàçûâàåòñÿ êîýôôèöèåíòîì Ïóàññîíà. Нетрудно убедиться (считая деформации малыми), что для несжимаемого вещества n = 0,5; äля реальных веществ это отношение оказывается обычно несколько меньшим. Деформация сдвига, вызываемая касательными напряжениями, часто сопутствует другим деформациям; наиболее "чистая" деформация сдвига имеет место в случае

кручения тонкостенной трубки.

Отвлекаясь от характера нагрузки, рассмотрим (рис. 5.2) обобщеннуюзависимость деформации e от нагрузки. Например, в случае растяжения это будет зависимость относительного удлинения dl/l от напряжения

s=FS                                                                   (5.2)

где F - сила, приложенная к образцу, а S, как и в (5.1), - площадь его поперечного сечения.

На начальном участке  ОА  (рис. 5.2)  зависимость  e(s)  яляется  всегда  линейной - имеет

место закон Гука, установленный эмпирически (для случая растяжения) еще в 1660 г. Как правило, на всем этом участке деформация является обратимой - упругой; это означает, что при уменьшении напряжения и при его повторном увеличении мы будем двигаться по той же прямой ОА. Максимальное напряжение, при котором имеет место закон Гука, (предел линейности) и напряжение, до которого деформация остается упругой, (предел упругости) обычно совпадают или близки. При превышении предела упругости (или, как его принято называть, предела текучести) деформация становится необратимой; при уменьшении напряжения, например, от

__________________________________

13 Отнесение механических свойств твердого тела к данной части не является вполне строгим: электронû ïðîâîäèìîñòè также играют определенную роль в их формировании.

точки В (рис. 5.2) мы движемся по кривой ВС (часто - по прямой, параллельной прямой ОА)  Остаточная деформация ОС называется пластической., а часть СВ' деформации в точке В является упругой.

Отношение напряжения к соответствующей деформации на линейном участке носит название соответствующего модуля. Для растяжения это будет модуль продольной упругости или модуль Юнга (Е), для сдвига, вызываемого касательным напряжением - модуль сдвига (G); для сжатия, обусловленного однородным всесторонним давлением P, отношение этого давления к относительному уменьшению объема назывется модулем всестороннего сжатия (К). В случае изотропного материала только два из трех упомянутых модулей независимы, в частности, [29]

E=3KGK+G3,                                                                  (5.3)

а коэффициент Пуассона (5.1)

ν=K−2G32K+G3                                                                  (5.4)

Для несжимаемого вещества (К=ì), как уже отмечалось, n=0,5 , а E=3G. Модули упругости, как все характеристики твердого тела, зависят от температуры, а в анизотропных веществах (монокристаллах) - от направления, в котором приложена нагрузка, по отношению к кристаллографическим осям.

При некоторых величинах s и e  происходит разрушение твердого тела, т.е. разъединение частей образца по некоторым поверхностям, например, в случае растяжения приблизительно перпендикулярным, а в случае сдвига - касательным направлению приложенной нагрузки. Проблема прочности твердого тела, т.е. способности его противостоять без разрушения (и недопустимых деформаций) приложенным нагрузкам имеет огромное практическое значение и детально исследовалась теоретически и экспериментально в течение многих лет. Мы коснемся ниже некоторых сторон этой проблемы, главным образом, тех физических механизмов, которыми прочность определяется. Сейчас заметим лишь, что разрушение может наступать либо еще на упругом участке зависимости деформации от напряжения или вскоре после предела текучести (в точке D на рис. 5.2), либо после большой пластической деформации (в точке D'). Â ïåðâîì ñëó÷àå ãîâîðÿò î хрупком разрушении, а во втором - о вязком.

Отметим еще одно важное обстоятельство. Прочность твердых тел , как было замечено уже давно, но понято лишь в последние годы, существенно зависит от временны'х параметров нагрузки: времени ее действия и того, является ли она постоянной, периодически меняющейся или имульсной. Этот вопрос будет рассмотрен ниже.

5.2. Механизмы разрушения твердых тел

Обратимся теперь к физической природе прочности, т.е. рассмотрим механизмы, ведущие к разрушению твердого тела. До недавнего времени считалось, что разрушение  кристалла происходит когда напряжение в некотором его сечении, вызванное внешней нагрузкой, превысит напряжение, обусловленное силами связи (гл.3). Рассмотрим идеальный кристалл и примем (для грубой оценки), что связь обусловлена электростатическим взаимодействием соседних разноименных однозарядных ионов, находящихся на расстоянии друг о друга порядка постоянной решетки a, а ÷èñëî таких пар ионов (число "связей") íà åäèíèöó ïîâåðõíîñòè ñîñòàâëÿåò 1/a2. Тогда разрушающее напряжение (предел прочности) будет составлять

sfr~e2a4                                                              (5.5)

Приняв a ~ 10-8 , ïîëó÷èì sfr~103 кг/мм2. Такая оценка справедлива и для других "сильных" видов связи (гл. 3): ковалентной и металлической; роль отрицательного иона играет при этом электронная плотность, отнесенная к объему порядка a3. Более точные расчеты для различных (но идеальных) кристаллов приводят к величинам sfrr такого же порядка.

В действительности же величины sfr даже для самых прочных материалов оказываются значительно, на 2 - 3 порядка меньшими и существенно зависят от качества кристалла, состояния поверхности, размера образца и многих других факторов, â òîì ÷èñëå, температуры. В настоящее время можно считать твердо установленным, что причиной снижения прочности реальных твердых тел по отношению к расчетной прочности идеальных кристаллов является наличие дефектов.

Среди дефектов, влияющих на прочность, наибольшую роль играют микроскопические трещины и дислокации, как "изначально" имеющиеся в веществе, так и возникающие под воздействием приложенной нагрузки. Роль трещин была исследована еще в 1921 г. Гриффитом, который, в частности, установил, что при возрастании нагрузки вследствие концентрации напряжений на концах трещин происходит их рост пока по какой-либо из них не произойдет разрыв образца.

Роль дислокаций (гл 4) в снижении прочности твердых тел, особенно при сдвиге, впервые отметили в 1934 г. независимо трое исследователей: Тейлор, Орован и Польяни. Используя незадолго до этого предложенное представление о дислокациях, им удалось объяснить две казавшиеся парадоксальными особенности прочности кристаллов: 1) меньшую на несколько порядков величину прочности по отношению к теоретической (которая была оценена выше) и

2) существенное повышение прочности при таких воздействиях (например, пластической деформации), которые, казалось бы, должны были привести к увеличению количества дефектов и, следовательно, к снижению прочности. Первая из этих особенностей (снижение предела прочности по отношению к теоретическому) была, объяснена тем, что для движения дислокаций, которое ведет в конце концов к разрушению кристалла, требуются значительно меньшие напряжения, чем для пластической деформации, а затем и разрушения идеального (не содержащего дислокаций) кристалла. Это для случая сдвига было показано Френкелем и Конторовой (см., например, [32]) на модели цепочки (одномерной решетки) атомов (гл. 6). Вторая особенность -упрочнение - объясняется тем, что в образце образуется такое большое количество дефектов, в том числе и дислокаций, что они препятствуют движению дислокаций.

Представление о роли дефектов в процессах пластической деформации и разрушения твердых тел следовало уже из ранних опытов Иоффе и др. (см., например, [33]), в которых было продемонстрировано существенное увеличение прочности при улучшении поверхности образцов NaCl (путем погружения их в воду), а также при уменьшении их поперечного сечения (масштабный фактор); в последнем случае понижалась вероятность появления в образце "опасных" дефектов.

Наиболее убедительно роль дислокаций была подтвеждена экспериментами с нитевидными кристаллами ("усами"), в которых, как отмечалось в гл. 4, отсутствуют дислокации (кроме одной- винтовой, совпадающей с осью уса). Предел прочности на разрыв таких кристаллов (отнесенный, конечно, к единице поперечного сечения) оказывается на несколько порядков выше, чем "толстых" образцов, приближаясь к теоретической величине для идеального кристалла.

5.3. Кинетическая природа прочности

До сих пор, рассматривая механические свойства твердого тела, мы полностью игнорировали фактор времени т.е. рассматривали деформации как функции только приложенных напряжений: однозначные в случае упругих деформаций или неоднозначные, учитывающие "предысторию" - в случае пластических деформаций. Такой подход и основанные на нем теории прочности могут быть названы статическими. Однако уже давно было замечено, что деформации и, в частности их предельные значения, определяющие прочность, существенно зависят от временны'х параметров нагрузки: времени ее действия и скорости изменения, т.е. в случае периодической нагрузки от ее частоты. Для описания зависимости прочности от времени действия нагрузки был введен параметр - долговечность (t) - время от момента приложения нагрузки до разрушения образца.

Зависимости долговечности от величины приложенного напряжения и температуры подробно исследовали, начиная с 30-х гг. Журков с сотрудниками в Физико-техническом институте (ныне - им. А.Ф.Иоффе) [34]. В результате экспериментов, проведенных для различных веществ: металлов, ионных кристаллов и полимеров в широких диапазонах нагрузок и температур было получено эмпирическое соотношение

t=t0expU0−gskT,                                                   (5.6) где s - напряжение (в случае растяжения, для которого, в основном, проводились эксперименты, сила, отнесенная к единице поперечного сечения образца), k- постоянная Больцмана, T - температура, а t0 , U0  и g - некоторые коэффициенты. Величина U0 представляет собой энергию активации в отсутствие нагрузки, а второй член в числителе показателя экспоненты описывает снижение этой энергии, вызванное нагруçкой.

На рис. 5.3 приведены экспериментальные зависимости t(s) для разных веществ при разных температурах. Как видно из рисунка, эти зависимости очень хорошо согласуются с формулой (5.6) и для каждого вещества прямые lgt(s), снятые при разных температурах, сходятся (после экстраполяции) в одну точку. Значения напряжения s=s0 в этой точке, конечно, очень сильно различаются для разных веществ, но величины t (которые соответствуют t0  в формуле (5.6)) приблизительно одинаковы. На рис. 5.4 для одного из веществ рассматриваемые зависимости построены в координатах lgt(1/T). Прямые, на этом рисунке, сответствующие разным напряжениям, тоже сходятся в одну точку с тем же значением t0. Эта величина близка к обратной величине максимальной частоты тепловых колебаний. Такое совпадение, безусловно, не является случайным, а связано с механизмом разрушения (см. ниже).

Величинû s0 на рис. 5.3 - разрушающие нагрузки при предельно малом "времени ожидания" - приблизительно равны (строго говоря, несколько превышают их) обычным значениям пределов прочности, которые находятся путем "статических" испытаний -  при быстром увеличении нагрузки.

Характер формулы (5.6), подтвержденной многочисленными экспериментами на различных материалах в разных условиях, говорит о термофлуктуационном механизме разрушения твердых тел. Он заключается в том, что разрыв межатомных связей, ведущий к разрушению, происходит не в результате непосредственного воздействия напряжений, вызванных приложенной нагрузкой, а в результате флуктуаций теплового движения атомов. Напряжения же влияют на величину энергетического барьера, который преодолевается флктуациями, задают преимущественные направления разрывов связей и, что тоже очень важно, препятствуют рекомбинации (восстановлению) разорванных связей. С ростом температуры, согласно представлениям, выдвинутым Френкелем (см. [32     ], возрастают амплитуды флуктуаций и вероятности их появления, т.е. уменьшаются средние времена tfl между флуктуациями такой интенсивности, которая может привести к разрыву связей. Поскольку величины tfl на много порядков больше, чем частоты теплового движения, которые имеют порядок t0, значения "времени ожидания" разрушения, т.е. долговечности t , кроме случая очень больших нагрузок, оказываются (см. рис. 5.3 и 5.4) весьма значительными. В то же время длительность самой флуктуации мала - порядка t0, так что термофлуктуационные разрывы связей являются кратковременными процессами.

Величина g в (5.6), которая описывает влияние напряжений на долговечность, в отличие от t0 и U0 зависит от ряда "случайных" факторов, прежде всего от наличия дефектов, в частности на поверхности и даже от наличия на поверхности адсорбированных атомов других веществ. Этим в значительнй мере объясняется разброс значений t при измерениях на, казалось бы, одинаковых образцах.

Остановимся теперь кратко на природе элементарных процессов преодоления барьеров U0. Эти процессы могут заключаться в перемещении атомов в соседние вакансии или междоузлия, а также в расширении трещин и продвижении дислокаций. Последние два механизма, как следует из отмечавшегося выше влияния упомянутых дефектов на механические свойства твердых тел, являются очень важными.

Интересно, что входящая в выражение (5.6) величина U0, как было экспериментально установлено, практически совпадает с энергией активации при сублимации (превращении твердого тела в газ минуя  жидкую фазу), так что элементарные процессы в обоих случаях одни и те же. При достаточно низких температурах (по сравнению с температурой Дебая, см. гл. 7) термоактивационное преодоление барьера становится неэффективным и роль начинает играть туннельный механизм ("подбарьерные" переходы), вероятность которых практически не зависит от температуры. Это не нарушает рассматриваемую кинетическую концепцию прочности, но конечно изменяет формулу (5.6).

Кинетические (термоактивационные или, при низких температурах, туннельные) механизмы имеют место не только при разрушении твердых тел, но и на предшествующей разрушению стадии пластической деформации. Их роль в обоих случаях была подтверждена и их конкретные механизмы детально исследованы [34] в многочисленных экспериментах с применением ряда методик: рентгеновской дифракции (гл. 2), инфракрасной спектроскопии, электронного парамагнитного (гл. 16) и ядерного магнитного (гл. 19) резонансов, масс-спектрометрии, электронной микроскопии и др. Проводилось и теоретическое изучение этих механизмов (см., например, [34]).

Заметим, что электрический пробой твердых диэлектриков тоже носит кинетический, термоактивационный характер. Это подтверждается результатами измерений электрической долговечности tе для которой было получено соотношение, аналогичное (5.6):

te=t0eexpU0e−αE1/2kT                                                      (5.7)

причем t0е@t0~10-13 , à âåëè÷èíû U0e и U0 , во всяком случае для некоторых веществ, мало различаются. Это говорит о том, что, во всяком случае, для таких веществ механизмы элементарных процессов, ведущих к механическому разрушению и электрическому пробою, имеют много общего.

5.4. Элементы теории упругости

В заключение этой главы мы приведем основные понятия и некоторые результаты классической теории упругости (см., например, [29]), которая была создана в начале XIX века Коши, Пуассоном и др. При качественном рассмотрении физических процессов, связанных с механическими свойствами твердых тел, нам удалось обойтись без использования аппарата этой теории. Однако некоторые ее представления понадобятся нам в дальнейшем.

Теория упругости рассматривает твердое тело как непрерывную среду (континуум), точки которой характеризуются координатными векторами r(t). Вектор смещения точек среды

u(r, t) = r(t) - r0 ,                                                                  (5.8)

где r0  - радиус-вектор данной точки в отсутствие смещения. Ясно, что вектор u(r, t) не определяет однозначно деформации твердого тела, он не равен нулю при перемещении недеформированного тела. Для характеристики деформации в теории упругости вводится симметричный тензор

второго ранга 14 - тензор деформации (stresses)15

eºeij=12¶ui¶xj+¶uj¶xi                                             (5.9)

где ui, j -проекции вектора u, а xi, j - координаты вектора r (i, j =1,2,3)

Сила, действующая на элемент объема dV (приведенная к единице объема)

f = fel + fvol ,                                                                       (5.10)

где fel - упругая сила, которая возникает вследствие воздействия на данный элемент со стороны  соседних, à fvol  - объемная сила, возникающая в dV под действием различных полей: электромагнитного, гравитационного и др.

В теории упругости упругая сила определяется при помощи тензора напряжений (strains) s,, так что

feli=¶sij¶xj                                                               (5.11)

(здесь и в дальнейшем мы используем обычную "договоренность" о суммировании по повторяющимся индексам, таким образом ¶sij¶xjºj¶sij¶xj)

Ïðè ìàëûõ íàïðÿæåíèÿõ è äåôîðìàöèÿõ ñïðàâåäëèв закон Гука:

si j = ci j k l  ek l                                                                     (5.12)

где тензор четвертого ранга ci j k l - тензор модулей упругости; обратный тензор si j k l = (ci j k l )-1 - ýòî тензор упругих постоянных 16, (ei j = si j k l  sk l ).

Симметрия тензоров ei j  и si j  приводит к тому, что число независимых компонент тензоров четвертого ранга ci j k l  или si j k l  уменüøается с 81 до 21. В кристаллах всех сингоний, кроме триклинной имеет место дальнейшее уменьшение этого числа. В кубических кристаллах остается лишь три независимые компоненты:

ci i i i º c11 ;     ci i j j º c12 ;     ci j i j  º c44

В изотропной среде

c11  - c12 = 2c44                                                                  (5.13)

и остаются лишь две независимые компоненты тензора модулей упругости

Плотность потенциальной энергии упруго-деформированной среды

U=12sijeij                                                                   (5.14)

________________________________

14 Мы используем для тензоров второго ранга как обозначение e, так и обозначение ei j , совпадающее с обозначением его компонент.

15 В некоторых случаях, в частности, для ферромагнетика следует ввести [35] несимметричный тензор дисторсии wi j = ¶ui¶xj , симметричной частью которого является тензор ei j .

16  Терминология здесь не является вполне установившейся, в литературе можно встретить и другие названия этих тензоров

и если выполняется закон Гука

U=12cijkleijekl                                                               (5.15)

Остановимся теперь на некоторых вопросах динамики в рамках рассматриваемой нами классической континуальной теории упругости. Уравнение движения (которое всегда лежит в

основе исследования динамических проблем) в данном случае будет уравнением Ньютона

ρ¶2u¶t2=f,                                                                     (5.16)

.где r - плотность, а f - ïîëíàÿ ñèëà (5.10), действующая на элемент объема. Если пренебречь

объемной силой fvol , учесть связь fel с s и u с ei j и принять во внимание закон Гука, то проекции  уравнения (5.16) примут вид

ρ¶2ui¶t2=cijkl¶2ul¶xj¶xk                                                     (5.17)

При рассмотрении упругих волн или колебаний в телах, ограниченных некоторыми поверхностями, на решения уравнений (5.17) должны быть наложены граничные условия на этих

поверхностях; в частности, на закрепленных поверхностях должны обращаться в нуль смещения u, а на свободных - внешние силы. Не останавливаясь на этих граничных задачах (которые подробно рассматриваются, например, в [29]), îòìåòèì ëèøü, ÷òî для тел, ограниченных со всех сторон, существует бесконечное дискретное множество различных типов колебаний, а в системах, ограниченных в двух направлениях и ограниченных в одном каком-либо одном (волноводах) - бесконечное множество типов волн.

Нас будут интересовать волны в неограниченной однородной среде. В этом случае может быть поставлена лишь задача об отыскании всех возможных типов волн - нормальных волн в данной среде при данном направлении распространения - и нахождении их закона дисперсии, т.е. зависимости их частоты w от волнового вектора k. В принципе, решение этой задачи просто: подставив в уравнения движения (5.17) выражения для компонент вектора смещения u в комплексной форме:

ui = u0 iexp(wt-kr),

мы получим систему линейных алгебраических уравнений для постоянных амплитуд u0 i. Равенство нулю ее определителя даст закон дисперсии, а отношения комплексных амплитуд u0 i - ñòðóêòóðó íîðìàëüíûõ âîëí. Однако вычисления оказываются громоздкими, и мы приведем лишь некоторые их качественные результаты:

- для каждого направления распространения существует три нормальных волны (j=1,2,3),

- законы дисперсии для них оказываются линейными

wj = vjk                                            (5.18)

- в изотропной среде, а также для направления <100> в кубических кристаллах одна из нормальных волн - продольная (u1 параллельно k) со скоростью

vII=c11ρ,                                                             (5.19)

а две другие - поперечные (u2,3 перпендикулярно k) с одинаковыми скоростями

v^ =c44ρ                                                                (5.20)

и взаимно перпендикулярными поляризациями (направлениями вектора u относительно направления распространения).  Во всех других кристаллах и для других направлений в кубических крсталлах все три волны - комбинированные (не чисто-продольные и не чисто-поперечные).

Важно отметить, что в рамках рассматриваемой континуальной теории упругости волновые числа k и частоты w упругих волн являются непрерывными и неограниченными величинами.

Глава 6. Динамика кристаллической решетки

В этой главе мы рассмотрим задачу о нахождении структуры и закона дисперсии упругих волн, аналогичную рассмотренной кратко в конце предыдущей главы, но на модели не континуума, а кристаллической решетки. Как мы увидим, дискретность решетки приведет к существенному изменению закона дисперсии этих волн. Конечно, задача о волнах в кристаллической решетке, состоящей из микроскопических объектов - атомов или ионов - требует, строго говоря, квантовомеханического рассмотрения. Но, как мы убедимся, классическая теория (но с учетом дискретности решетки) даст результаты, отражающие основные особенности упругих колебаний и волн в твердых телах. Эта теория была создана в 1912 г. Борном и Карманом (см., например, [3]). Мы приведем ниже ее основные результаты, но предварительно рассмотрим простые частные случаи, допускающие элементарный анализ.

6.1. Упругие волны в цепочке атомов

Рассмотрим сначала простейшую одномерную модель - цепочку одинаковых атомов на одинаковых расстояниях друг от друга (рис. 6.1). Предположим, что силы, действующие на атомы цепочки и обусловленные влиянием других атомов, являются упругими, т.е. пропорциональны отклонениям расстояний между взимодействующими атомами от равновесных. Примем для простоты, что сказываются взаимодействия только между ближайшими соседями. Тогда классическое уравнение движения n-го атома цепочки запишется:

M¶2un¶t2=Fn=Kun+1−un−Kun−un−1=Kun+1+un−1−2un,             (6.1)

где un - смещение n-го атома относительно равновесного положения na, M - масса атома, Fт- сила, действующая на n-й атом, а K - упругая постоянная.

Решение уравнения (6.1) будем искать в виде

un = u0 exp(iwt -ikna)                                                                   (6.2)

где u0 - постоянная величина, которую в данном случае можно считать вещественной (постоянство ее является определением нормальной волны). Подставляя (6.2) в (6.1), получим

−Mw2=Keika+e-ika−2º-4Ksin2ka2,

откуда, поскольку w > 0 по определению, следует закон дисперсии

w=2KMsinka2                                                                   (6.3)

Этот закон (рис. 6.2) существенно отличается от линейного закона (5.18), полученного на континуальной модели.

1) В то время как для континуума рост k и w ничем не ограничен, для дискретной цепочки w является периодической функцией k с периодом 2p/a - основным вектором данной одномерной обратной "решетки". Таким образом, k должно быть задано лишь на отрезке длиной 2p/a, например, в интервале (-p/a) - (p/a), который представляет собой одномерную первую зону Бриллюэна. В данном случае , как видно из рис. 6.2, достаточно задать закон дисперсии в интервале 0 - p/a, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íàëè÷èÿ öåíòðà èíâåðñèè данной îäíîìåðíîé ðåøåòêè. Нетрудно видеть, что не только частота, но и смещение u не изменяется при изменении k на k+2pn/a (где n - целое число), в (6.2) при этом появляется множитель exp(-i2pn)º1.

2). В предельном случае ka® 0 закон дисперсии для дискретной цепочки является линейным и скорость v=w/k составляет

v=Ka2M                                                                    (6.4)

3) Частота w для дискретной цепочки ограничена - не превышает величины 2KM. Прямая оценка этой величины невозможна, так как значение упругой постоянной K неизвестно. Однако мы можем оценить максимальную величину частоты приравнивая (6.4) скорости продольных упругих волн в непрерывной среде, которая для обычных кристаллов составляет по порядку величины 105. Такая оценка дает fmaxºwmax/2p~ 1013.

4) При ka=p, т.е. на границах первой зоны Бриллюэна ¶w¶k=0. Эта величина предствляет собой групповую скорость, и обращение ее в нуль на границе первой зоны Бриллюэна связано с тем, что эта граница является брэгговской плоскостью, на которой происходит упругое отражение волн, и средняя скорость сответствующих квазичастиц (которая и равна групповой скорости волн) обращается в нуль. Заметим, что обращение в нуль групповой скорости ¶w/¶k на границах первой зоны Биллюэна является общей закономерностью, имеет место и в трехмерном случае и для любых волн.

До сих пор цепочка атомов предполагалась бесконечной, и поэтому полученный спектр волн w(k) (рис. 6.2) был непрерывным. Для тел конечных размеров (в рассматриваемой одномерно задаче для цепочки конечной длины) необходимо учесть граничные условия, что согласно общему положению математической физики должно привести к дискретности спектра нормальных волн. Причем это обстоятельство не должно зависеть от конкретного вида  граничных условий.

Для цепочки  N атомов граничные условия могут заданы, например, в виде: u=0 или ¶u/¶n=0 при n=0 и n=N. Однако лучше вместо таких граничных условий задать периодические условия

u(n) = u(n+N)                                                             (6.5) Эти условия представляют собой частный случай периодических граничных условий, которые для трехмерного случая (см. ниже), предложили Борн и Карман.

Из условия (6.5) следует: exp(iaNk)=1, т.е. aNk=2pm, ãäå m=1, 2,........N. Отсюда

k=m2pNaºm2pL,                                                          (6.6)

где L - длина отрезка периодичности. Таким образом, учет периодических граничных условий привел к тому что спектр нормальных упругих волн цепочки атомов стал дискретным, эквидистантным по k с интервалами 2p/L между разрешенными значениями k.

Удивительно, как много важной информации, качественно соответствующей, как мы увидим реальной ситуации в трехмерных кристаллах, дало элементарное рассмотрение очень простой одномерной модели.

В качестве первого шага по обобщению этой модели рассмотрим цепочку (рис. 6.3), состоящую из атомов двух сортов с массами М1 и М2 , находящихся на разных расстояниях от своих соседей. Как и в рассмотренном выше случае, зададим не эти расстояния, а упругие постоянные K и G, ограничиваясь учетом взаимодействия каждого атома только с ближайшими соседями.

Переменными теперь будут смещения u1 n и u2 n , и уравнения движения запишутся:

M1¶2u1n¶t2=Ku2n−u1n−Gu1n−u2n−1M2¶2u2n¶t2=Gu1n+1−u2n−Ku2n−u1n                                       (6.7)

Решения будем искать в виде, аналогичном (6.2):

ujn=uexpiwt−ikna,    где  j = 1, 2                                           (6.8)

но постоянные u0 jn (или во всяком случае одна из них) будут теперь коплексными величинами, что даст возможность учесть сдвиг фаз между колебаниями атомов 1 и 2.

Подставляя (6.8) в уравнения (6.7), мы получим систему двух однородных линейных уравнений. Условие совместности их (равенство нулю определителя системы) даст биквадратное уравнение для w , решение которого представляет собой закон дисперсии упругих волн в рассматриваемой бесконечной цепочке:

w2=12wM2±14wM4−wd4sin2ka2,                                           (6.9)

где

wM2=K+G1M1+1M2,           wd2=2KGM1M2

Как видно из (6.9) и рис. 6.4, на котором показан полученный закон дисперсии, новым (и очень важным) результатом является появление второй - верхней ветви закона дисперсии. Ее называют оптической ветвью, а нижнюю (аналогичную той, которая была и в случае одноатомной цепочки) - акустической. Происхождение этих названий очевидно: начальный участок акустической ветви соответствует звуковым (акустическим ) волнам, а частоты оптической ветви при всех k находятся в оптическом (а именно, инфракрасном) диапазоне; кроме того, фазы колебаний на этой ветви, как мы увидим ниже, таковы, что в случае ионных кристаллов колебания могут быть возбуждены электромагнитной волной оптического диапазона. Все отмеченные выше - при рассмотрениии волн в одноатомной цепочке - особенности имеют место и для двухатомной. В частности, закон дисперсии на акустической ветви в пределе  ka®0  является линейным.

Мы не будем останавливаться на частных случаях M1=M2 (при G¹K) и G=K (при M1¹M2 ). Отметим лишь, что при M1=M2 и G=K одновременно мы, конечно, получим закон дисперсии (6.3), если учтем, что при этом новая "постоянная решетки" будет в два раза меньше "постоянной решетки" для двухатомной цепочки.

Рассмотрим теперь кратко фазовые соотношения между колебаниями атомов разного сорта (с массами M1 и M2). Для этого необходимо из уравнений (6.7) с учетом (6.8) и закона дисперсии найти отношения комплексных амплитуд u0 2/u0 1. Тогда, например, в частном случае M1=M2 получим

u02u01=mK+Gexp(ika)K+Gexpika,                                              (6.10)

где знак - относится к верхней (оптической), а + к нижней (акустической) ветви. В частности, при k=0 и k=p/a (в центре и на краях зоны Бриллюэна) отношения u02u01 составляют: +1 для акустической ветви (т.е. атомы 1 и 2 колеблются в фазе) и -1 для оптической (атомы колеблются в противофазе). Заметим, что для обеих ветвей при k=0 фазы колебаний одинаковы по всей цепочке, а при k=p/a фазы колебаний соседних атомов отличаются на p. При всех других значениях k сдвиги фаз между колебаниями атомов 1 и 2 не равны 0 или p и зависят от k.

Наложение периодических граничных условий для двухатомной цепочки, так же как для одноатомной, приводит к тому, что разрешенными (на обеих ветвях) становятся N значений k, разделенных интервалами 2p/Na.

Для цепочки с p-атомным базисом (p>2) вычисления становятся очень громоздкими, но результаты являются "естественной" экстраполяцией результатов, полученных для p=2. Общее число ветвей равняется p - числу степеней свободы рассматриваемой системы. Из этих ветвей одна - акустическая (с w® 0 при k® 0) а остальные p-1 оптические. Заметим, что наличие только одной акустической ветви (в рассматриваемой одномерной цепочке) не является очевидным и представляет собой проявление весьма общей закономерности: число акустических ветвей равно числу измерений системы.

6.2. Упругие волны в трехмерном кристалле

Построение классической теории упругих волн в трехмерном кристалле даже в линейном (гармоническом) приближении (которым мы ограничивались и для цепочки) и в простейшем случае моноатомного кристалла с первого взгляда чрезвычайно сложно, так как необходимо учесть, причем для данной конкретной решетки, кулоновские взаимодействия данного атома со всеми его соседями. Однако Борну и Карману в 1912 г. с использованием матричного подхода к учету энергии взаимодействия атомов удалось разработать общую гармоническую теорию упругих волн в трехмерном кристалле. Не останавливаясь на подробном рассмотрении этой теории (см., например, [3]), приведем лишь ее основные результаты.

Общее количество ветвей в спектре нормальных колебаний трехмерного кристалла составляет 3p (где p - число атомов в базисе) из них 3 акустических и 3(p-1) оптических. Значения волнового вектора k являются периодическими в обратном пространстве, и достаточно их задать в первой зоне Бриллюэна. Величины частот всех ветвей ограничены, законы дисперсии w(k) зависят от направления вектора k.

В частном случае направления <100> в кубическом кристалле и в предельном случае изотропной среды из трех акустических ветвей (так же как из трех ветвей в упругом континууме -рссмотренном в параграфе 5.4) одна является продольной, а две - поперечными. Поперечные волны, как следует из соображений симметрии, вырождены (имеют одинаковые законы дисперсии) и отличаются поляризацией колебаний - направления их векторов смещения u повернуты друг относительно друга на 90о. Во всех других случаях нормальные волны являются смешанным - ни чисто-продольными, ни чисто поперечными, т.е. угол между векторами u и k не равен ни 0, ни 90о.

В качестве граничных условий (которые, как уже отмечалось, обеспечивают получение дискретного спектра колебаний) в теории Борна - Кармана были выбраны периодические граничные условия

u(x1, x2  x3) = u(x1+L1, x2+L2, x3+L3),                                                (6.11)

где x1,2,3 - координаты x, y и z, а L1, L2, L3 - размеры выбранного параллелепипеда периодичности (подобного элементарной ячейке, гранями которой являются основные трансляции aj ).

Для гармонической волны

u = u0exp(ikx1x1+ikx2x2+ikx3x3)                                                (6.12)

из (6.11) следует

kj = 2pmj /Lj ,         j = 1, 2, 3          ml = 1, 2, 3, 4.......                              (6.13)

è, следовательно, интервалы между ближайшими разрешенными значениями kj  составляют

d kj= 2p/Lj                                                             (6.14)

Âûðàæåíèÿ (6.13) è (6.14) ñïðàâåäëèâы êàê äëÿ êîíòèíóóìà, òàê è äëÿ äèñêðåòíîé ðåøåòêè, íî äëÿ êîíòèíóóìà mj, а следовательно и kj не ограничены, а для решетки mj=1,2.....Nj .

Учет дискретности наиболее прост для прямоугольных решеток: орторомбической, тетрагональной и кубической сингонии (гл. 1), для которых значения kj на границах первой зоны Бриллюэна составляют ±p/aj. Тогда согласно (6.14) число разрешенных граничными условиями значений k в первой зоне Бриллюэна

Nk=2pa12pL12pa22pL22pa32pL3=N1N2N3=Na ,                      (6.15) где Nj = Lj/aj (j=1,2,3) , а Na - число элементарных ячеек в параллелепипеде периодичности. Полученный важный результат, как можно показать (см., например, [3]), справедлив для любых кристаллических решеток).

Каждому разрешенному значению k сответствуют частоты wk s в каждой ветви спектра      упругих волн (s - номер ветви). Поскольку имеется 3p ветвей, общее число состояний (с данным значениeм w) составляет 3pNа. При рассмотрении объемных свойств кристаллов объем параллепипеда периодичности считают обычно равным 1 см3 , и число состояний составляет 3pN, где N - число ячеек Бравэ (при p=1 число атомов) в 1 см3.

Заметим, что в рассмотренной теории были  найдены собственные  или  нормальные волны (в отсутствие затухания и возбуждающих сил), и величины  k  и  w  являлись вещественными по

определению. При учете затухания k или w или обе эти величины (в зависимости от условий возбуждения) станут комплексными. Их вещественные части будут связаны законом дисперсии, совпадающим приближенно с найденным без учета затухания (если его можно считать малым), а мнимые могут быть найдены в результате учета конкретных механизмов затухания.

6.3. Квантовая теория упругих колебаний кристаллической решетки

Хотя строгое рассмотрение колебаний микроскопических объектов - атомов или ионов в кристаллической решетке требует применения представлений и методов квантовой теории, результаты классической теории Борна - Кармана, которые были приведены выше, в основном, справедливы. Применение квантовых представлений приведет лишь к двум результатам: возможности трактовки упругих волн, как квазичастиц и учету нулевых колебаний. Рассмотрим их последовательно.

Cогласно принципу корпускулярно-волнового дуализма - одному из фундаментальных принципов квантовой теории и, вообще, современной физики - любые колебания или волны являются в то же время частицами, а любые частицы - волнами17. Частицы (или, точнее, квазичастицы, см. ниже), соответствующие упругим колебаниям кристаллической решетки, получили название фононов. Их импульс (точнее, квазиимпульс )

-------------------------

17 Этот принцип был установлен в 1905 г. Эйнштейном для электромагнитных волн (соответствующие частицы получили название фотонов), а в 1923 г. де Бройль распространил его на электроны. Вскоре стало ясно, что этот принцип является универсальным.

pn = hkn,                                                                           (6.16)

где k квазиволновой вектор, а энергия

en = hwn ,                                                                          (6.17)

где wn - частота колебаний Индекс n обозначает данное значение k на данной ветви (одной из 3p ветвей)  упругих  волн. Все  характеристики  упругих волн:  номер  ветви,  продольность или поперечность, поляризация, переносятся на соответствующие фононы; говорят, например, об акустических и оптических фононах. Приставка "квази" у волнового вектора и импульса фонона

связана с тем, что они заданы только в первой зоне Бриллюэна и p не является импульсом ни с точки зрения ньютоновской, ни с точки зрения квантовой механики18.

Интенсивности (амплитуде) упругой волны соответствует число магнонов данного сорта. В отличие от волновой трактовки, в которой мнимые части w и k характеризуют затухание, e и p в квантовой механике являются вещественными величинами, а затухание колебаний характеризуется уменьшением количества фононов данного сорта, которое сопровождается, например, рождением фононов других сортов или других квазичастиц. Заметим, что такие процессы выходят за рамки рассматриваемой нами пока линейной (гармонической) теории и будут рассматриваться ниже.

Магнитный момент, а следовательно, и спин фонона, конечно, равен нулю. Как известно (см., например, [36]) частицы или квазичасицы с целым или нулевым спином подчиняются статистике Бозе - Эйнштейна - являются бозонами. Согласно этой статистике среднее число частиц (или квазичастиц), находящихся в равновесии при температуре Т в состоянии n составляет

nν=1exp(eν−m)(kT)−1,                                            (6.18)

где m - химический потенциал (химпотенциал), который определяется из условия, что полное число частиц

n=νnν                                                            (6.19)

равняется заданной величине. Если это число, как в случае фононов, не является фиксированным, õèìïîòåíöèàë ðàâåí íóëþ, и среднее число фононов в данном состоянии в равновесии

nν=1expeν(kT)−1                                                  (6.20)

На рис. 6.5 приведена зависимость полного числа фононов n от частоты w=eh, рассчитанная по (6.19) и (6.20), для простого случая одной акустической ветви. Максимум этой зависимости, которую можно назвать распределением фононов по частоте, возникает потому, что число состояний увеличивается с частотой, а среднее число частиц в каждом состоянии согласно

_____________________________

18  Â êâàíòîâîé ìåõàíèêå èìïóëüñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïåðàòîð -ihÑ, где Ñ = ¶¶r - векторный оператор  Гамильтона "набла".

(6.20) - уменьшается. С ростом температуры этот максимум смещается вправо.

Наряду с равновесными фононами, которыми мы интересовались до сих пор, в твердом теле могут существовать неравновесные фононы, возбуждаемые внешними полями: механическими или электромагнитными, обычно - с фиксированной частотой (строго говоря, с частотами, лежащими в весьма узком интервале) В частности, неравновесные акустические фононы представляют собой звуковые (или, если их частоты достаточно высоки - ультразвуковые или гиперзвуковые) волны. Их распределение по частотам также показано на рис. 6.5. Оно является

есьма узким, в пределе фиксированной частоты возбуждения представляет собой дельта-

функцию. И несмотря на то, что полное число таких неравновесных фононов обычно меньше чем равновесных (при не очень низких температурах), амплитуды соответствующих им волн могут быть велики.

Перейдем теперь к обсуждению второго важного следствия квантовой теории упругих волн в кристалле - нулевых колебаний. Нормальные моды (волны или колебания) кристаллической решетки можно считать гармоничекими осцилляторами. Согласно квантовой механике [36] энергия гармонического осциллятора с частотой w(k), где s - номер ветви спектра, составляет

eosc=hw(k,s)(nks +1/2),                                                  (6.21)

7Здесь nk,s - число фононов моды s с волновым вектором k, а

e0=12hw(k,s)                                                              (6.22)

энергия нулевых колебаний. При температуре T = 0 магнонов нет (nks=0) и eosc=e0 . Заметим, что часто, при не очень низких температурах учет нулевых колебаний не играет существенной роли, но при рассмотрении некоторых явлений он является необходимым.

6.4. Ангармонизм колебаний решетки

До сих пор амплитуды колебаний решетки предполагались малыми, вследствии чего различные моды колебаний были независимы - теория, и классическая, и квантовая была линейной. Явления, которые возникают, когда амплитуды колебаний перестают быть малыми (строго говоря, бесконечно малыми), объединяются термином ангармонизм. При этом на классическом языке - в энергии колебания появляются члены степени больше 2 по амплитудам колебаний и моды, которые в линейной теории были независимы, становятся связанными. На квантовом языке - возникают процессы взаимного превращения (уничтожения и рождения) фононов разного сорта. Заметим, что именно такие процессы, приводили, как отмечалось выше, к затуханию упругих волн.

В квантовой теории наиболее удобным для описания ангармонизма является представление вторичного квантования19. Â ýòîì ïðåäñòàâëåíèè âîëíîâûå ôóíêöèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé

______________________

19 Не во всех курсах квантовой механики этому представлению уделяется достаточное внимание; хорошо оно изложено в [36.

íàáîðû ÷èñåë ÷àстиц в различных состояниях, в нашем случае - чисел фононов с различными k и s. На эти волновые функции действуют операторы рождения  bks+ è  óíè÷òîæåíèÿ bks , которые,

соответственно, увеличивают или уменьшают на единицу числа частиц  в данном состоянии k,s., "íå òðîãàÿ" ÷èñåë ÷àñòèö â äðóãèõ ñîñòîÿíèÿõ. Îïåðàòîð bks+bksºn ÿâëÿåòñÿ îïåðàòîðîì ÷èñëà ÷àñòèö â äàííîì ñîñòîÿíèè, åãî ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ ñóòü ÷èñëà ÷àñòèö â ýòîì ñîñòîÿíèè. Îпеðàòîð ýíåðãèè - ãàìèëüòîíèàí â ïðåäñòàâëåíèè âòîðè÷íîãî êâàíòîâàíèÿ ñîäåðæèò: â ëèíåéíîì (ãàðìîíè÷åñêîì) ïðèáëèæåíèè - ÷ëåíû, êâàäðàòè÷íûå ïî îïåðàòîðàì bks+ è bks, à ñ ó÷åòîì àíãàðìîíèçìà - è ÷ëåíû áîëåå âûñîêèõ ïîðÿäêîâ - ïðîèçâåäåíèÿ áîëåå äâóõ òàêèõ îïåðàòîðîâ. Ýòè ÷ëåíû ñîîòâåòñòâóþò ýëåìåíòàðíûì ïðîöåññàì âçàèìíîãî ïðåâðàùåíèÿ ÷àñòèö (èëè êâàçè÷àñòèö), ïðè êîòîðûõ ÷àñòèöû, ñîîòâåòñòâóþùèå îïåðàòîðàì bks+, ðîæäàþòñÿ, à ñîîòâåòñòâóþùèå  îïåðàòîðàì  bk's'' - óíè÷òîæàþòñÿ. Íàïðèìåð, ÷ëåíó ãàìèëüòîíèàíà bkbk'+bk''+ ñîîòâåòñòâóåò ýëåìåíòàðíûé ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì óíè÷òîæàåòñÿ îäèí ôîíîí ñ âîëíîâûì âåêòîðîì k è ðîæäàþòñÿ ïî îäíîìó ôîíîíó ñ âîëíîâûìè âåêòîðàìè k' è k'' (èíäåêñû, îáîçíà÷àþùèå íîìåðà âåòâåé, îïóùåíû).

Очень важно, что при каждом элементарном процессе сохраняется энергия и квазиимпульс. Например, для упомянутого выше процесса ek=ek'+ek''  и  k=k'+k''. Сохранение энергии (при каждом элементарном процессе) является следствием - однако не тривиальным - фундаментального закона сохранения энергии. Сохранение же квазиимпульса, во-первых, имеет место только с точностью до прибавления векторов обратной решетки и, во-вторых, имеет место только в идеальном кристалле ,  являясь  следствием  его  трансляционной  симметрии. Рассматриваемые элементарные процессы можно иллюстрировать диаграммами, примеры которых приведены на рис. 6.6. Они соответствуют трехфононным процессам расщепления фонона на два фонона и слияния двух фононов в один и четырехфононному процессу рассеяния фонона на фононе.

Элементарные процессы, при которых квазиимпульс не сохраняется, а имеет место соотношение

lkl=mkm+K,                                                      6.23)

где kl  и km - квазиволновые векторы фононов, соответственно, в начальном и конечном состоянии, а K - вектор обратной решетки, носят название процессов переброса (Uklapp - процессов)20. Заметим, что в изучение этих процессов большой вклад внес Пайерлс. Элементарные процессы без переброса (нормальные) и с перебросом для случая трехфононного процесса слияния иллюстрирует на двухмерной модели рис. 6.7.

Как уже отмечалось выше, нелинейные (ангармонические) процессы приводят к затуханию

____________________________________________________

20  От немецкого слова umklapen - откидывать. .

когерентных упругих волн (звука) в твердом теле. Ангармонизмом фононов определяются теплопроводность и тепловое расширение твердых тел, которые будут рассмотрены в следующей главе.

6.5. Экспериментальное нахождение закона дисперсии фононов

Несмотря на роль ангармонизма важнейшей характеристикой фононов (как и всех других квазичастиц) является линейный закон  дисперсии  wk,s(k,s).  Теоретический  расчет  закона дисперсии фононов для  конкретных веществ представляет большие трудности, и поэтому значительное внимание уделяется его экспериментальному определению. Основным методом при

этом является неупругое рассеяние нейтронов.21

При неупругом рассеянии частиц или квазичастиц с энергией e и импульсом p, происходящем с участием фононов, выполняются законы сохранения

e2−e1=νhwνDnν−−Dnν+,                                            (6.24)

p2−p1=νhkνDnν−−Dnν+,                                            (6.25)

где индексы 1 и 2 соответствуют падающим и рассеянным частицам, например, нейтронам а Dnν− и Dnν+ - числа фононов сорта n,  соответственно,  поглощенных  и  возбужденных  при элементарном  процессе рассеяния. Измерение e2 - e1 при разных направлениях падающих и рассеянных частиц позволяет, в принципе,  найти закон  дисперсии  фононов  w(k).  Положение существенно   упрощается   тем, что только процессы  с участием  одного  фонона  (рис. 6. 8)  дают  узкие  угловые  максимумы рассеянного излучения... Благодаря этому важному обстоятельству измерение углов, при которых имеют место пики неупругого рассеяния (вблизи пиков упругого - брэгговского рассеяния) и соответствующих сдвигов частоты  дает возможность найти закон дисперсии фононов. Мы не останавливаемся на методике таких измерений и расчетов, отсылая читателя к специальным руководствам [37], а также некоторым более подробным курсам физики твердого тела, например, [3]. Рассмотрим лишь вопрос о том, какие виды излучения пригодны для нахождения с приемлемой точностью закона дисперсии фононов путем неупругого рассеяния этого излучения. Ясно, что для этого частота излучения не должна очень сильно отличаться от частоты фононов во всей первой зоне  Бриллюэна.   Из  рис.  6.9   видно   что   этому   требованию   удовлетворяют  нейтроны при определенной их скорости (порядка 105). Однако и электромагнитные волны оптического диапазона благодаря высокой точности оптических измерений могут дать определенную информацию о законе дисперсии фононов. Следует заметить, что начальные (линейные) участки акустических ветвей спектра фононов могут быть исследованы путем измерения скорости когерентных звуковых волн. Для получения информации о законе дисперсии фононов могут быть использованы и некоторые ____________________________________

21 Рассеяние нейтронов в твердом теле - упругое и неупругое - будет рассмотрено в гл. 21

"экзотические" явления, в которых принимают участие фононы и которые чувствительны к их закону дисперсии. В качестве примера можно привести эффект Мессбауэра (гл. 20)

Глава 7. Тепловые свойства, обусловленные кристаллической решеткой

В этой главе будут рассмотрены тепловые свойства твердого тела, которые определяются исследованными в предыдущей главе тепловыми колебаниями кристаллической решетки, т.е. фононами. Другие системы: носители заряда, магнитные моменты также вносят вклады в тепловые характеристики твердого тела, мы их рассмотрим в дальнейшем. Во многих случаях - в диэлектриках, а также и в металлах при достаточно высоких температурах - решеточный вклад является преобладающим.

Нас будут интересовать следующие тепловые характеристики твердого тела: теплоемкость,

теплопроводность и тепловое расширение. Как мы увидим, наиболее фундаментальной тепловой

величиной является теплоемкость. С рассмотрения ее мы и начнем.

7.1. Решеточная теплоемкость: неадекватность классической теории

Теплоемкость определяется как количество энергии, необходимое для повышения температу,ры тела на 1о. Если речь идет о единице объема - 1 см3 , то должен использоваться термин - удельная теплоемкость, но часто в этом случае (и мы будем так поступать) слово "удельная" опускается.  Если  количество  энергии  относится  к  одному  молю ,  то  используется

термин молярная теплоемкость, в этом случае энергия часто измеряется  в  калориях   (1 калория равна 4,1867 107  эргов). Для перехода от удельной теплоемкости к молярной (в одинаковых единицах энергии) значение удельной теплоемкости следует умножить на NА/N где NA= 6,0221 1023 - число Авогадро, а N - число ячеек Бравэ в 1см3.

Теплоемкость может быть определена при постоянном объеме (cV ) или при постоянном

давлении (cp). Различие этих величин связано с затратой энергии на тепловое расширение, так что

всегда cv>cp. В случае твердого тела измерение с использованием обычной калориметрической методики (если не принято специальных мер для предотвращения теплового расширения) дает cp. В то же время вычисляется более просто cv . Однако в твердом теле тепловое расширение весьма мало и различием cv и cp можно обычно пренебрегать, что мы и будем делать, сравнивая результаты расчетов с экспериментом.

Познакомимся сначала с классической теорией теплоемкости. Как уже отмечалось, удельная теплоемкость

cv=¶¶TUT,                                                                   (7.1)

где UТ - плотность тепловой энергии. Для расчета этой величин должна быть применена формула классической статистики:

E=Eexp−EkTdGexp−EkTdG,                                                     (7.2)

где E - средняя энергия, а интегрирование ведется по всему фазовому пространству, dG =dx dy dz dvx dvy dvz - его элемент (vx,y,z - проекции скорости), а E - значение энергии в этом элементе. Применение этой формулы к гармоническому осциллятору (см., например, [3]) дает

Eosc=kT                                                                 (7.3)

Моды (нормальные волны) упругих колебаний решетки можно рассматривать как гармонические осцилляторы, число их 3pN, и поэтому теплоемкость

cv= 3pNk                                                  (7.4)

(p - число атомов в ячейке Бравэ, N - число ячеек Бравэ в 1 cm3).

Таким образом, решеточная теплоемкость согласно классической теории не зависит ни от температуры, ни от вида атомов. Молярная теплоемкость (при p=1)  (cv)mol=5,96 кал/(моль градус). Это положение - закон Дюлонга и Пти - было установлено эмпирически еще в 1819 г. Существенно при этом, что измерения проводились при комнатной температуре, техники низких температур тогда не существовало. В дальнейшем выяснилось, что при низких температурах теплоемкость твердых тел ведет себя совершенно по-другому - она уменьшается с понижением температуры и стремится к нулю при T® 0 (рис. 7.1). Кроме того, закон Дюлонга и Пти (выведенный совершенно строго в рамках классической теории) противоречит положению, которое гласит, что cv ® 0 при T® 0, следующему (также строго) из теоремы Нернста [38], известной как третье начало термодинамики.

Этот парадокс был выяснен только в начале XX века Эйнштейном и Дебаем путем построения квантовой теории решеточной теплоемкости твердого тела.

7.2. Решеточная теплоемкость: квантовая теория

В квантовой теории уровни энергии дискретны (квантуются) и среднее значение некоторой величины [36]

E=νEνexp−EνkTνexp−EνkT,                                                        (7.5)

где суммирование ведется по всем состояниям в первой зоне Бриллюэна. Подставляя сюда энергию (6.21) гармонического осциллятора, соответствующего каждому состоянию, в данном случае - каждой моде колебаний решетки, мы получим плотность энергии [3]

U=U0+1Vν12hwν+1VνhwνexphwνkT−1                                   (7.6)

Здесь V - объем тела (при рассмотрении объемных свойств можно принять V=1), U0 - плотность энергии основного состояния, следующий член - плотность энергии нулевых колебаний, а последний член, зависящий от температуры, - плотность энергии тепловых колебаний (фононов). Этот член может быть записан в виде

UT=1Vνnνhwν,                                                           (7.7)

где nν - среднее число фононов моды n, которое, как и следовало ожидать, дается распределением Бозе - Эйнштейна (6.20) при химпотенциале m = 0. Таким образом, выражение (7.7) можно было написать сразу, и вывод его из общей формулы (7.5) (приведенный, например, в [3]) является, по существу, доказательством того, что распределение Бозе - Эйнштейна следует из общей формулы квантовой статистики (7.5) для частиц, для которых отсутствует запрет Паули.

Таким образом, принимая V=1, получим, что теплоемкость (удельная)

cv=¶¶TUT=¶¶Tk,shws(k)exphws(k)kT−1º¶¶Tk,shwsknk,sT              (7.8)

Здесь учтено, что частота n-той моды является функцией волнового вектора и номера ветви колебаний s; эта  функция  представляет  собой  закон  дисперсии  фононов,  который  подробно

обсуждался выше. Этот закон не зависит от T , и температурная зависимость определяется только величиной kT в знаменателе показателя экспоненты. Заметим, что вся трудность расчета теплоемкости различных веществ по формуле (7.8) заключается именно в том, что мы не знаем точно закона дисперсии для различных ветвей спектра фононов. Как всегда, эту трудность можно пытаться преодолеть двумя путями: исследовать предельные случаи высоких и низких температур и аппроксимировать закон дисперсии простыми модельными выражениями. Мы рассмотрим последовательно оба пути.

Но предварительно сделаем одно важное отступление. Во всех выражениях, в которые как в (7.8) входит сумма некоторых функций по состояниям в первой зоне Бриллюэна, можно не допуская сколько-нибудь существенной ошибки, перейти от суммирования по этим состояниям к интегрированию по k-пространству согласно следующему правилу:

kfk→V2p3fkdk,                                                    (7.9)

где интегрирование, как и суммирование, производится в пределах первой зоны Бриллюэна, а

dkº(dk)3=dkxdkydkz.

Óáåäèìñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè ýòîãî ïðàâèëà. Представим èíòåãðàë ïî ïåðâîé çîíå Áðèëëþýíà в виде суммы интегралов по объемам Vk, включающим каждый по одному разрешенному значению k; учтем, что объемы эти одинаковы и весьма малы:

fkdk=Vkfkdk@Vkfk                                             (7.10)

Примем далее во внимание, что

Vk=V1Nk=2p3Va1Nk,     Va=VN        и       N = Nk

Здесь V1 - объем первой зоны Бриллюэна, Nk - число разрешенных значений k в этой зоне, Va - объем ячейки Бравэ, V - объем тела, а N - число ячеек Бравэ в нем. С учетом этих соотношений из (7.10) следует искомое правило (7.9).

Рассмотрим теперь предельные случаи формулы (7.8). При высоких температурах

hwexphwkT−1@kT

и поскольку число значений k в первой зоне Брилюэна Nk равно числу ячеек Бравэ в образце (или параллелепипеде периодичности) N, а каждому значению k соответствует 3p ветвей спектра, то удельная (при V=1) теплоемкость

cv = 3pNk                                                  (7.11)

Таким образом, и в квантовой теории в высокотемпературном пределе выполняется закон Дюлонга и Пти.

При низких температурах можно пренебречь оптическими ветвями поскольку они очень мало "заселены", а для акустических можно принять wj = vjk, поскольку будут заселены, в основном, их начальные - линейные участки. Введем среднюю скорость vjºv и перейдем в (7.8) к интегрированию согласно правилу (7.9). Однако будем интегрировать не по первой зоне Бриллюэна, а по всему k-пространству. Это не внесет существенной ошибки, так как при низких температурах состояния с большими  k почти не заселены. Тогда, используя при интегрировании в k-пространстве сферическую систему координат, получим

cv=3p2p3k=0¥q=0pj=02phvk3exphvkkT−1dkdqdj                                 (7.12)

Вычисление дает

cv=2p25pkkThv3,                                                             (7.13)

что находится в согласии с экспериментом и не противоречит теореме Нернста.

Оценим температуры, при которых можно считать приближенно справедливыми полученные в предельных случаях  результаты .  Случай  высоких  температур  имеет место, если wmax<< kT. Как отмечалось выше, wmax не превышает ~1014. Отсюда следует, что температура должна превышать ~100 Ê. Приведенный выше расчет cv в низкотемпературном приближении справедлив, если, во-первых, не будут заметно заселены оптические ветви и, во-вторых, закон дисперсии можно будет считать линейным. Условием выполнения обоих этих требований можно считать kТ< ~ 0,1 hwmax , что дает Т<~10 K.

Поведение решеточной теплоемкости при промежуточных температурах может быть проанализировано, как уже отмечалось, если для закона дисперсии фононов принять какие-либо простые (модельные) законы. Первую такую попытку предпринял Эйнштейн, приняв предельно простой закон: w(k) = const º wE. Полученная температурная зависимость теплоемкости при T>>hwE/k переходила в закон Дюлонга и Пти (что не зависит от закона дисперсии), а при T®0 - в

экспоненту cv ~ exp(-hwE/kT). Хотя принятый закон дисперсии фононов является нереальным, так как  полностью  игнорирует  наличие  акустических  ветвей,  а  полученное  низкотемпературное поведение cv не согласуется с экспериментом, расчет Эйнштейна явился большим успехом квантовой теории - он продемонстрировал, что квантование уровней энергии тепловых колебаний при любом законе дисперсии дает теплоемкость, стремящуюся к нулю при Т® 0.

Более реалистическая модель была принята Дебаем, который предположил, что (в отличие от рассмотренного выше низкотемпературного приближения) при любой температуре и для всех направлений волнового вектора справедлив закон дисперсии w =vk. Кроме того Дебай принял, что суммирование (или интегрирование)  при вычислении  cv  должно  проводиться не в пределах первой зоны Бриллюэна и не  по  всему k-пространству, а по сфере радиуса kD,. Величина этого радиуса является подгоночным параметром, с помощью которого можно скомпенсировать отличие принятого закона дисперсии от реального.

При указанных допущениях формула (7.12) будет справедлива во всем диапазоне температур, и результат расчета по ней может быть представлен в виде

cv=9NkTqD30qDTx4exdxex−12,                                               (7.14)

где x=hvkkT, а

qD=hvkDkºhwDk,                                                  (7.15) так что, x=qD/T, .à верхний предел интеграла соответствует k=kD. Нетрудно убедиться, что при T>>qD  выполняется закон Дюлонга и Пти (cv=3Nk), а при низких температурах cv совпадает с приведенным выше резуëьтатом расчета в низкотемпературном пределе при kD=36p2N. Интересно, что эта величина совпадает с радиусом сферы Ферми для свободных электронов (см. гл. 9) с той же концентрацией.

Величина qD называется температурой Дебая. Расчет по формуле (7.14) показывает,что при T=qD теплоемкость cv=0,95 (3kpN), т.е. qD является границей области температур, в которой при вычислении теплоемкости необходим квантовый подход. Величины qD для конкретных веществ могут быть найдены путем сравнения экспериментальной теплоемкости с вычисленной по формуле (7.14),  и если это сравнение производится при разных температурах, то получаются значения qD, зависящие от T. Однако эта зависимость оказывается слабой - порядка 10 %; стандартные значения, приводимые в таблицах находятся â ðåçóëüòàòå упомянутого сравнения при некоторой, обычно низкой температуре.

Значения температуры Дебая для некоторых веществ приведены в табл. 7.1. Как видно из таблицы, эти значения лежат в очень широких пределах - от 63 äî 1860 К, причем отсутствует четкая корреляциями между величинами qD и механическими и электрическими свойствами веществ. Тем не менее температура Дебая является, как мы будем неоднократно убеждаться, важной характеристикой твердых тел.

Модель Дебая позволяет учесть вклад акустических ветвей спектра упругих колебаний решетки, а упомянутая ранее модель Эйнштейна дает возможность учесть приближенно вклад оптических ветвей. И естественно возникает мысль использовать модель, в которой вклад акустических ветвей учитывался бы "по Дебаю", а оптических - "по Эйнштейну". Такую комбинированную модель иллюстрирует рис. 7.2, на котором представлена экспериментальная частотная зависимость плотности фононных состояний g(w)=dn/dw для меди и плотности состояний при использовании моделей: Дебая, Эйнштейна и комбинированной. Из этого рисунка хорошо видно, что в комбинированной модели значения частот Дебая и Эйнштейна wD'  и wE' ближе к реальному частотному спектру, чем для моделей Дебая и Эйнштейна по отдельности, где их приходится сдвигать, чтобы учесть вклады тех ветвей, которые в данных моделях игнорируются.

7.3. Теплопроводность

Тепловая энергия может переноситься, как известно, конвекцией (направленным движением атомов), теплопроводностью (переносом энергии теплового движения атомов без их направленного перемещения) и излучением (переносом квантов электромагнитного поля). В твердом теле движение атомов происходит только в силу диффузии (при наличии градиентов концентрации) и не играет сколько-нибудь заметной роли в переносе тепла. Излучения мы рассматривать не будем и сосредоточим внимание на теплопроводности.

Поток тепловой энергии QT, связанный с теплопроводностью, вызывается градиентом температуры ÑТ и в линейном по ÑТ приближении, которое справедливо при малых градиентах,

QT=-kTÑT                                                           (7.16)

Это соотношение известно как закон Фурье, а kT - коэффициент теплопроводности (часто для краткости, просто, "теплопроводность").

Согласно Дебаю можно теплопроводность рассматривать как перенос энергии в газе фононов и, используя формулу для теплопроводности в кинетической теории идеального газа (см., например[39]), записать

kT=13cvvlº13cvv2t                                                            (7.17)

Здесь v - средняя скорость, в данном случае - фононов, т.е. скорость упругих волн, l - длина свободного пробега, а t - среднее время между столкновениями. Причем если имеются несколько источников столкновений со средними временами ti, то аддитивными величинами являются, конечно, 1/ti.

Для фононов следует рассматривать два типа столкновений фононов: друг с другом и с различными дефектами. Роль дефектов могут играть границы образца, а также другие частицы или квазичастицы. В гармоническом приближении столкновения фононов друг с другом отсутствуют, т.е. соответствующее таким столкновениям tph=¥. Теплопроводность в этом случае определяется только дефектами; при отсутствии их, т.е. в идеальном кристалле kТ=¥ (тепловое сопротивление равно нулю).

Таким образом, необходимым условием конечной теплопроводности идеального кристалла является ангармонизм фононов. Однако это условие не является достаточным. В разделе 6.5 отмечалось, что столкновения фононов могут быть нормальными (при которых квазиимпульс сохраняется) и с перебросом (без сохранения квазиимпульса). Нормальные процессы не могут привести к конечному значению теплопроводности, так как они не изменяют направления среднего квазиимпульса. Только столкновения с перебросом приводят к конечной kТ; из рис. 6.7 хорошо видно, что такие процессы приводят к изменению квазиимпульса и, следовательно, направления переноса энергии. Следует, однако, подчеркнуть, что приведенные качественные соображения не являются вполне убедительными. Строгое рассмотрение решеточной теплопроводности, которое является одной из сложных задач физики твердого тела, подтверждает эти соображения.

Для среднего времени между столкновениями с перебросом tU Пайерлс получил в предельных случаях:

tU  ~ exp(qD/T)         при T<<qD

(7.18)

tU ~ 1/T               при T  >>qD

Температурная зависимость  tU во всем интервале температур приведена на рис. 7.3.

Время между столкновениями фононов с дефектами td не зависит сколько-нибудь существенно от температуры. На рис. 7.3 показана температурная зависимость результирующего

среднего времени между столкновениями (напомним, что складываются 1/t), а также температурные зависимости решеточной теплоемкости и коэффициента теплопроводности kТ. При построении зависимости kТ.(Т) учтено, что скорость фононов v слабо зависит от температуры. Зависимость kТ.(Т) с характерным максимумом хорошо согласуется с экспериментальными данными: непосредственно - для диэлектриков, а для металлов - после вычитания вклада электронов проводимости (гл. 11.).

Роль  дефектов  в теплопроводности хорошо  иллюстрируется  тем  фактом  (см., например,

[6], что величина kТ аморфных веществ (стекол) меньше, чем тех же веществ в кристаллическом состоянии и имеет в некотором - довольно широком интервале температур обратную (по сравнению с кристаллическим состоянием) температурную зависимость. Последнее объясняется тем, что с ростом числа дефектов, т.е. с уменьшением td максимум температурной зависимости kТ (который имеет место, когда td ~ tU) смещается в сторону высоких температур. Это смещение было было продемонстрировано в изящном эксперименте  [41] (см. также [3]), который заключался в сравнении теплопроводности двух стерженьков из весьма совершенного кристалла LiF с различными поперечными размерами (рис. 7.4). В тонком стерженьке рассеяние фононов на поверхности было больше (td - меньше), что приводило к уменьшению коэффициента теплопроводности и смещению его температурного максимума в сторону бо'льших температур.

7.4. Тепловое расширение

Продолжая изучение тепловых явлений в твердом теле, существенно связанных с ангармонизмом колебаний решетки, рассмотрим тепловое расширение - увеличение линейных

размеров и объема тела при повышении температуры. Это явление является одним из проявлений универсального свойства нелинейных систем (а все реальные колебательные системы являются нелинейными): при увеличении амплитуды колебаний происходит изменение основного состояния. Ясно, что тепловое расширение в отличие от теплопроводности, во всех веществах включая и металлы обусловлено в основном кристаллической решеткой. Остановимся  сначала  на  феноменологическом22  описании  теплового  расширения.

Коэффициент линейного расширения

αl=1l¶l¶TP,                                             (7.19)

где l - удлинение в заданном направлении. В изотропном веществе al не зависит от направления, и (при малых dl/l) коэффициент объемного расширения

αVº1V¶V¶TP=3αl                                                     (7.20)

где V - объем тела, а индекс p в (7.19) и (7.20) означает, что производные берутся при постоянном

где V - объем тела, а индекс P в (7.19) и (7.20) означает, что производные берутся при постоянном

давлении.

Из термодинамики известно (см., например, [39]), что

¶V¶TP=-¶V¶PT¶P¶TV

è òàê êàê ïî îïðåäåëåíèþ (ñì. ãë. 5)

1V¶V¶PT=-1B,

ãäå B - ìîäóëü âñåñòîðîííåãî ñæàòèÿ, òî

¶V¶TP=VB¶P¶TV

Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷åòîì (7.20) êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ

--------------------------------------------------

22Феноменологическими называют теории, исходящие из основных, не вызывающих сомнения законов (термодинамики или электродинамики) и потому совершенно строгие. Однако в большинстве случаев они не могут дать полного описания явлений, и приходится строить модельные теории, описывающие эти явления на неизбежно упрощенных моделях.

αl=13B¶P¶TV                                                                 (7.21)

Èñïîëüçóÿ òåðìîäèíàìè÷åñêîå ñîîòíîøåíèå

P=-¶F¶VT

(где F - свободная энергия) можно показать [3]), что в рассматриваемом случае колебаний кристаллической решетки

P=-¶¶VE0+Ez−k,s¶hwk,s¶Vnk,sT                                       (7.22)

где E0 - энергия основного состояния, Ez - энергия нулевых колебаний, nk,sT - среднее число фононов ветви s  в состоянии с квазиволновым вектором k, а суммирование ведется по всем состояниям в первой зоне Бриллюэна.

Подставляя (7.22) в (7.21) и принимая во внимание, что частоты wk,s не зависят от температуры, получим окончательно

αl=13Bk,s−¶hwk,s¶V¶nk,s¶T                                                     (7.23)

Заметим, что зависимость частот фононов wk,s от объема является следствием ангармонизма.

Казалось бы, возможности феноменологического рассмотрения теплового расширения на этом заканчиваются. Однако можно формально записать

−¶hwk,s¶V=gk,shwk,s,                                                         (7.24)

введя парциальный коэффициент Грюнайзена gk,s . Тогда, принимая во внимание формулу (7.8),

αl=13Bk,sgk,s(cv)k,s=13Bgcv                                                    (7.25)

Çäåñü (cv)k,s - вклад состояния k,s  в теплоемкость, а g - усредненный коэффициент Грюнайзена.

Оказывается, что при достаточно высоких температурах  g слабо зависит от температуры, и отношение al/cv остается постоянным (закон Грюнайзена, установленный эмпирически в 1908 г.). При этом для всех веществ g порядка 1, а для многих близок к 1,5. При низких температурах g уменьшается, для некоторых веществ, например, для RbI даже становится отрицательным, и при Т®0 для всех веществ g®0.

Подчеркнем, что приведенный расчет al был феноменологическим, "механизм" возникновения ангармонизма и вследствие него - теплового расширения оставался невыясненным. Для его исследования необходимы модельные теории. Остановимся на одной из них, созданной Френкелем [32]. Она основан на простейшей модели двух противоположно заряженных ионов на расстоянии r друг от друга, которая использовалась нами в гл .3 при рассмотрении ионной связи. Зависимость потенциальной энергии от расстояния r для нее была приведена на рис. 3.2. Из этого рисунка видно, что при увеличении амплитуды колебаний среднее значение расстояния r возрастает. В рассматриваемой теории Френкеля энергия U(r) была разложена в ряд вблизи r0 и были оставлены два члена этого ряда: квадратичный (который, если бы он был один, привел бы к гармоническим колебаниям) и кубический ~(r-r0)3, который и приводит к ангармонизму. Тогда из условия,  чтобы среднее значение  силы  F=-¶U¶r обращалось в нуль, после ряда упрощающих предположений было получено

αlºr−r0r0=cvB,                                                           (7.26)

где cv и B - теплоемкость и модуль всестороннего сжатия, определенные применительно к данной модели. Полученный результат совпадает с феноменологическим выражением (7.25), если принять в нем g=3. Рассмотренная теория основана на предельно упрощенной модели и содержит ряд довольно "смелых" допущений.  Но  она наглядно  демонстрирует, что  ангармонизм является причиной теплового расширения, и дает связь al с другими фундаментальными величинами: теплоемкостью и модулем всестороннего сжатия.

7.5. Второй звук

В заключение этой главы остановимся кратко на явлении, также связанном с колебаниями кристаллической решетки и , в частности, с их ангармонизмом, которое получило название второго звука. В отличие от рассмотренных выше явлений - теплопроводности и теплового расширения, оно является весьма "экзотическим" - в том смысле, что его удалось наблюдать лишь в немногих веществах.

Второй звук - это распространение в веществе волн температуры или, на корпускулярном языке, плотности "газа" фононов. Он наблюдался  впервые в 1944 г. в жидком сверхтекучем гелие, затем в 1966 г. в твердом гелие, а в 1970 г. в кристалле NaF. Самыми важными особенностями, отличающими его от обычного ("первого") звука, являются: отличие скорости распространения от скорости обычных упругих волн и возможность наблюдения лишь в некотором интервале частот. Чтобы разобраться в этом вопросе перечислим прежде всего условия существования звуковых волн, т.е. волн плотности частиц в обычном газе  (см. [3]):

1) наличие столкновений между частицами,

2) установление равновесия за период колебаний,

3) сохранение импульса в течение периода колебаний.

"Газ" фононов отличается от газа частиц (атомов, молекул), во-первых, несохранением их числа (это число, а не скорости, как в газе, определяет температуру) и, во-вторых, тем что квазиимпульс сохраняется при нормальных столкновениях и не сохраняется при столкновениях с перебросом. С учетом этого условиями существования волн плотности фононов, т.е. второго звука будут:

а) наличие ангармонизма,

б) w>1/tU (чтобы квазиимпульс сохранялся за период колебаний 2p/w),

в) w<1/tN (чтобы выполнялось приведенное выше условие 2)

Таким образом, второй звук может существать в интервале частот

1tU<w<1tN                                                                  (7.27)

Для того, чтобы этот интервал был достаточно большим, т.е. tU  и tN значительно различались, необходимы, во-первых, низкие температуры (так как tU резче умеьшается при понижении температуры, чем tN) и, во-вторых, малое число дефектов (иначе большое 1/td будет маскировать различиеtU и tN).

Методика экспериментального исследования второго звука заключается в генерации и приеме  температурных волн при помощи малоинерционных нагревателя и приемника и измерении их скорости обычным фазовым или импульсным методом. Как уже отмечалось, эта скорость отличается, а именно - оказывается меньше скорости обычных звуковых волн.. Заметим, что наряду с наблюдением стационарных температурных волн наблюдаются и используются в некоторых эксперименальных исследованиях короткие температурные импульсы [42].

Часть III. Ýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà

Глава 8. Диэлектрики

Заметим прежде всего, что название этой части неточно, речь пойдет не только о собственно электрических свойствах: электропроводности, электрической поляризации, но и ряде других свойств, прежде всего тепловых, обусловленных носителями электрического заряда. Будут рассмотрены кратко и некоторые смешаные явления - термоэлектрические, пьезоэлектрические, гальваномагнитные. Рассмотрение всех свойств, обусловленных носителями заряда, целесообразно проводить раздельно для различных классов твердых тел - диэлектриков, полупроводников, металлов, в которых количество носителей заряда и их поведение существенно различаются. Мы начнем с диэлектриков. Но предварительно  напомним кратко основные положения макроскопической электродинамики, которые будут необходимы нам в дальнейшем.

8.1. Основы макроскопической электродинамики

Макроскопическая электродинамика (см.) [43, 44  ]основывается на уравнениях Максвелла

rotE+1c¶B¶t=0,                       divB=0,

(8.1)

rotH−1c¶D¶t=4pcjf,              divD=4pρf.

Здесь E - вектор электрического поля, B - вектор магнитной индукции, D = E + 4pP, где P - поляризация - сумма электрических дипольных моментов в единице объема, H = B - 4pM, где M - намагниченность - сумма магнитных моментов в единице объема, rf - плотность свободных (способных передвигаться под действием электрического поля) электрических зарядов, jf - плотность тока этих зарядов. Напомним, что векторы E и B представляют собой (см., [43)] результаты усреднения векторов микроскопических полей, соответственно, электрического и магнитного.

Сила, действующая на свободный электрический заряд (сила Лоренца) в случае электронов

f=-eE+1cv´B,                                                   (8.2)

где e=4,80321⋅10−10 - здесь и в дальнейшем - абсолютная величина заряда электрона

Следствиями уравнений Максвелла являются условие сохранения заряда

divjf+¶ρf¶t=0.                                                                 (8.3)

(индексы f у плотностей свободного заряда и тока мы будем в дальнейшем опускать) и граничные условия. Они заключаются в непрерывности касательных составлющих Et и Ht и нормальных составляющих Dn и Bn на границе раздела двух сред. В предельном случае идеального металла (с бесконечно малым сопротивлением) они переходят в

Ht1−Ht2=4pcjs,                 Dn1−Dn2=4pρs                                (8.4)

где js и rs - поверхностные плотности тока и заряда.

Число переменных в уравнениях Максвелла (8.1) даже с учетом (8.3) превышает число уравнений, и уравнения должны быть дополнены материальными соотношениями, которые задают дополнительные связи между векторами, входящими в уравнения. Эти соотношения не следуют из уравнений Максвелла и могут быть найдены из теорий, рассматривающих свойства конкретных веществ, или из эксперимента. Нахождение таких соотношений является одной из главных задач физики твердого тела. В слабых полях, т.е. в области, где справедлива линейная теория, пренебрегая смешанными эффектами (обычно слабыми), можно принять:

P=ceE,        т.е.   D=1+4pceEºedE,                                 (8.5)

M=cH,         т.е.   B=1+4pcHºmH,                                   (8.6)

j=sE+jext                                                                   (8.7)

Здесь ce - электрическая восприимчивость c - магнитная восприимчивость, ed - диэлектрическая проницаемость23, m - магнитная проницаемость, s - проводимость, jext - так называемый  сторонний  ток, вызванный  всеми  полями,  не  учитываемыми  в явном виде в данной задаче. Заметим, что соотношения (8.5) - (8.7) могут быть записаны и в сильных полях, но _________________________

23 Мы используем этот термин вместо явно неудачного термина: "диэлектрическая постоянная"

все входящие в них тензоры будут тогда зависеть от величин соответствующих полей.

Рассмотрим важный случай слабых переменных полей, изменяющихся по синусоидальному закону  с частотой w. Используем метод комплексных амплитуд и примем зависимость от времени в виде exp(iwt). Тогда с учетом соотношений (8.5) - (8.7) уравнения Максвелла запишутся:

rote+iwcmh=0,   divmh=0,

(8.8)

roth−iwcee=4pcjext,       divee=4pρext

Здесь e, h, jext и rext - комплексные амплитуды переменных составляющих, соответственно, электрического и магнитного полей, стороннего тока и заряда, m - комплексный тензор магнитной проницаемости, связывающий комплексные амплитуды переменных составляющих магнитной индукции и магнитного поля, а

e=ed−i4pws                                                              (8.9)

тензор комплексной электрической проницаемости (в отличие от диэлектрической проницаемости ed).

8.2. Поляризация диэлектрика

Перейдем теперь непосредственно к теме этой главы и рассмотрим прежде всего "механизмы" поляризации диэлектрика, т. е. возникновения в нем электрических дипольных моментов под воздействием внешнего электрического поля. Существует три таких механизма:  электронная (или атомная) поляризация, ионная (или поляризация смещения) и ориентационная.

Электронная поляризация заключается в смещении "центров тяжести" электронных оболочек атомов относительно ядер. Ядра вследствие их большей массы в первом приближении

можно считать неподвижными, а уравнение движения электронной оболочки как целого записать в виде

Zm¶2u~¶t2=-eZEloc~−Ku~                                               (8.10)

Здесь Z - число электронов в атоме, m - масса электрона, u~ - смещение центра электронной оболочки относительно его равновесного положения (совпадающего с ядром), e - абсолютная величинuа заряда электрона, Eloc~ - локальное поле, действующее на электроны, K - упругая постоянная. Конечно, использование классического уравнения движения для описания атомного процесса является нестрогим, но то, что оно записывается для всей электронной оболочки, а не для отдельного электрона, несколько улучшает положение.

Используя при решении уравнения (8.10) метод комплексных амплитуд, т.е. переходя от вещественных величин u~  и Eloc~ к комплексным: uexp(iwt)) и Еlocexp(iwt) (вещественными частями которых являются u~ и Еloc) получим для комплексной амплитуды смещения

u=−eElocmw0e2−w2                                                              (8.11)

где Eloc - комплексная амплитуда локального поля24, а

w0e=KZm                                                                   (8.12)

собственная частота колебаний электронной оболочки.

Поляризация, обусловленная данным механизмом,

Pe=-NeuZEloc=e2ZNmw0e2−w2Elocºα1eNElocºαEloc,                          (8.13)

где N - число атомов в единице объема, a1е - поляризуемость атома и aе - поляризуемость единицы объема, обусловленные рассматриваемым электронным механизмом. Прямая оценка ae невозможна, так неизвестна величина К,  но   мы  можем  исходить  из того, что  hw0e по порядку величины совпадает с энергией ~ 10 eV наружных электронов в атоме (равной по порядку величины  потенциалу  ионизации), т.е. w0e~ 10 16. Отсюда следует  оценка статической (при w®0) величины a1e~10-23 , т.е. ae~10-1, что не противоречит эксперименту.

Второй механизм поляризации - ионный (или смещения), в отличие от электронного, присущ не всем веществам, а только состоящим из противоположно заряженных ионов. Он заключается в изменении под действием поля расстояний между этими ионами. В качестве простейшей модели можно использовать пару таких ионов с зарядами ±Zie и массами М1 и M2, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Уравнения движения этих ионов:

M1,2¶2u1,2~¶t2=±ZieEloc~−Kiu1,2~                                           (8.14)

где u1,2~ - смещения ионов из положений равновесия, Ki - упругая постоянная, а Eloc~ - локальное поле, действующее на ионы (по-видимому, его можно принять таким же, как при рассмотрении электронного механизма поляризации). Записывая разность этих двух уравнений и решая полученное уравнение для u = u1 - u2  методом комплексных амплитуд, найдем поляризуемость единицы объема, обусловленную рассматриваемым механизмом,

αi=e2ZiNiMw0i2−w2,                                                         (8.15)

где Ni - число пар ионов в единице объема,  M−1=M1−1+M2−1, а

w0i=KiM                                                                   (8.16)

собственная частота колебаний ионов. Вклад ионного механизма в поляризацию Pi=αiEloc. Для оценки величины статической (при w®0) ионной поляризуемости можно принять hw0i~ kqD, где qD - температура Дебая (см. раздел 7.1). Тогда w0i~ 1013 (что, естественно, совпадает по порядку величины с частотами оптических ветвей тепловых колебаний решетки). Эта величина  значительно  меньше  чем w0e , но если  учесть,  что M>> m, а Zi < Z, то статическая ионная поляризуемость окажется не на много больше статической электронной, для которой была получена оценка 10-1.

Заметим, что проведенное рассмотрение обоих механизмов поляризации является приближенным, поскольку при рассмотрении электронного механизма мы пренебрегали движением ядер, а для ионного механизма считали, что электронные оболочки ионов движутся как одно целое с ядрами. Однако проистекающая от этого погрешность не особенно велика из-за отмечавшегося выше различия масс ядра и электронов, и полученные поляризуемости ae и ai можно считать аддитивными вкладами в результирующую поляризуемость.

Учет потерь ("трения") в уравнениях (8.10) и (8.14) приведет к тому, что величины aе и ai станут комплексными (αe=αe¢−iαe², αi=αi¢−iαi²). При небольших потерях вдали от резонансов (w=w0i или w=w0e) их вещественные части в первом приближении будут такими же как полученные выше поляризуемости без учета потерь, а мнимые части будут малы и пропорциональны параметру, учитывающему потери. Вблизи резонанса вещественные и мнимые части испытывают обычное резонансное изменение (см., например, рис. 8.1).

Ориентационная поляризация имеет место в диэлектриках, которые состоят из атомов или молекул, обладающих и в отсутствие внешнего электрического поля электрическими дипольными моментами p0. Электрическое поле Eloc приводит к преимущественной ориентации диполей в направлении поля, а тепловое движение препятствует этой ориентации. Среднее значение проекции дипольного момента на направление поля может быть найдено методами статистической физики, в данном случае - классической, так как направления электрических диполей не квантуются. Дебай в 1912 г. развил теорию такой поляризации для случая жидкостей или газов, когда в отсутствии поля ориентации диполей равномерно распределены во всем телесном угле 4p. Им была использована созданная ранее (в 1905 г.) Ланжевеном теория парамагнитной восприимчивости (т.е ориентации магнитных диполей). Мы рассмотрим ее в гл. 15, а здесь приведем ее результат для случая электрической поляризации: среднее значение проекции дипольного момента на направление поля

p0cosq=p0Lp0ElockT,                                                   (8.17)

где q - угол между p0  и Eloc, а L - функция Ланжевена

Lx=cthx−1x                                                            (8.18)

Ориентационная поляризуемость (единицы объема) в постоянном электрическом поле

αor 0=p0NLp0ElockT                                                    (8.19) где N - число диполей в единице объема.

График функции Ланжевена приведен на рис. 8.2. При x<< 1, что обычно выполняется в случае электрической ориентационной поляризации, L(x)=13x и

α0or=p02N3kT                                                                  (8.20)

В теории, результаты которой были приведены, использовано предположение о том, что в отсутствие электрического поля все ориентации дипольных моментов равновероятны.                      Это предположение, справедливое для жидкостей и аморфных твердых тел, конечно не выполняется для кристаллов. Для них теория нуждается в модификации с учетом наличия

преимущественных ориентаций, которые определяются структурой кристалла24.

Учет запаздывания при ориентации диполей переменным электрическим полем с частотой w приведет к тому, что возникнут потери энергии поля и aor станет комплексной величиной [45]:

αor=αor  011+iwt=αor¢−iαor²                                       (8.21)

где t - время релаксации, учитывающее запаздывание. Частотные зависимости aor¢ и ¢aor¢¢ показаны

на рис. 8.3. Такие зависимости, в отличие от резонансных зависимостей рис. 8.1, носят название релаксационных. Зависимости вещественной и мнимой частей a (для случая, когда все механизмы поляризации присутствуют, т.е. для веществ, которые состоят из ионов, обладающих дипольными моментами) показана на рис. 8.4. При этом принято во внимание соотношение величин частот we 0, wi 0 и 1/tor, однако без соблюдения масштаба.  Как видно из этого рисунка, при  частотах  1/tor<<w<<w0 i  "уже отрелаксировала" ориентационная поляризация, а при частотах w0i<<w<<w0e отрелаксировала и ионная.

___________________________

24  Аналогичное обобщение теории Ланжевена, но вызванное требованием квантования  направлений магнитных моментов, было проведено Бриллюэном (гл. 15).

8.3. Диэлектрическая проницаемость

Локальное электрическое поле Eloc, действующее на атомы или ионы, с которым мы имели дело в предыдущем параграфе, существенно отличается от среднего электрического поля E, которое входит во все соотношения макроскопической электродинамики, в частности в (8.5). Строгое нахождение связи между между E и Eloc представляет собой очень сложную задачу, которая в общем виде даже не может быть поставлена. Простой приближенный подход к этой

проблеме предложил Лоренц. Этот подход основан на предположении, что локальное поле можно считать состоя щим из двух частей

Eloc=Eloc near+Eloc far,                                                       (8.22)

где Eloc near - ближнее поле, возбужденное диполями, которые  находятся  в  некоторой  области,

окружающей рассматриваемый ион, а дальнее поле Eloc far есть сумма внешнего поля Е и поля , возбужденного диполями, которые находятся вне этой области. Ближнее поле можно найти непосредственным суммированием микроскопических полей, вызванных диполями внутри области, а дальнее поле - вычислить путем решения макроскопической электростатической задачи  о поле  в  центре  пустой  полости  в  диэлектрике. В  качестве ýòîé области  была  выбрана сфера. Тогда для кубических кристаллов ближнее поле Eloc near= 0, а дальнее поле

Eloc far=E+4p3P,

где P - поляризация диэлектрика.

Мы приходим, таким образом к системе однородных линейных уравнений:

E+4pP=edE;           Eloc=E+4p3P;            P=jα1jNjEloc;                 (8.23)

где суммирование производится по всем механизмам поляризации и всем типам атомов и ионов, вносящим вклады в поляризацию; Nj  - концентрации этих атомов или пар ионов, а a1 j - соответствующие поляризуемости (отнесенные к одному атому или паре ионов). Условие совместности этой системы, как легко убедиться, может быть записано в виде

ed−1ed+2=4p3jα1jNj                                                      (8.24)

Это выражение, устанавливающее связь диэлектрической проницаемости с поляризуемостями, носит название формулы Клаузиуса - Моссотти.

Приступая к анализу частотной зависимости ed, заметим прежде всего, что полюса поляризуемостей aj приведут к полюсам e, но при других частотах. Рассмотрим в качестве важного примера область вокруг собственной частоты ионной поляризуемости w0 i , не будем учитывать потерь и пренебрежем влиянием ориентационной поляризации (если она имеется) и изменением с частотой электронной поляризации, полагая, что 1/t<<w0 i<<w0 e. Тогда, как нетрудно убедиться, из соотношений (8.15) и (8.24) следует частотная зависимость e, показанная на рис. 8.5, где

wT=w0ie¥+2e0+2,                                                         (8.25)

wL=wTe0e¥                                                                 (8.26)

а индексы 0  и ¥ следует понимать условно - в рамках рассматриваемого интервала частот.  Формулу (8.26) называют соотношением Лиддона - Сакса - Теллера.

"Оправданием" индексов L и T (от слов longitudinal - продольный и transversal - поперечный) могут служить следующее рассуждение. Рассмотрим в магнитостатическом приближении гармоническую волну с волновым вектором k в непроводящем диэлектрике. Используя метод комплексных амплитуд, запишем для нее уравнения магнитостатики:

k⋅D=0;                                                                   (8.27)

k´E=0.                                                                   (8.28)

Из (8.27) следует, что либо D=0, либо kD, а из (8.28) - что либо E=0, либо kççE. Таким образом, существуют две возможности:

1) kD (поперечная волна) и E=0 при D¹0 т.е.eв=¥, что соответствует точке wТ на рис. 8.5;

2) kççE (продольная волна) и D=0 при E¹0, т.е. eв=0, что соответствует точке wL.

Рассмотрим в качестве иллюстрации электродинамическую задачу (не в магнитостатическом приближении) о распространении волны в среде с частотной зависимостью диэлектрической проницаемости, показанной на рис. 8.5. Используя известное соотношение w=ck/e мы получим закон дисперсии этой волны, показанный на рис. 8.6 а.

Учет потерь, т.е. замена полюсов поляризуемостей ai  и  ae областями резонансного изменения их вещественных и мнимых частей  (рис. 8.4)  приведет  к  аналогичной  замене  и  для

диэлектрической проницаемости (рис. 8.7). Закон дисперсии w(k) электромагнитной волны, если частоту по-прежнему считать вещественной величиной, даст частотные зависимости k' и k''. Эти зависимости при учете только ионной поляризуемости показаны на рис. 8.6 б.

Остановимся сейчас на вопросе, который в свое время привлекал большое внимание и получил навание поляризационной катастрофы. Из формулы Клаузиуса - Моссотти (8.24) следует

ed=1+24p3jαjNj1−4p3jαjNj                                                     (8.29)

Отсюда видно, что если jαjNj®3/(4p)@0,24, то eв® ¥, т.е. возникает спонтанная поляризация: P¹0 при E=0.

8.4. Пироэлектрики, сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики, электреты

Вещества, в которых имеется спонтанная поляризация, получили название пироэлектриков. Происхождение этого термина связано с тем, что в "чистых" пироэлектриках, не являющихся сегнетоэлектриками (см. ниже), спонтанная поляризация обычно компенсируется поверхностными зарядами и наблюдается в течение некоторого времени лишь после изменения температуры, в частности, нагревания (pir - по гречески огонь).

Характерным пироэлектриком (не сегнетоэлектриком) является турмалин25 - сложный силикат алюминия и бора. Его пироэлектрические свойства весьма сильно выражены: при изменении температуры на 1о возникает электрическое поле ~400 V/cm.

Сегнетоэлектрики -[172] - это пироэлектрики, обладающие следующими особенностями.

1) Наличие пироэлектричества лишь в некотором интервале температур, обычно при Т<ТС, но иногда при Т1<Т<ТС, где ТС - температура фазового перехода, часто называемая (так же как температура фазового перехода в ферромагнетиках и сверхпроводниках) температурой Кюри.

Переход может быть как первого, так и второго рода 27 ; часто он является размытым из-за неоднородности кристалла. Иногда его не удается достичь, так как вещество плавится или разлагается при более низкой температуре.

2) Наличие вблизи точки перехода мягкой (с низкой частотой) оптической моды колебаний ___________________________________

25 Турмалин интересен еще и тем, что в нем наблюдается двойное лучепреломление, это его свойство широко используется в оптике26

27 Фазовый переход первого рода [46] - это скачкообразное изменение состояния вещества с выделением или поглощением энергии, часто он сопровождается гистерезисом и образованием доменов. Фазовый переход второго рода - это начало (или конец) непрерывного изменения состояния вещества, когда какой-либо характерный параметр вещества - параметр порядка обращается в нуль. При этом не происходит поглощения или выделения энергии , но имеют место особенности производных энергии, например, теплоемкости.

3) Большая и сильно-анизотропная диэлектрическая проницаемость ed вблизи точки перехода; температурный гистерезис e в этой области.

4) Переориентация спонтанной поляризации Psp при некоторых температурах

5) Нелинейность и гистерезис полевой зависимости поляризации.

6) Переориентация, в частности, обращение  знака  поляризации  электрическим  полем,  иногда,

правда, недостижимое, так как пробой происходит при меньших полях.

7) Наличие в отсутствие электрического поля или в слабых  полях доменов с разной ориентацией  поляризации

.Попытки выбрать одну из перечисленных особенностей для определения сегнетоэлектриков не увенчались успехом ввиду разнообразия их свойств. Иногда какие-то из этих свойств не удается наблюдать (примеры были приведены выше), и тем не менее вещество является сегнетоэлектриком по совокупности других свойств.

Параметры некоторых сегнетоэлектриков приведены в табл. 8.1. Первый сегнетоэлектрик - сегнетова соль, открытый в 1920 г., был подробно исследован Курчатовым. Открытие в 1944 г. Вулом неорганического сегнетоэлектрика титаната бария с ТС= ? явилось поворотным пуктом в развитии представлений о сегнетоэлектричестве, до этого оно наблюдалось лишь в "экзотических", органических кристаллах, и величины ТС  и Рsp были низкими. После открытия Вула новые неорганические сегнетоэлектрики с все большими TC  и Psp посыпались как из рога изобилия, большие успехи в этом направлении были достигнуты школой Смоленского.

Рассмотрим сейчас природу (механизмы) спонтанной поляризации сегнетоэлектриков.

1) Спонтанная ориентационная поляризация, казалось бы, аналогичная спонтанному

намагничиванию ферромагнетиков. Эта аналогия дала повод к появлению английского термина

ferroelectricity. Однако она является весьма поверхностной: обменное взаимодействие приводящее к магнитному упорядочению (гл. 17), не имеет электрического аналога. Спонтанная ориентационная поляризация, возможно, лежит в основе сегнетоэлектричества сегнетовой соли.

2) Сложное (и не вполне еще ясное) влияние водородной связи. По-видимому, этот механизм "работает" в сегнетоэлектрике КДП.

3) Спонтанная ионная поляризация, т.е. смещение некоторых ионов в такие равновесные положения, когда возникают дипольные моменты элементарных ячеек и, следовательно, спонтанная поляризация всего кристалла. Этот механизм "работает" во всех неорганических ионных сегнетоэлектриках. Рассмотрим его на примере титаната бария.

Элементарная ячейка титаната бария показана на рис. 8.8. Ион  Ti4+,  находящийся  внутри

кислородного октаэдра, при Т<ТС смещается из его центра, в результате чего возникает электрический дипольный момент. Направление смещения оказывается различным при разных температурах: по оси <111> при Т < -18ОС, по оси <110> при -18 < Т < 0ОС и по оси <100> при 0ОС< Т < ТС.. Заметим, что в этом проявляется четвертая из перечисленных выше особенностей сегнетоэлектриков. Величина смещения может быть легко найдена исходя из приведенного в табл. 8.1 значения спонтанной поляризации (с учетом удельного веса титаната бария ~ 6) и оказывается очень большой: ~ 0,25 Ао, т.е. порядка 0,1 постоянной решетки.

Выше отмечалось, что одной из особенностей сегнетоэлектриков является наличие в отсутствие электрического поля доменов с различной ориентацией спонтанной поляризации. Причиной образования сегнетоэлектрических доменов, как и ферромагнтных (гл. 17) является существенное уменьшение энергии поля, в данном случае - электрического, вне образца. В случае ионного механизма спонтанной поляризации возможность возникновения доменов обусловлена тем, что имеются несколько одинаковых минимумов потенциальной энергии при смещении ионов в кристаллографически эквивалентных направлениях. Эти минимумы для случая титаната бария показаны схематически на рис. 8.8 б. Образующаяся доменная структура, как и в случае других, в частности, ферромагнитных доменов, существенным образом зависит от формы образца. В качестве примера на рис. 8.9 показана доменная структура в пластине титаната бария .

Следует заметить, что вычислить "из первых принципов" доменную структуру, по крайней мере, в настоящее время не представляется возможным. Можно лишь, принимая некоторые структуры, вычислить для них полную потенциальную энергию и посмотреть, для какой из них она окажется наименьшей. Ясно, что при этом всегда имеется опасность "пропустить" действительную структуру, и окончательным арбитром должен служить эксперимент. Для наблюдения доменной структуры сегнетоэлектриков может быть применен поляризационный микроскоп; этот метод был, в частности, использован для наблюдения структуры, показанной на рис. 8.9. Получение однодоменных образцов, необходимых, например, для физических исследований, представляет собой сложную задачу, в особенности для слабопроводящих сегнетоэлектриков; в сильнопроводящих поля рассеяния вне образцов нейтрализуются поверхностными зарядами, и домены могут не образовываться.

Перечислим наиболее важные применения сегнетоэлектриков:

1) конденсаторы с большой e; для этого особенно пригодны сегнетоэлектрики с размытым (вследствие различных неоднородностей) фазовым переходом;

2) конденсаторы с переменной емкостью - вариконды;

3) оптические элементы (например, линзы), управляемые при помощи электрического поля ;

4) элементы памяти для вычислительных и управляющих систем.

Первые две из перечисленных областей применения прочно вошли в технику. Третья интенсивно разрабатывается. В четвертой сделаны лишь первые шаги, однако она является  перспективной, так как электрические запись и считывание позволяют достичь значительно больших скоростей, чем магнитные.

Остановимся теперь кратко на довольно интересном, но сложном и не вполне еще ясном вопросе об антисегнетоэлектриках. По аналогии с магнетизмом (гл. 17) можно предположить, что наряду с сегнетоэлектрическим упорядочением электрических диполей может осуществляться антисегнетоэлектрическое - когда соседние диполи ориентированы в противоположные стороны, вследствие чего спонтанная поляризация макроскопических объемов отсутствует. Однако между магнитным и электрическим случаями имеются существенные различия: во-первых, между электрическими диполями отсутствует обменное взаимодействие, стимулирующее параллельную либо антипараллельную ориентацию соседних диполей. Во-вторых, электрический диполь, вообще, не аналогичен магнитному, он представляет собой два разноименных  электрических  заряда,  расположенных  на  некотором  расстоянии друг от друга,

в то время как изолированных магнитных зарядов - монополей, по-видимому, не существует27. Поэтому в случае ионных кристалло можно (это хорошо видно из двумерной модели кристалла со структурой NaCl, показанной на рис. 8.10) разными способами "образовывать" электрические диполи и получать их "упорядочение". Нужно правильно выбрать элементарную ячейку (на рис. 8.10 она обведена штриховой линией), и тогда становится ясно, что ее дипольный момент равен нулю и ни о каком упорядочении не может быть речи. Тем не менее, имеются вещества, обладающие большинством перечисленных выше особенностей сегнетоэлктриков, но не имеющие спонтанной поляризации. В частности, в них при некоторой температуре происходит фазовый переход, характеризующийся максимумом e, ее сильной анизотропией и температурным гистерезом, а также появлением мягкой моды. Их и назвали антисегнетоэлектриками. [154].

Интересно, что многие из этих веществ изоструктурны соответствующим сегнетоэлектрикам.

Например, антисегнетоэлектрик NaNbO3 имеет такую же структуру как сегнетоэлектрик LiNbO3, антисегнетоэлектрик PbZrO3 изоструктурен титанату бария BaTiO3.

Заметим, что существуют вещества со свойствами, во многом аналогичными свойствам сегнетоэлектриков, но обладающие при некоторых температурах не спонтанной поляризацией, а спонтанными деформациями. Их назвали сегнетоэластиками.

Существует также твердые тела - электреты [47]), которые не являются пироэлектриками, т.е. не обладают равновесной спонтанной поляризацией, но в которых можно создать неравновесную, но существующую достаточно долго (метастабильную) поляризацию. Ее можно создать многими способами:

- охлаждением расплава в электрическом

- поляризацией в твердом состоянии в сильном электрическом поле,

_____________________________

27 Во всяком случае, настойчивые поиски их, в частности, в космическом излучении пока не дали результатов

- освещением или облучением в электрическом поле,

механической деформацией или трением.

При этом в первых двух случаях должны иметься структурные элементы (молекулы), обладающие дипольными моментами, либо такие элементы (например, пары противоположно заряженных дефектов) должны возникать под действием поля. Впервые электрет был создан

Егучи в 1922 г. В дальнейшем этот  класс  веществ  пополнили  многие  вещества:  органические -смолы, полимеры и неорганические - некоторые титанаты. Электреты могут быть применены в качестве источников тока (аккумуляторов), сохраняющих свои свойства достаточно долго - иногда годàми.

8.5. Пьезоэлектрики

Пьезоэлектриками (cм., например, [153]) называют твердые диэлектрики, в которых имеют место прямой и обратный пьзоэффекты. Прямой пьезоэффект - это возникновение поляризации P под воздействием механических напряжений (или ее изменение, если в отсутствие напряжений поляризация - спонтанная или вызванная электрическим полем - имела место). Обратный пьезоэффект - возникновение механических деформаций, вызванное электрическим полем. Как прямой, так и обратный пьезоэффекты являются (при не очень сильных, соответственно, напряжениях или полях) линейными эффектами, и  обратный  пьезоэффект  следует  отличать  от  электрострикции  (см.,  например, [48]) - слабого квадратичного эффекта, свойственного всем веществам. Пьезоэффект же может иметь место только в кристаллах, не обладающих центром инверсии.

Кристаллы без центра инверсии принадлежат 20 точечным группам симметрии (из 32, см. гл. 1). В 10 из этих 20 групп, и только в них, может наблюдаться пироэлектричество; так что все пироэлектрики (в том числе и все сегнетоэлектрики) являются пьезоэлектриками, но не наоборот. Эти утверждения иллюстрирует схема, приведенная на рис. 8.11.

Характерным ("модельным") пьезоэлектриком - не пироэлектриком является кварц SiO2. Он широко применяется в качестве генератора и приемника акустических колебаний, а также для измерения механических напряжений. Пьезоэлектрический эффект в кварце, сравнительно, невелик (в ряде сегнетоэлектриков, например, в ниобате лития LiNbO3 он значительно больше), но отличается высокой стабильностью. Механизм возникновения прямого пьезоэффекта в кварце  поясняет рис. 8.12. На нем показана проекция элементарной ячейки кварца (относящегося к тригональной сингонии) на плоскость, перпендикулярную оси 3-го порядка. Три иона Si4+ лежат в этой плоскости, а шесть ионов О2- - в двух плоскостях, параллельных ей. В отсутствие деформаций (рис. 8.12 а) центры тяжести положительных и отрицательных зарядов элементарной ячейки совпадают, и дипольный момент ее равен нулю. При сжатии (рис. 8.12 б) в направлении, перпендикулярном оси 3-го порядка, центры тяжести положительных и отрицательных зарядов смещаются и возникает дипольный момент элементарной ячейки. При растяжении (рис 8.12 в) возникает дипольный момент в противоположном направлении, т.е. пьезоэлектрический эффект действительно является линейным. Из такого модельного рассмотрения хорошо видно, что отсутствие центра инверсии является необходимым условием пьезоэлектрического эффекта.

Феноменологическая теория пьезоэлектрического эффекта основывается на тензорных соотношениях между составляющими векторов P и E и компонентами тензоров напряжений s и деформаций e. Для прямого эффекта

Pi=giklskl                                                                 (8.30)

а для обратного

eik=giklEl                                                                  (8.31)

где gikl - тензор третьего ранга, называемый тензором пьезоэлектрических модулей (или пьезомодулей). Следует подчеркнуть (это не очевидно, но доказывается, например, в [49]), что в (8.30) и (8.31) входит один и тот же тензор gikl.

8.6. Электропроводность диэлектриков

Основным механизмом электропроводности ионных диэлектрических кристаллов, является ионная проводимость - диффузия ионов, преимущественное направление которой задается электрическим полем. Например, в кристалле NaCl электропроводность осуществляется диффузией ионов Na+. Это было уже давно доказано прямым экспериментом: наблюдалось выделение Na на катоде. Характерными чертами этого механизма, вызываемого флуктуациями теплового движения ионов, служат рост проводимости с увеличением количества вакансий (которые, как отмечалось в разделе 4.1, способствуют диффузии ионов) и экспоненциальный рост с температурой.

Аномально большой ионной проводимостью при низких температурах отличается класс ионных кристаллов, который получил название суперионных проводников. В него входят, в частности, следующие крсталлы: AgI,  CuBr,  Na2O n(Al2O3),  CaF2  YF3. Особеностью кристаллов этого класса является то, что некоторые ионы в них (они подчеркнуты в приведенном перечне) могут занимать различные узлы решетки и энергетические барьеры для переходов этих ионов из одного узла в другой - очень низкие. Эта особенность и является причиной упомянутой аномалии.

В кристаллах, содержащих разновалентные ионы одного и того же элемента, например, ионы Fe3+ и Fe2+, имеет место и часто является доминирующим механизм проводимости, называемый прыжковым (hopping) или обмена валентностями или механизмом Вервея. Он заключается в том, что электрон переходит с иона с меньшей валентностью на соседний ион с большей, например, с Fe2+  на Fe3+. Такие переходы ("прыжки" электронов), которые можно назвать электронной диффузией, могут происходить либо термоактивационным путем - за счет энергии тепловых флуктуаций, либо путем туннелирования. В обоих случаях электрическое поле задает преимуественное направление этих переходов (происходяших и в его отсутствие, но в случайных направлениях). В случае термоактивированных прыжков имеет место, как и при ионной диффузии, сильная температурная зависимость, но энергия активации (высота барьера) оказывается значительно меньшей. Поэтому термоактивационная электронная диффузия начинает вносить вклад в проводимость при значительно более низких температурах, чем ионная диффузия. При еще более низких температурах преобладает туннелирование, вклад которого слабо зависит от температуры. Заметим, что при рассматриваемом механизме проводимости как будто перемещаются ионы, но в действительности, конечно, происходит диффузия электронов с характерными для нее малой высотой барьеров и значительно большей вероятностью туннелирования.

Прыжковый механизм проводимости имеет место, в частности, в ферритах и хромитах со структурой шпинели (см., например, [50]), в которых всегда присутствуют в том или ином количестве ионы, соответственно, железа или хрома с валентностями, отличными от основной (3+). В разделе 4.1 мы упоминали о влиянии этих ионов на ферромагнитный резонанс, теперь мы видим, что они существенно влияют и на проводимость.

До сих

Глава 9. Свободные независимые электроны

После изучения электрических свойств диэлектриков нужно было бы перейти к металлам и полупроводникам. Но их электрические свойства определяются в основном носителями заряда - электронами. Поэтому прежде, чем изучать конкретные свойства этих веществ, целесообразно рассмотреть общие закономерности поведения электронов в твердом теле. Этому и будет посвящена данная и следующая главы. В данной главе рассмотрение будет вестись на модели свободного электронного газа (лучше сказать "электронной жидкости", если принять во внимание плотности электронов в металлах). Термин "свободный" означает: находящийся под воздействием только внешних полей, без учета полей, создаваемых кристаллической решеткой ионов. Влияние этих полей (конечно, очень существенное) будет рассмотрено в следующей главе. В обоих случаях электроны будут считаться независимыми, т.е. не будет учитываться взаимодействие между ними. То, что этим взаимодействием в большинстве проблем можно пренебречь, не допуская существенных ошибок, далеко не очевидно и будет обосновано в разделе 11.8.

9.1. Классическая теория электронного газа

Электрон был открыт экспериментально в 1897 г. Дж. Дж. Томсоном27,, и уже в 1900 г. Друдэ построил теорию электронов в металле. Он предположил, что электроны в металле представляют собой газ, подобный обычному газу, состояшему из атомов или молекул. Теория электронного газа была разработана  Друдэ (в завершении ее принял участие Х. Лоренц) на основе кинетической теории идеального газа Максвелла - Больцмана с тем лишь отличием от нее, что столкновения электронов происходят не друг с другом, а (как полагал Друдэ) с ионами.

Основными положениями классической кинетической теории идеального газа (см., например, [51, 80]), использованными в теории Друдэ, являются:

- между столкновениями движение происходит по законам классической механики под действием внешних сил;

- в результате столкновений происходит термализация т.е. частицы (в теории Друдэ электроны) полностью теряют среднюю скорость, которую они получили во время движения во внешнем поле после предыдущего столкновения, и "начинают все с начала"; у них остается после каждого столкновения лишь скорость теплового движения, среднее значение которой равно нулю, а среднеквадратичное определяется температурой: v2=3kTm,;

- вероятность испытать столкновение за время dt составляет dt/t, где t - среднее время между столкновениями.

В соответствии с этими положениями уравнение для среднего (за время, много большее t) импульса p=mv можно записать в виде

dpdt=f(t)−pt,                                                              (9.1)

где f (t) - внешняя сила, в случае электронного газа - сила Лоренца (8.2). Строгий вывод этого уравнения см., например, в [3]. Рассмотрим теперь задачи, которые с использованием уравнения (9.1) были решены в теории Друдэ - Лоренца.

____________________________________________

27  За это открытие Дж. Дж. Томсон в 1906 г. получил Нобелевскую премию

1) Статическая электропроводность. Примем E = const, H = 0, d/dt = 0. Тогда из уравнения (9.1): - eE -mv/t=0, т.е. v=-(et/m)E. Плотность тока   j = - evn = s0E. Здесь e - абсолютная величина заряда электрона, m его масса, n - число электронов в 1 cm3, а статическая электропроводность

s0=e2ntm                                                                  (9.2)

Если согласно предположению Друдэ принять, что электроны сталкиваются с ионами, расстояние

между которыми a~10-8, а скорость электронов определяется классической теорией, то t=av2~akTm, что при комнатной температуре дает t ~ 10-14. Для "хороших" металлов, например, меди n ~ 1023 и s0 ~1017 т.е. ~105  W-1cm-1 в согласии с экспериментом. Однако  это согласие (только при комнатной температуре) является случайным, электроны в твердом теле не сталкиваются с ионами, а их средняя скорость существенно отличается от классической скорости атомов газа. Таким образом, формула Друдэ (9.2) может быть использована либо для вычисления проводимости, если нам известна частота столкновений 1/t, либо для оценки частоты столкновений, исходя из экспериментальных величин s0.

2) Высокочастотные проводимость и электрическая проницаемость. Если d/dt ¹ 0, то в

гармоническом приближении с использованием метода комплексных амплитуд из (9.1) получим

mv=-etE1+iwt                                                (9.3) т.е. плотность тока  j = - env = sE, где высокочастотная проводимость

s=s011+iwt=s'−is''.                                                   (9.4)

Зависимости s' и s'' от wt приведены на рис. 9.1. Заметим, что они подобны зависимостям от wt вещественной и мнимой частей ориентационной поляризуемости диэлектрика (рис. 8.3).

Комплексная электрическая проницаемость электронного газа согласно (8.9) и (9.4):

e=e'−ie''=ed−i4psw=ed−wp2w2w2t21+w2t2+iwt1+w2t2,                        (9.5)

где

wp=4pe2nm                                                                     (9.6)

- плазменная или ленгмюровская частота. Заметим, что эта частота была  введена  впервые  в 1929 г. Ленгмюром как собственная частота продольных колебаний плазмы. В случае электронов

в металле (n = ~1022) ее величина составляет ~ 1016.

Рассмотрим, используя (9.5), частотную зависимость электрической проницаемости. При wt<<1 (что выполняется для металлов в диапазонах радиочастот и СВЧ, включая миллиметровые волны), пренебрегая величиной ed, получим

e@-i4pe2ntmwº-i4ps0w                                                   (9.7)

Решая электродинамическую задачу о распространении плоской электромагнитной волны в среде с такой e, мы получим для комплексного волнового числа (при вещественной частоте)

k=wce=k'−ik''=1d1−i,                                               (9.8)

где                                                       d=c2wpwtºc2ps0w                                                       (9.9)

представляет собой выражение для глубины проникновения электромагнитного поля в проводник - толщины скин-слоя.

В другом предельном случае - wt>>1, который осуществляется в ультрафиолетовом диапазоне, с учетом того, что диэлектрическая поляризация (гл. 8) уже отрелаксировала, т.е. ed  можно принять равной 1,

e@1−wp2w2                                                                (9.10)

И если w>wp (что является более жестким требованием, чем w>1/t, так как t~10-14, а wp~1016), то e>0 т.е. волновое число электромагнитной волны k= we/c является вещественным. Этот вывод находится в согласии с известным экспериментальным фактом - прозрачностью металлов для волн ультрафиолетового диапазона.

3) В качестве следующей задачи, которую мы будем решать в рамках теории Друдэ, рассмотрим эффект Холла - возникновение поперечной эдс при протекании тока в магнитном поле. Ограничиваясь рассмотрением статического эффекта Холла, примем  в  уравнении  (9.1)  по-прежнему  d/dt=0,  но f=-eE+1cv´B, где  v - скорость электронов, а B - магнитная ндукция. Направив v и B, как показано на рис. 9 2, т.е. полагая, что vy=0 и проектируя уравнение (9.1) на оси координат, получим

Ey=1cvxBzº-1cenjxBzºRHjxBz                                          (9.11)

где jx=-nevx - плотность тока, а RH - постоянная Холла. В теории Друдэ она зависит только от концентрации электронов n и всегда отрицательна. В действительности же RH зависит от температуры и напряженности магнитного поля, а ее различия для разных металлов связаны не только с n; для некоторых металлов, например, Al в некоторых интервалах температурû она может оказаться даже положительной. Указанный  "прокол" теории Друдэ объясняется неадекватностью модели свободного электронного газа; к этому вопросу мы вернемся ниже.

При расчете тепловых характеристик электронного газа Друдэ также исходил из аналогии с обычным газом. В частности, как для одноатомного газа без внутренних степеней свободы, удельная теплоемкость

cv=¶¶T32kTn=32kn                                                  (9.12)

т.е.как и решеточная теплоемкость в классической теории, не зависит от температуры. При сравнении этого результата с экспериментом нужно прежде всего иметь в виду, что в теплоемкость металлов вносят вклады как теплоемкость электронного газа, так и решеточная теплоемкость (подробно исследованная в гл. 7). Разделить эти вклады ìожно, используя их разную температурную зависимость. Тогда оказывается, что вклад электронов для всех металлов, во-первых, пропорционален температуре, а во-вторых, гораздо меньше, чем дается теорией Друдэ, например, при комнатной температуре приблизительно в 100 раз. Это - второй "прокол" теории Друдэ, более серьезный, чем упомянутый выше (так как экспериментальные значения постоянной Холла только для некоторых металлов находится в резком противоречии с теорией Друдэ).

При вычислении теплопроводности Друдэ также использовал формулу теории идеального газа (7.17). Подставляя в нее теплоемкость (9.12) и  v2=3kТ/m, он получил

kT=32k2ntmT                                                              (9.13)

Непосредственное сравнение этой формулы с экспериментом невозможно из-за неопределенности величины t. Если же определить t из экспериментального значения проводимости, то получится удовлетворительное согласие с опытом. Теперь мы понимаем, что при этом в теории Друдэ имела место компенсация ошибок в cv и v2 (см. ниже).

Чтобы исключить неопределенную величину t, следует сравнивать с экспериментом величину kТ/s0. По теории Друдэ

kTs0T=32k2e2                                                            (9.14)

Величина kТ/s0Т, в которую входят только универсальные постоянные, носит название числа Лоренца Значение его согласно (9.14) составляет 1,24×10-13. Экспериментальные же значения числа Доренца для всех металлов лежат в пределах (2,35 ¸ 3,02)×10-13 Постоянство величины kТ/s0Т для металлов представляет собой закон Видемана - Франца, который был эмпирически установлен в 1853 г.

В течение почти трех десятилетий резкое расхождение между теоретическими и экспериментальными значениями теплоемкости и в то же время неплохое согласие для теплопроводности28 оставалось загадкой. Она была разгадана лишь в теории металлов Зоммерфельда, которая была разработана в 1927 - 1928 гг. на основе созданной незадолго до этого квантовой механики.

9.2. Квантовая теория газа свободных независимых электронов

В теории Зоммерфельда была принята та же модель, что и в классической теории Друдэ: между столкновениями t не конкретизировалось, а рассматривалось как некоторый неопределенный параметр. Предположение Друдэ, что t определяется  столкновениями электронов  с  ионами, не могло быть принято Зоммерфельдом. Оно полностью опровергается тем обстоятельством, что длина свободного пробега электронов в металлах (найденная из экспериментальных величин проводимости) при низких температурах на много порядков превышает расстояние между ионами. В следующей главе мы увидим, что оно противоречит и

теории поведения электронов в периодической решетке ионов, которая была создана вскоре после разработки теории Зоммерфельда.

Представление же кинетической теории газов, заключающееся в том, что электроны между столкновениями движутся во внешних полях, а в результате столкновений теряют "набранную" при этом скорость - термализуются, было сохранено в теории Зоммерфельда. Отличие, и как мы увидим, весьма существенное, заключается в том, что скорости электронов после столкновений определяются не классической статистикой Максвелла - Больцмана, а квантовой статистикой Ферми - Дирака.

Напомним вкратце основные положения этой статистики и некоторые следствия из нее для газа свободных независимых электронов. Для частиц с полуцелым спином (к которым принадлежат и электроны со спином 1/2) существует запрет Паули - в каждом состоянии может находиться лишь одна частица. Отсюда следует, что среднее число частиц, находящихся в равновесии в некотором состоянии n, определяется выражением

nν=1expeν−mkT+1ºfeν,T,                                        (9.15)

- основной формулой статистики Ферми - Дирака. Здесь en - энергия частицы в состоянии n, а m - как и в (6.18), химпотенциал. Если, как в случае электронов, полное число частиц νnν=n ____________________-

28 Во время появления теории Друдэ оно казалось еще лучшим из-за допущенной им ошибки в два раза при расчете теплопроводности.

фиксировано, то химпотенциал находится из этого условия. Из (9.15) видно, что при Т = 0 число частиц nν=0, если en>m и nν=1, если e<m (см. рис. 9.3), т.е. химпотенциал m при Т = 0 равен предельной энергии - энергии Ферми eF. При Т>0 граница распределения частиц по энергиям размывается, причем ширина интервала энергий, в котором происходит основной спад nν, составляет ~ kÒ. И так как для реальных температур kÒ<<eF, то спад является крутым, а химпотенциал m мало отличается от eF.

К числу величин, определяющих состояние частицы, относятся и проекции спина на некоторое направление - для электрона (в единицах h) ñ1/2. Поэтому в случае вырождения по спину (т.е. когда en не зависит от проекции спина) для электронов

feν,T=2expeν−mkT+1                                                    (9.16)

Закон дисперсии свободных независимых электронов (как и в классической теории)

e=h2k22m                                                                   (9.17)

и при Т=0 электроны занимают в k-пространстве сферу с радиусом Ферми

kF=1h2eFm                                                             (9.18)

В этой сфере должно находиться n электронов (где n - число их в единице объема), которые с учетом периодических граничных условий (при объеме параллелепипеда периодичности V=1) и спинового вырождения займут n/2 ячеек с объемом (2p)3. Отсюда

kF=33p2n@3,09⋅3n                                                (9.19)

Важной характеристикой газа свободных независимых электронов является энергетическая плотность состояний g(e), т.е. число электронов в единичном интервале энергии. Используя приведенные выше соотношения, нетрудно убедиться, что

ge=2p2m32h3e                                                       (9.20)

и в частности, плотность состояний у поверхности Ферми

geF=mkFh2p2º32n1eF                                                     (9.21)

Среднее значение энергии электронов

e=35eF                                                                    (9.22)

Соотношения (9.20) - (9.22) справедливы, строго говоря, при Т=0, но приближенно, с большой степенью точности - при всех реальных температурах.

Переходя теперь к рассмотрению результатов теории Зоммерфельда, отметим прежде всего, что для всех электрических характеристик: проводимости s, высокочастотной проницаемости e, эффекта Холла, эти результаты не отличаются существенно от результов классической теории Друдэ (кроме, конечно, смысла, вкладываемого в величину t), потому что в их выводе статистика не используется. Различия, причем весьма существенные, возникают при расчете тепловых характеристик, прежде всего - теплоемкости, в котором вместо классической статистики используется квантовая.

Электронная теплоемкость в теории Зоммерфельда определяется по формуле

cvº¶¶TUT=¶¶T0¥eg(e)f(e,T)de,                                               (9.23)

где UT - плотность тепловой энергии, g(e) - плотность состояний (9.20), а f(e,T) - функция распределения (9.16). Используя при вычислении интеграла в (9.23) разложение по малому параметру  kТ/eF, Зоммерфельд получил

cv=p22nkkTeF                                                        (9.24)

что отличается от результата Друдэ (9.11) (кроме небольшого различия коэффициентов) малым множителем kТ/eF. Это отличие можно наглядно объяснить тем, что согласно квантовой статистике Ферми - Дирака (основанной на принципе Паули) только электроны, находящиеся в узком слое (толщиной kТ) у сферы Ферми, могут увеличивать свою энергию при повышении температуры, переходя на свободные уровни внутри и вне этой сферы29.

Как уже отмечалось, сравнение выражений для теплоемкости металлов с экспериментом требует предварительного разделения вкладов в нее решетки и электронов. При комнатной и более высоких температурах вклад решетки преобладает. Но при низких температурах эти вклады становятся сравнимыми и их легко разделить, используя их разную температурную    зависимость.(см., например, рис. 9.4), Тогда оказывается, что вклад электронов находится в хорошем согласии с результатами расчета по (9.24). Таким образом, теория Зоммерфельда устранила вопиющее расхождение теории с экспериментом для электронной теплоемкости. И это явилось крупным успехом только что родившейся в то время квантовой механики.

----------------------

29 Не следует  считать такое объяснение более "физичным"; формула (9.23) имеет более четкий физический смысл.

Ïðè ðàñ÷åòå теплопроводности в теории Зоммерфельда была использована та же формула теории идеального газа (9.12), что и в теории Друдэ. Подставляя в нее квантовые выражения: для теплоемкости (9.24) и среднего квадрата скорости электронов, находящихся вблизи сферы Ферми (ибо только такие электроны могут участвовать в теплопроводности)

v2=2eFm,                                                                   (9.25)

получим

kT=p23k2mntT                                                             (9.26)

равнивая это выражение с результатом теории Друдэ (9.13), мы видим, что они различаются только коэффициентом - в теории Зоммерфельда он приблизительно в два раза больше. Выше уже отмечалось, что это "странное" обстоятельство - близость значений kТ при большом (на два порядка при комнатной температуре) различии значений cv объясняется компенсацией ошибок в теории Друдэ. Действительно, теплоемкость в теории Зоммерфельда приблизительно в eF/kT раз меньше, чем в теории Друдэ, а средний квадрат скорости во столько же раз больше.

Число Лоренца в теории Зоммерфельда

kTsT=p23k2e2º2,72⋅10−13                                                    (9.27)

Любопытно, что это значение попадает почти точно в середину интервала экспериментальных

значений числа Лоренца для большинства металлов (2,35¸3,02) 10-13 (см., например, [3]. Конечно, такое совпадение является случайным, электроны в металле не свободны, а находятся в периодическом потенциале, образованном решеткой (см. гл.10), и теория Зоммерфельда, использующая модель свободных электронов, не может дать такой большой точности.

Таким образом, теория Зоммерфельда продемонстрировала эффективность применения к электронам в металле кинетической теории газов одновременно с квантовой статистикой и устранила грубое расхождение между экспериментальными значениями теплоемкости металлов и результатами расчета этой величины. Однако остался ряд трудностей, как количественных, так и весьма принципиальных.

К числу количественных расхождений теории Зоммерфельда с экспериментальными данными для металлов относятся следующие.

1) Большое различие величин cv для разных металлов. Если предположить,что концентрация электронов n совпадает с концентрацией атомов металла, то отношение экспериментальных значений cv  от вычисленных по (9.24) изменяется в пределах от ~30 (для Mn) до ~0,05 (для Bi). Конечно, можно эти различия "списать на счет" различий величин n, но остается неясным, чем эти различия обусловлены.

2) Упомянутые выше отличия экспериментальных величин постоянной Холла для некоторых металлов от вычисленных по формуле (9.11) (которая остается справедливой и в теории Зоммерфельда).

Наиболее фундаментальными принципиальными трудностями теории Зоммерфельда, вопросами, на которые эта теория не дает ответов, являются следующие.

1) Почему электроны не сталкиваются с  ионами при расстояниях между ионами ~10-8 ?

2) Почему можно не учитывать кулоновского взаимодействия между электронами (т.е. считать электроны независимыми) при концентрациях их ~1022 ?

3) Почему, вообще, одни вещества являются металлами, а другие - полупроводниками или диэлектриками ?

Ответы на первый и третий из этих вопросов, а также разъяснение приведенных выше количественных "проколов" теории свободных независимых электронов дает теория электронов, находящихся в периодическом поле решетки ионов. Эта теория будет изложена в следующей главе. Ответ же на второй вопрос содержится в теории ферми-жидкости, которая будет рассмотрена в разделе 11.8.

Глава 10. Электроны в периодическом поле решетки

Влияние решетки атомов или ионов на поведение носителей заряда - электронов в твердом теле и, следовательно, на все свойства твердых тел, которые ими определяются, является одной из самых важных, а может быть и самой важной проблемой в физике твердого тела. Решение этой проблемы в "традиционной" теории твердого тела (созданной в конце 20-х -начале 30-х гг. на базе квантовой механики) основано на предположении идеальной периодичности решетки. Как уже отмечалось выше (гл. 4), в последние годы велась интенсивная работа в направлении создания теории неупорядоченных сред, к которым принадлежат твердые тела (кристаллы с дефектами, аморфные вещества), не обладающие идеальной периодичностью структуры. Одним из  результатов этой теории, подкрепленным многочисленными экспериментальными данными, является то, что большинство свойств не вполне упорядоченных твердых тел правильно предсказывается "традиционной" теорией, предполагающей идеальную периодичность решетки. В основе этой теории лежит теорема Блоха.

10.1. Теорема Блоха

Установленная в 1928 г. теорема Блоха отвечает на вопрос: "как ведут себя" электроны (т.е. согласно квантовой механике, какой вид имеет их волновая функция) в периодическом поле решетки. Периодичность (идеальная трансляционная симметрия) этого поля означает, что его потенциальная энергия

Ur=Ur+R,                                                            (10.1) где R - один из основных векторов решетки Бравэ. Теорема Блоха утверждает, что волновая функция электрона в этом поле, являющаяся решением уравнения Шредингера

−h22mÑ2+Uryr=eyr,                                          (10.2) имеет вид

ykr=ukrexpikr,                                                   (10.3) где ukr - периодическая функция координат:

ukr=ukr+R                                                        (10.4)  При записи (10.2) и (10.3) мы перешли от принятой выше зависимости exp(iwt-ikr) к зависимости exp(-iwt+ikr), принятой в квантовой механике.

Если U(r)=0, то предэкспоненциальный множитель в (10.3) обращается в единицу и волновая функция представляет собой "обычную" волну:  y=exp(-iwt+ikr), характеризующую свободные электроны. При U(r)¹0 блоховская волновая функция (10.3) представляет собой волну, амплитуда которой модулирована координатной функцией ukr (рис. 10.1). Вектор k в (10.3) представляет собой квазиволновой вектор, а hk - квазиимпульс. Он, также как и для фононов (раздел 6.3) существенно отличается от "настояшего" импульса, который в квантовой механике является оператором -ihÑ. Подчеркнем, что появление квазиимпульса в теореме Блоха обусловлено наличием периодического потенциала (10.1).

Мы не приводим доказательства теоремы Блоха, его можно найти в ряде учебников по квантовой механике, а также в некоторых, более подробных руководствах по физике твердого тела, например, в [3]. Заметим лишь, что это доказательство основывается на фундаментальных положениях квантовой механики без каких-либо дополнительных предположений.

Рассмотрим теперь следствия теоремы Блоха.

1) Из (10.3 ) и (10.4) непосредственно следует:

ykr+R=ykrexpikR                                                   (10.5)

2) Постановка (10.3) в уравнение Шредингера (10.2) дает уравнение для функции u(r )

h22mÑi+k2+Urukr=ekukr                                   (10.6) где Ñ - дифференциальный оператор Гамильтона "набла". Дифференциальные уравнения такого типа при любых условиях на границах тел конечных размеров, а следовательно, и при периодических граничных условиях имеют бесконечное дискретное множество решений. В данном случае им соответствует бесконечное множество волновых функций yk и значений энергии e. Эти значения образуют энергетические зоны, которые могут быть пронумерованы числами n=1, 2, 3,.......¥. Номер зоны n является, таким образом, квантовым числом, наряду со значением k.

3) Периодичность волновой функции в обратном пространстве

ykr=yk+Kr                                                           (10.7) где K - вектор обратной решетки, следует непосредственно из теоремы Блоха. Таким образом, достаточно задать функцию yk(r) в элементарной ячейке обратной решетки, например в первой зоне Бриллюэна.

4) Допустимые значения k определяются граничными условиями. В частности, из периодических граничных условий Борна - Кармана, как и в случае фононов, следует условие (6.13), откуда объем k-пространства, приходящийся на одно разрешенное граничными условияìи значение k, составляет:

dVk=2p3VL,                                                           (10.8) где VL - объем параллелепипеда периодичности (который при рассмотрении объемных свойств обычно принимается равным 1). Справедливость этого положения, как и предыдущего, для электронов в периодическом поле решетки("блоховских" электронов) может быть строго доказана исходя из теоремы Блоха.

5) Следствием уравнения Блоха (доказательство см., например, в [3]) является выражение для средней скорости блоховского электрона в n-ой зоне:

drdtnºvnk=1hÑkenkº1h¶en¶k                                      (10.9) Этот результат является очень важным, он означает, что находясь в n-ой зоне на энергетическом уровне en(k), электрон обладает стационарной средней скоростью vn(k). Но необходимо подчеркнуть два условия этого: во-первых, потенциал, создаваемый ионами, должен быть строго периодическим; во-вторых, электрон не должен выходить из данной зоны. Межзонные переходы, конечно, возможны, но при этом скорость не будет оставаться постоянной; градиент энергии, определяющий согласно (10.9) среднюю скорость электрона, в новой зоне будет другим.

10.2. Энергетические зоны

Вытекающее из теоремы Блоха представление об энергетических зонах является одним из важнейших понятий физики твердого тела. Поэтому рассмотрим его подробно. Подчеркнем прежде всего, что каждая из энергетических зон - это совокупность N уровней энергии, соответствующих разрешенным граничными условиями значениям квазиволнового вектора k. Иными словами: каждому из N разрешеных значений k соответствует бесконечное множество значений энергии en(k), принадлежащих разным зонам. Энергетические зоны могут быть (но не обязательно) разделены интервалами, в которых отсутствуют разрешенные энергетические уровни. Эти интервалы часто называют запрещенными зонами.

Теорема Блоха предсказывает лишь наличие энергетических зон, но ничего не говорит об их "происхождении". Поэтому целесообразно рассмотреть разные подходы, проясняющие этот вопрос. Одним из них является приближение  слабого периодического  потенциала  (cм.  рис. 10.2). Оно представляет собой метод возмущений, в котором в качестве невозмущенного состояния принимаются свободные электроны с законом дисперсии (9.17), а возмущением является периодический потенциал. Он никак не конкретизируется, а лишь считается слабым.

На рис. 10.2 а показан (на одномерной модели) закон дисперсии свободных электронов, точнее, электронов в предельно слабом периодическом потенциале - таком, что он не искажает сколько-нибудь заметно зависимости e(k), но приводит к возможности трансляции ее на вектора обратной решетки. Конечный периодический потенциал приводит к искажению закона дисперсии, наиболее сильному в области вырождения - пересечения его ветвей (рис. 10.2 б). В результате образуются энергетические зоны, разделенные запрещенными интервалами энергии. На рис.10.2 б закон дисперсии показан в представлении повторяющихся зон. Ясно, что оно содержит избыточную  информацию  -  достаточно было бы ограничиться первой зоной Бриллюэна (рис. 10.2 в). Такое представление носит название представления приведенных зон. Часто используется  также представление расширенных зон (рис. 10.2 г), в котором разные энергетические зоны показываются в разных зонах Бриллюэна. Использование того или иного представления (причем не только в рамках приближения слабого периодического потенциала) - вопрос удобства. Следует отметить важную общую закономерность (которая в гл. 6 отмечалась для случая фононов): на границах зон Бриллюэна, а также в центре первой зоны Бриллюэна производная ¶e¶k, пропорциональная в данном случае согласно (10.9) средней скорости электронов, обращается в нуль.

Приближение слабого периодического потенциала, рассмотренное выше на одномерной модели, можно обобщить на двумерный случай, например, на простую квадратную обратную решетку (рис. 1.9). Дисперсионные зависимости w (k) (где k - двумерный волновой вектор) для свободных электронов (аналогичные показанным на рис. 10.2 а) будут представлять собой параболоиды с вершинами в узлах обратной решетки, пересекающиеся друг с другом. Влияние слабого периодического потенциала приведет к снятию вырождения на линиях пересечения этих параболоидов, в результате чего образуются гофрированные поверхности wn(k), которые и будут являться в рассматриваемом двумерном случае энергетическими зонами в представлении повторяющихся зон. Ограничиваясь рассмотрением кусков всех этих поверхностей в пределах первой зоны Бриллюэна, мы получим зонную структуру в представлении приведенных зон, а рассматривая каждую поверхность wn(k) в n-ой зоне Бриллюэна, получим ее в представлении расширенных зон. Обобщение этих построений на трехмерный случай, как и, вообще, графическое представление закона дисперсии wn(k) в трехмерном случае, невозможно (что для случая фононов уже отмечалось выше).

Совершенно другим подходом к проблеме возникновения энергетических зон является так называемое приближение сильной связи. Это - тоже метод возмущений, но невозмущенным состоянием является система атомов или ионов, находящихся на таких больших расстояниях друг от друга, что взаимным влиянием их можно пренебречь и считать, что волновыми функциями их электронов являются атомные волновые функции, а энергетическими уровнями - дискретные уровни изолированных атомов; квазиволновой вектор k при этом не участвует в определении этих функций и уровней. Возмущением, которое сказывается тем сильнее, чем меньше делаются расстояния между атомами, является их взаимное влияние вследствие перекрытия волновых функций внешних электронов соседних атомов. Оно приводит к тому, что эти волновые функции колективизируются - становятся волновыми функциями всего кристалла и существенную роль начинает играть квазиволновой вектор k. Энергетические уровни при этом превращаются в энергетические зоны, состоящие из большого числа уровней с различными значениями k, разрешенными граничными условиями.

Проиллюстрируем эти рассуждения на конкретном примере металлического натрия. На рис.10.3 а приведены энергетические уровни изолированных атомов Na, à íà ðèñ 10.3 б  - энергетические уровни металла Na, в котором атомы находятся на равновесных  расстояниях r0  (~ 4×10-8). Как видно из этого рисунка, нижние уровни при сближении атомов практически остаются без изменения, а верхний уровень - наружных 3s1 электронов начинает зависеть от k, т.е. образуется энергетическая зона. Ясно, что это является следствием существенного перекрытия волновых функция 3s1 электронов соседних атомов, в то время как волновые функции более глубоко расположенных электронов практически не перекрываются. Расчет волновых функций электронов пары атомов Na, находящихся на расстоянии r0, проведенный в 1948 г. Хартри (см. например, [3, т.1, стр. 181) прекрасно это подтверждает.

Превращение атомных энергетических уровней наружных электронов по мере сближения атомов в энергетические зоны можно проиллюстрировать также рисунком 10.4, построенным в других координатах - e(1/r) при параметре k

Заметим, что приближение сильной связи носит не только иллюстративный характер, но может быть использовано для количественных расчетов зонной структуры (т.е. закона дисперсии электронов) металлов, в частности, методом линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО). Этот метод заключается в том, что волновая функция ищется в виде

y=Rexpikrfr−R,                                                      (10.10) где R - вектора обратной решетки, а f - функции Ваннье, которые в отсутствие перекрытия переходят в атомные волновые функции (атомные орбитали), а при наличии перекрытия могут быть найдены в виде суммы небольшого числа этих орбиталей. Метод ЛКАО и другие методы расчета зонной структуры излагаются в руководствах по теории твердого тела, например, [53].

Наряду с рассмотренными приближенными подходами к проблеме образования энергетических зон представляет безусловный интерес расчет их путем непосредственного решения уравнения Шредингера для достаточно простого модельногоо периодического потенциала. Первая такая попытка, как мы увидим, весьма удачная была сделана еще в 1931 г. Кронигом и Пенни для одномерного периодического потенциала, показанного на рис. 10.5 а. Для такого потенциала удалось найти аналитическое решение уравнения Шредингера, показанное в представлении расширенных зон на рис. 10.5 б. В предельном случае U0b=0 оно переходит в закон дисперсии свободных электронов, а в другом предельном случае U0b®¥ - в набор атомных энергетических уровней. При небольших величинах параметра U0b это решение  очень похоже на закон дисперсии в приближении слабого периодического потенциала (рис.10.2 г). Таким образом, задача Кронига - Пенни демонстрирует прямым путем решения уравнения Шредингера, что наличие периодического потенциала, даже совсем непохожего на реальный потенциал, действующий на электроны в твердом теле, ведет к образованию энергетических зон.

После того, как мы рассмотрели с разных сторон проблему образования энергетических зон, перейдем к очень важному вопросу об их заполнении электронами в различных твердых телах - диэлектриках, полупроводниках, металлах. В каждой энергетической зоне в соответствии с принципом Паули может находиться 2N электронов, где N - число разрешенных значений квазиволнового вектора в первой зоне Бриллюэна, равное числу ячеек Бравэ в объеме периодичности. Число же электронов, которое должно разместиться во всех зонах, составляет

Ne= Nn º Njpjmj,                                   (10.11) где pj - число атомов каждого сорта j в одной ячейке Бравэ, а mj - число "внешних" электронов (волновые функции которых перекрываются и которые поэтому коллективизируются - становятся зонными) у одного атома сорта j. Предположим сначала, что энергетические зоны не перекрываются, а разделены запрещенными интервалами энергий (запрещенными зонами). Тогда, если число ν=jpjmj- четное, то Nе электронов заполнят n/2 нижних зон и над последней заполненной зоной будет находиться пустая. И поскольку, как будет показано ниже, в целиком заполненной зоне перенос заряда зонными электронами невозможен, вещество будет являться диэлектриком Оно сможет быть и полупроводником, если ширина запрещенной зоны будет достаточно мала, чтобы под действием тепловых флуктуаций происходил переброс электронов из последней заполненной зоны в лежащую над ней пустую, либо если в запрещенной зоне будут находиться (см. гл. 12) локализованные донорные или акцепторные уровни.

Если же число n - нечетное, то над последней целиком заполненной зоной будет лежать зона, заполненная только наполовину. В этой зоне при любой температуре сможет происходить перенос заряда электронами - вещество будет являться металлом. Таким образом, теория поведения электронов в периодическом потенциале дала ответ на вопрос, на который не могла ответить теория Зоммерфельда, основанная на модели свободных электронов. Важно подчеркнуть, что ответ на этот вопрос для конкретных веществ определяется не только электронной конфигурацией его атомов, т.е. величинами mj, но и структурой кристалла, от которой зависят числа pj. Ряд весьма впечатляющих примеров будет приведен в гл. 11.

Посмотрим, как изменится ситуация, если не будет выполняться принятое выше предположение о  наличии энергетического зазора (щели) между зонами. Это может произойти из-за перекрытия зон, которое вызывается анизотропией закона дисперсии (различием зависимостей e(k) для разных направлений вектора k), а также несферичностью первой зоны Бриллюэна. Заметим, что и то, и другое всегда имеет место, но не всегда приводит к перекрытию зон. Перекрытие зон вследствие упомянутых факторов иллюстрирует рис. 10.6. И если (при четном; ν=jpjmj) электронов в отсутствие перекрытия как раз хватило бы для заполнения n-й зоны, а (n+1)-я зона была бы пустой, т.е. вещество являлось бы диэлектриком, то при наличии перекрытия n-ая зона (см. рис. 10.6) не будет целиком заполнена, а часть электронов попадет в (n+1)-ю зону. Граница заполнения - энергия Ферми eF будет находится в обеих зонах. В обеих зонах будет возможен перенос заряда, так что вещество будет являться металлом.

Перейдем теперь к доказательству уже неоднократно использованного нами утверждения, что перенос электрического заряда (протекание тока) возможно лишь при наличии в какой-либо зоне как занятых, так и незанятых энергетических уровней, т.е. при наличии поверхности Ферми. На качественном уровне это легко понять: перенос заряда электронами связан с изменением их квазиволнового вектора, а в целиком заполненной зоне все его разрешенные значения заняты электронами. Перенос заряда в этом сучае возможен лишь в результате переходов электронов в более высокие не заполненные зоны (межзонных переходов), но для этого нужны большие энергии, предоставлямые, например, фотонами, и мы этой возможности сейчас не рассматриваем.

Дадим теперь доказательство рассматриваемого утверждения, которое называют часто теоремой об инертности заполненных зон. Для этого нам понадобится (ибо протекание тока - это неравновесный процесс) неравновесная функция распределения gn(k, r, t). Она определяется следующим образом: среднее число электронов, находящихся в состоянии с квазиволновым вектором k в n-ой энергетической зоне в элементе объема dr в момент t, составляет

dνnk,r,t=2gnk,r,tdr                                                   (10.12)

Если, как при выводе правила (7.9), перейти от дискретных значений k к непрерывному их множеству в k-пространстве, то определение (10.12) заменится на

dνnk,r,t=2gnk,r,tdkdr                                               (10.13)

Запишем, используя неравновесную функцию распределения, выражение для стационарной однородной плотности тока, создаваемого электронами n-ой зоны (функция gn в этом случае не зависит от t и r):

jn=-e4p3kvnkgnkdk                                                (10.14) Здесь интегрирование ведется по всей 1-ой зоне Бриллюэна и использовано правило (7.9). Предположим теперь, что рассматриваемая зона целиком заполнена; тогда gn(k)=1. Скорость же электронов согласно (10.9) является градиентом в k-пространстве периодической в этом пространстве функции eт(k)/h. Имеется математическая теорема (доказательство ее см., например, в [3]), которая гласит: интеграл от градиента периодической функции по элементарной ячейке равен нулю. И так как 1-ая зона Бриллюэна есть элементарная ячейка k-пространства, то плотность тока (10.14) в заполненной энергетической зоне равна нулю. Заметим, что не только плотность тока jn, но и поток энергии

Pn=14p3kenkvnkgnkdk,                    (10.15) переносимый электронами в заполненной знергетической зоне, равен нулю, поскольку

en(k)vn(k)=en(k)1hÑkenkº12hÑke2k

Если же n-ая зона не целиком заполнена, то gn(k) является некоторой функцией k, В частности, в металлах при нулевой температуре g(k)=1 при e< eF и g(k)= 0 при e> eF,. Тогда, добавляя в правую часть (10.14) равное нулю выражение

4p3kvnkdk                                                                     и обозначая плотность не занятых электронами состояний ("дырок")

1−gnkºghnk                                             (10.16) (см. рис. 10.7), найдем

jn=e4p3kvnkghnkdk                                          (10.17)

Полученный результат является очень важным: оказывается, ток (а также поток энергии), обусловленный электронами в данной зоне, можно вычислять, суммируя вклады либо электронов в занятых состояниях, либо пустых мест - дырок, изменив в последнем случае знак заряда, но оставив без изменения скорость  носителей  заряда  vn(k) = 1hÑkenk. Следует подчеркнуть, что ток, вызванный электронами данной зоны, необходимо вычислять по какой-нибудь одной формуле, (10.14) либо (10.17). Если зона почти пуста, то, конечно, целесообразно использовать формулу (10.14), а если зона почти заполнена - формулу (10.17). В первом случае часто говорят об электронной проводимости, а во втором - о дырочной, хотя в обоих случаях заряд переносится, конечно, электронами.

При рассмотрении этого вопроса может возникнуть кажущийся парадокс. Рассмотрим (см. рис. 10.8) закон дисперсии электронов в периодическом потенциале в одномерном случае. Так как точка k=0 является центром инверсии, то, казалось бы, можно ограничиться положительными значениями k (рис. 10.8 а). Тогда, если показанная на этом рисунке зона будет целиком заполнена, то вопреки рассмотренному выше общему положению в этой зоне будет протекать ток (поскольку скорость в ней имеет одинаковый знак), а если она будет заполнена частично, то вычисление тока по формулам (10.14) и (10.17) даст разные (и неправильные) результаты. Для того, чтобы снять этот парадокс, необходимо, во-первых рассматривать всю 1-ую зону Бриллюэна (рис. 10.8 б). Тогда поскольку при k=0 скорость электронов изменяет знак, ток в отсутствие электрического поля будет равен нулю независимо от того, заполнена целиком или частично энергетическая зона. Во вторых, необходимо учесть, что в электрическом поле (при наличии столкновений) электроны приобретут постоянный средний импульс, вследствие чего зона  сместится на величину mv/h, где v - средняя скорость электронов в поле (рис. 10.8 в). Тогда, как нетрудно убедиться, ток в заполненной зоне будет равен нулю, а в незаполненной - вычисление его по формулам (10.14) и (10.17) даст одинаковые результаты. Заметим, что этот вопрос на двумерной модели подробно обсуждается в [54].

10.3.Полуклассическая динамика электронов в периодическом потенциале

В основе динамики электронов, находяшихся в периодическом потенциале в n-ой энергетической зоне, лежат следующие уравнения

vnk=1hÑenk,                                                 (10.18)

dkdt=1hfext,                                                          (10.19)

где vnи en - средняя скорость и энергия электронов в n-ой зоне, а fext - внешняя сила, обычно - сила Лоренца (8.2).

Уравнение (10.18) представляет собой определение средней скорости электронов (10.9), строго вытекающее из теоремы Блоха. Обоснование же уравнения (10.19) не так просто. По виду оно напоминает второй закон Ньютона, но не является им, так как k - не импульс, а квазиимпульс, и fext - не полная сила, действующая на электрон, а внешня сила, не включающая в себя сил, вызванных взаимодействием электронов с ионной решеткой. Вывод уравнения (10.19) из принципов квантовой механики сложен и не является достаточно убедительным, пределы  применимости уравнения (10.19) априори не ясны. Поэтому приходится апеллировать к опыту, т.е. сравнивать следствия уравнений (10.18) и (10.19) с эспериментом. Такое сравнение, как мы убедимся, говорит о применимости этих уравнений в некоторых пределах (которыебудут обсуждены ниже).

Уравнения (10.18) и (10.19) часто называют полуклассическими, так как они, с одной стороны, как уже отмечалось, не являются классическими уравнениями движения, а с другой - похожи на них и, более того, сама постановка задачи - об одновременном определении координат и импульсов электронов - является классической. Для того, чтобы "примирить" такую постановку с одним из фундаментальных положений квантовой механики - соотношением неопределенностей Гейзенберга (см., например, [36]), необходимо установить, с какими минимальными погрешностями могут быть найдены с помощью полуклассических уравнений координаты и квазиимпульсы электронов. Соотношение неопределенностей утверждает, что эти погрешности удовлетворяют соотношению dr dp ~ h. И если принять, что

dk~ 1C1a,                                                               (10.20) где а -= постоянная решетки, а С - некоторое число, то

d r ~ Ca                                               (10.21) Соотношение (10.20) означает, что теория на самом деле рассматривает волновые пакеты, а соотношение (10.21)- что координаты их центров определяются с погрешностью ~ Ca. И если принять C ~ 103, то d r ~ 10-5  будет обычно (но не всегда) значительно меньше размеров рассматриваемых тел, а d k - значительно меньше размеров 1-ой зоны Бриллюэна. Такие точности в большинстве задач явлются достаточными.

Продолжим теперь рассмотрение полуклассической динамики блоховских эдектронов. Из (10.18) и (10.19) следует, что ускорение

dvndt=¶vn¶kdkdt=1h¶2en¶k21hfext                                               (10.22) Входяшую сюда величину 1h2¶2en¶k2, которая является тензором второго ранга, по аналогии с уравнением Ньютона  m dv/dt = fможно считать тензором, обратным тензору эффективной массы:

mef n=h2¶2en¶k2−1                                                     (10.23) или в компонентах

mef njl=h2¶2en¶k2−1jl

В частном случае изотропного закона дисперсии

mef n=h2¶2en¶k2                                                       (10.24) и для свободных электронов, как легко убедиться, mef = m.

Из (10.23) видно, что эффективная масса блоховских электронов в n-ой энергетической зоне определяется кривизной поверхности en(k) в k-пространстве: чем больше эта кривизна, тем меньше эффективная масса (тем более "легкими" являются электроны). А если какие-то компоненты обратного тензора кривизны будут отрицательными, то отрицательными будут и соответствующие компоненты тензора эффективной массы. Это можно проиллюстрировать на примере двух энергетических зон в случае изотропного закона дисперсии (рис. 10.9). На участках 1 и 3 этих зон кривизна ¶2e/(¶k)2, а следовательно, и эффективная масса положительны, а на участках 2 и 4 - отрицательны. Таким образом, эффективная масса положительна вблизи минимума ("дна") и отрицательна - вблизи максимума ("потолка") зоны. Эта закономерность оказывается справедливой и в общем случае анизотропного закона дисперсии.

Заметим, что при рассмотрении пустых состояний вблизи потолка энергетической зоны (в которых, если бы они были заняты, электроны обладали бы отрицательной эффективной массой) мы можем считать эти состояния занятыми частицами (дырками) с положительной эффективной массой и с положительным электрическим зарядом. Ясно, что уравнение (10.22) не изменяется при этой замене (инвариантно относительно нее). Такое представление широко используется при рассмотрении процессов в металлах (гл. 11) и особенно - в полупроводниках (гл. 12).

Уравнений полуклассической динамики (10.18), (10.19) и (10.22), конечно, недостаточно для расчета интегральных характеристик твердого тела, определяемых блоховскими электронами, например, тока, потока тепла и др. Необходимо знать еще распределение электронов по значениям k, т.е. неравновесную функцию распределения g(k,r,t). Мы убедились в этом при рассмотрении плотности тока в частном случае однородного стационарного тока, когда эта функция не зависела от r и t (и из уравнений полуклассической динамики необходимо было использовать лишь выражение (10.18) для скорости электронов).

В общем случае для нахождения неравновесной функции распределения служит кинетическое уравнение Больцмана

¶g¶t+v¶g¶r+1h¶g¶kfext=¶g¶tcol                                          (10.25). Оно рассматривается подробно в курсах теории твердого тела, например, в [55, 56]; мы ограничимся лишь краткими замечаниями. В левой части (10.25) находится полная производная dg/dt. Она равна нулю в отсутствие столкновений электронов с другими частицами или квазичастицами в силу теоремы Лиувилля. Действительно, эта теорема утверждает (см., например, [57]), что объем элемента фазового пространства dr dv сохраняется во время движения. Но если при этом отсутствуют столкновения, т.е. сохраняется и число частиц, то функция распределения остается постоянной (dg/dt=0). Столкновения приводят к появлению члена (¶g/¶t)col (от слова collision - столкновение) в правой части уравнения (10.25). Его называют столкновительным членом или интегралом столкновений, поскольку при его вычислении необходимо интегрировать по всем переменным, влияющим на вероятности столкновений. И так как эти вероятности в свою очередь зависят от функции распределения g, то в результате для нее получаются cложные интегро-дифференциальные уравнения.

Трудности их получения и решения приводят к тому, что часто используется приближение времени релаксации (t-приближение). При этом столкновительный член записывается в виде

¶gk,r,t¶tcol=-gk,r,t−g0k,r,tt,                                   (10.26) где g0(k,r,t) - локально- и мгновенно-равновесная функция распределения, т.е. такая, которая была бы, если бы при данных k, r и t имело место равновесие, а t - время релаксации - параметр, определяющий скорость приближения к равновесию. Иногда t предполагается зависящим от k и r, но мы в дальнейшем будем использовать t-приближение без этого усложнения. Предположение (10.26) означает, что скорость изменения числа частиц в данном состоянии пропорциональна отличию этого числа от того, которое было бы, если бы мгновенные значения всех параметров, от которого оно зависит, были "заморожены" и было бы достигнуто равновесие. Заметим, что такое предположение имеет термодинамическое обоснование и очень часто делается при расчете функций распределения и процессов релаксации.   До сих

В качестве примера применения полуклассических уравнений (10.18) и (10.19) рассмотрим движение блоховских электронов в магнитном поле. Это поле предполагается  не очень сильным, иначе будет сказываться существенно квантовый эффект - квантование орбит электронов в магнитном поле (см. гл. 11) и полуклассическая динамика не будет применима.

Напомним прежде всего, как ведут себя в постоянном магнитном поле свободные электроны (см., например, [58       ]), движение которых определяется классическим уравнением Ньютона с силой Лоренца (8.2). Проекция их траектории на плоскость, перпендикулярную магнитному полю H, представляет собой окружность с радиусом

RH=mcveH,                                                      (10.27) где v - проекция скорости электрона на эту плоскость, а частота обращения по этой окружности

wH=eHmc,                                                       (10.28)

Рассмотрение движения блоховских электронов в магнитном поле целесообразно начать с движения их в k-пространстве. Предположим,что электрическое поле отсутствует, а магнитное -постоянно. Тогда, используя полуклассические уравнения (10.18) и (10.19), легко убедиться, что

dedt=¶e¶kdkdt=hv−ehcv´H = 0,                                          (10.29)

dkHdt=dkdtH+dHdtk=0                                              (10.30) Таким образом, электрон движется в k- пространстве по пересечению изоэнергетической поверхности e= const и плоскости, перпендикулярной магнитному полю. Характер траектории при этом существенно зависит от того, является ли изоэнергетическая поверхность замкнутой или открытой (переходящей из одной зоны Бриллюэна в другую). В первом случае траектории тоже являются замкнутыми, а во втором - могут быть и замкнутыми, и открытыми в зависимости от ориентации магнитного поля (рис. 10.10). В действительности электроны в металлах движóтся в k-пространстве по траекториям, лежашим на поверхностях Ферми (см. гл. 11) - строго -при температуре Т=0 и с большой степенью точности - при всех реальных температурах. И показанные на рис. 10.10 изоэнергетические поверхности близки к поверхностям Ферми: замкнутая - щелочного металла, а открытая - "благородного" металла: меди, серебра или золота.

Направление движения электрона по траектории в k-пространстве определяется следующим правилом (см. рис. 10.11): если магнитное поле направлено вверх, то при движении по траектории состояния с большей энергией (незанятые при движении по поверхности Ферми) должны находиться справа. Доказательство его заключается в непосредственном применении полуклассических уравнений (10.18) и (10.19):

dkdt=-ecv´H=-ehcdedk´H                                                             (dk/dt указывает на направление движения в k-пространстве, а направление de/dk есть направление увеличения энергии).

Переходя к движению блоховских электронов в прямом - r-пространстве, получим выражение для составляющей скорости в плоскости, перпендикулярной магнитному полю:

vºv−HvHH2=1H2H´v´H=1H2H´dkdt−hce=hceHdkdt´HH          (10.31) (здесь использованы известная формула для двойного векторного произведения и уравнение (10.19)). Векторное умножение на H/H  означает поворот на 90О  вокруг направления магнитного поля. Таким образом, проекция траектории в r-пространстве на плоскость, перпендикулярную магнитному полю, получается из траектории в k-пространстве (которая была рассмотрена выше) путем умножения всех ее размеров на hc/(eH) и поворота на 90О.

Проекция же скорости на направление магнитного поля (ось z)

vz = 1h¶e¶kz                                                                  (10.32) Таким образом, в прямом пространстве блоховские электроны (как и свободные электроны) движутся по спирали с осью, параллельной магнитному полю.

Рассмотрим теперь период обращения Т по замкнутой траектории (конечно, он является одинаковым в k- и r-пространствах). Напомним, что для свободных электронов

T=2pwH=2pmceH                                                         (10.33) Для электронов в периодическом потенциале имеет место формула (отнюдь не очевидная)

T=h2ceH¶Sorbe,kz¶e,                                                       (10.34)

где Sorb - площадь орбиты (охватываемая ею область плоскости kz=const в k-пространстве). Приведем, следуя в основном [3], нестрогий вывод этой формулы (см. рис.10.12). Обозначим DS приращение Sorb при изменении e  на величину De, à d(DS) - приращение DS за время dt при движении по орбите. Тогда (рис. 10.12)

d(DS) = Dk dk = Dkdkdtdt

Используя теперь полуклассические уравнения (10.19) и (10.18), получим

dDS=DkehcvHdt=DkeHh2c¶e¶kdt=DeeHh2cdt

или

dDSDe=eHh2cdt

Интегрируя это равенство за период оборота по траектории и изменяя обозначения D®¶, получим сотношение (10.34). Конечно, приведенный вывод является нестрогим, но важная  формула (10.34) может быть получена и строго [59      ].

Сравнивая (10.34) с выражением (10.33) для свободных электронов, мы видим. что может быть введена эффективная - циклотронная масса

mc=h22p¶Sorb¶e                                            (10.35)

Заметим, что эта эффективная масса не имеет ничего общего с динамической эффективной массой блоховских электронов (10. 23) (кроме, конечно, размерности и того, что в предельном случае свободных электронов она, как и (10.23), переходит в массу свободных электронов m) Название ее обусловлено тем, что w =w с является условием циклотронного резонанса (см. гл. 11).

Ãëàâà 11. Ìåòàëëû

Рассмотрев в предыдущих двух главах общие вопросы поведения электронов в твердом теле, мы переходим к изучению обусловленных электронами свойств конкретных классов твердых тел. Начнем мы с металлов и уделим им сравнительно большое внимание, учитывая не только роль металлов в технике, но и то, что многие общие положения теории твердого тела были впервые выдвинуты и детально разработаны в теории металлов (см., например, [60, 61      ].

Под металлами мы будем понимать не только моноатомные твердые тела, состоящие из химических элементов - металлов, но и все сплавы и соединения, обладающие такими же свойствами, прежде всего - большими электро- и теплопроводностью, как и моноатомные металлы. Но положить наличие некоторого комплекса свойств в основу точного определения металла вряд ли возможно, так как эти свойства сильно зависят от температуры и изменяются в очень широких пределах для разных металлов.

Простое и более или менее однозначное определение металла, основанное на представлени об энергетических зонах, было дано в предыдущей главе: металл - это вещество (не обязательно даже твердое тело, в определенных диапазонах температур существуют жидкие металлы), в котором в некоторой или некоторых зонах имеются при любых, в том числе и при сколь угодно низких температурах, как занятые, так и незанятые электронами состояния. Ясно, что занятые состояния лежат при более низких, а незанятые - при более высоких энергиях. Граница между их энергиями согласно статистике Ферми - Дирака, которой подчиняются электроны, при температуре Т®0 является резкой и называется, как уже упоминалось выше, энергией Ферми.

В пространстве квазиволновых векторов (k-пространстве) граница между занятыми и незанятыми состояниями, резкая при Т®0 и слегка размытая при реальных температурах, называется поверхностью Ферми. Таким образом. может быть дано и такое определение: металл - это вещество, которое характеризуется наличием в k-пространстве поверхности Ферми. От вида ее для конкретных металлов, как мы скоро убедимся, существенно зависят их свойства. К рассмотрению поверхностей Ферми различных металлов мы сейчас и перейдем.

11.1. Поверхности Ферми

Рассмотрим  сначала некоторые общие факторы, определяющие характер поверхностей Ферми. Напомним прежде всего, что для свободных электронов с изотропным законом дисперсии (9.17) поверхность Ферми - сфера с радиусом (9.19). В кристалле неэквивалентность разных направлений в k-пространстве приведет к анизотропии закона дисперсии, и поверхность Ферми будет отличаться от сферы. Если (см. параграф 10.2) число "внешних" электронов в элементарной ячейке решетки Бравэ n=1 и перекрытие зон (параграф 10.2) не очень велико, то последняя (в направлении увеличения энергии) энергетическая зона, содержащая электроны, будет заполнена наполовину. Тогда, если анизотропия закона дисперсии не очень велика, поверхность Ферми будет расположена внутри первой зоны Бриллюэна (рис. 11.1 а).

Если же число n=2 (так что в отсутствие анизотропии закона дисперсии и анизотропии границ первой зоны Бриллюэна вещество было бы диэлектриком), то в силу упомянутых факторов оно будет металлом, а поверхность Ферми (см. рис. 11.1 б) будет содержать участки в первой и во второй зонах Бриллюэна.

Влияние периодического потенциала, как подчеркивалось в предыдущей главе (и было проиллюстрировано на одномерной модели рисунками 10.2 и 10.5) приводит к снятию вырождения на границах зон Бриллюэна (рис. 11 1 в). Этот рисунок является изображением поверхности Ферми в представлении расширенных зон (см. параграф 10.2). Конечно, участки поверхности Ферми во второй зоне Бриллюэна могут быть путем  трансляции на векторы обратной решетки перенесены в первую зону Бриллюэна , и мы получим (рис. 11.1 г) изображение поверхности Ферми в представлении приведенных зон. Можно перейти и к представлению повторяющихся зон (рис. 11.1 д). Заметим, что небольшие замкнутые участки поверхности Ферми часто называют карманами, электронными или дырочными в зависимости от того, находятся внутри этих участков занятые электронами или пустые состояния.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда n>2, т.е. число внешних электронов больше, чем могло бы разместиться в первой зоне Бриллюэна (рис.11.1 е). Эти электроны могут заполнять или не заполнять (в отсутствие перекрытия зон заполняли бы) всю первую зону Бриллюэна и обязательно "вылезают" в следующие - одну или больше - зоны. При этом, особенно при изображении в представлении повторяющихся зон, возникают причудливые поверхности, элементы которых получили названия сигар, бабочек, монстров. Поверхности Ферми для многих металлов покааны в [3, 62], некоторые примеры будут приведены ниже.

Заметим, что в связи с рис. 10.1 г - е может возникнуть "парадокс" - кажущееся нарушение запрета Паули при наложении электронного кармана на уже занятые состояния в первой зоне Бриллюэна. Разрешается этот "парадокс" чрезвычайно просто: состояния в электронном кармане принадлежат следующей энергетической зоне, они отличаются номером зоны  n  от уже занятых состояний, и принцип Паули не запрещает пребывания электронов в них.

Рассмотрим теперь особенности поверхностей Ферми различных металлов. Ограничимся при этом моноатомными металлами, т.е. не будем рассматривать интерметаллических соединений и сплавов и начнем с одновалентных металлов. Они принадлежат, как известно, к двум группам: щелочных металлов - Li, Na, K, Rb и Cs и так называемых благородных металлов - Cu, Ag и Au. Âñå îíè èìåþò îäèí âíåøíèé - s-электрон, но у щелочных металлов непосредственно под s-оболочкой находится замкнутая электронная оболочка инертного элемента, а у благородных металлов - d-оболочка переходного элемента. Этим и объясняется различие вида их поверхностей Ферми, а отсюда и многих их свойств.

Щелочные металлы (кроме Li и Na при низких температурах) имеют объемноцентрированную кубическую (о.ц.к.) решетку Бравэ с одним атомом в примитивной ячейке и, следовательно, одну наполовину заполненную энергетическую зону. Их поверхности Ферми очень близки к сферическим; отличие их от сфер увеличивается при переходе к более тяжелым атомам, но даже у Cs не превышает ~3%. Нетрудно убедиться, что радиус сферической поверхности Ферми для металлов c одним атомом в примитивной ячейке составляет kF=3,898/a , где a - постоянная кубической (не примитивной, содержащей два атома) ячейки. Решетка, обратная объемноцентрированной кубической, является (см. гл. 1) гранецентрированной кубической (г.ц.к.), и первая зона Бриллюэна представляет собой 12-гранник с минимальным расстоянием от центра до грани kmin=4,443/a. Таким образом, поверхности Ферми всех щелочных металлов свободно помещаются внутри первой зоны Бриллюэна.

Благородные металлы имеют г.ц.к. решетку с одним атомом в примитивной ячейке и, следовательно, могли бы иметь одну наполовину заполненную зону. Однако, во-первых, из-за влияния электронной d-оболочки анизотропия закона дисперсии у них больше чем у щелочных металлов, а во-вторых, первая зона Бриллюэна для них является 14-гранником с kmin=4,317/a , так что отношение kmin/kF для благородных металлов оказывается меньшим чем для щелочных. В силу этих факторов поверхности Ферми благородных металлов без учета влияния периодического потенциала касались бы границ первой зоны Бриллюэна. Влияние его приводит к снятию вырождения на этих границах и образованию перемычек, показанных на рис. 11.2 (см. также рис. 10.11). Поверхности Ферми становятся открытыми и, как отмечалось в гл. 10, траектории электронов в магнитном поле могут быть, в зависимости от направления поля,  замкнутыми или открытыми.

Переходя к двухвалентным металлам, напомним прежде  всего,  что  внешних - s-  электронов в них, независимо от кристаллической структуры (числа атомов в примитивной ячейке), как раз хватило бы для заполнения некоторого числа n энергетических зон, так что эти вещества должны были быть диэлектриками. Однако вследствие перекрытия зон в n-ой и (n+1)-ой зоне образуются участки поверхности Ферми, и они являются металлами. Имеются две группы двухвалентных металлов: щелочно-земельные - Be, Mg, Ca, Sr, Ba и пост-благородные: Zn, Cd и Hg, не различающиеся существенно по характеру поверхностей Ферми. Первые пары металлов обеих групп имеют гексагональную плотно-упакованную (г.п.у.) структуру с двухатомным базисом, Ca, Sr и Ba - кубическую с одноатомным базисом, а Hg - сложную тригональную структуру. Экспериментальных данных о поверхностях Ферми Ca, Sr и Ba не имеется, а поверхности Ферми остальных двухвалентных металлов содержат сложные поверхности в первой зоне Бриллюэна и электронные и дырочные карманы во второй и, в некоторых случаях, в третьей и даже в четвертой зонах.

Для трехвалентных элементов, в отличие от двухалентных, существенное значение имеет базис - число атомов в примитивной ячейке. Если оно четное, вещество может быть диэлектриком или металлом в зависимости от неоднократно упоминавшихся факторов, ведущих к перекрытию энергетических зон, а если нечетное, то вещество обязательно является металлом. Характерным примером служит Al, имеющий г.ц.к. структуру с одним атомом в примитивной ячейке. Первая зона Бриллюэна в нем целиком заполнена электронами, а поверхность Ферми располагается, в основном, во второй зоне Бриллюэна, но "проникает" в третью и даже в четвертую. В то же время B, имеющий тетрагональную структуру с четным базисом, является диэлектриком (при достаточно высоких температурах - полупроводником).

Четырехвалентные элементы, как и двухвалентные, могут быть диэлектриками (или полупроводниками), но могут быть и металлами вследствие перекрытия зон. И действительно, среди этих элементов: углерод С со структурой алмаза - диэлектрик, Si, Ge и Sn (белое олово) с такой же структурой - полупроводники, а серое олово с другой - тетрагональной структурой и Pb с г.ц.к. структурой - металлы. Углерод в модификации графита30 имеет слоистую гексагональную структуру с четырехатомным базисом, т.е. 16 электронами в одной примитивной ячейке. Этих электронов  хватило бы для  заполнения  восьми  энергетических  зон,  но  в  силу   неоднократно

упоминавшихся причин образуется поверхность Ферми с маленькими электронными и дырочными карманами. В результате графит является "плохим" металлом (полуметаллом) с проводимостью на четыре порядка меньшей, чем проводимость таких "хороших" металлов как Cu,

Ag или Al.

Все пятивалентные элементы: N, P, As, Sb и Bi имеют в кристаллическом состоянии структуры с четным базисом, т.е. могут являться и диэлектриками, и металлами. Из них N и P являются диэлектриками, а As, Sb и Bi - полуметаллами. Особенно интересная ситуация имеет место для висмута. Он обладает тригональной структурой, представляющей собой слегка искаженную (сжатую в направлении пространственной диагонали куба) г.ц.к. структуру. Если бы  искажение отсутствовало, в примитивной г.ц.к. ячейке был бы один атом с пятью внешними электронами, и висмут был бы таким же хорошим металлом, как, например, Al. Тригональное искажение приводит к тому, что базис становится двухатомным, электроны могли бы целиком

заполнить 5 энергетических зон и Bi мог бы быть диэлектриком. Но вследствие перекрытия зон у него возникает поверхность Ферми, состоящая из небольших электронных и дырочных карманов, и Bi становится полуметаллом с проводимостью на два порядка меньшей чем у Al. Это является характерным примером влияния кристаллической структуры на характер поверхности Ферми и, следовательно, на физические свойства металлов.

Заметим, что среди шести- и семивалентных элементов нет металлов (кроме редких радиоактивных Po и At), и коснемся проблемы поверхностей Ферми переходных и редкоземельных металлов. В переходных металлах весьма сложные поверхности Ферми содержат участки, которые разделяют занятые и свободные состояния электронов, принадлежащих к узким d-зонам31 (эти зоны можно рассматривать в рамках приближения сильной связи как уширенные атомные d-уровни). В редкоземельных металлах незаполненные 4f - уровни остаются узкими атомными уровнями и находящиеся на них электроны могут быть отнесены к ионному остову. Поверхности Ферми этих металлов разделяют состояния электронов, принадлежащих 6s-зонам (образованым в результате коллективизации 6s2 электронов редкоземельных элементов) и напоминают поэтому поверхности Ферми рассмотренных выше двухвалентных металлов.

Приведенные примеры подтверждают высказанное выше положение, заключающееся в том,

_______________________________

30 Кроме алмаза и графита существуют модификации углерода, в которых он образует большие молекулы - С60 и некоторые др., имеющие форму сферической оболочки (так называемые фуллерены) или трубок (нанотрубки), которые в свою очередь могут образовывать поли- или монокристаллы. Заметим, что название фуллерен происходит от фамилии архитектора Фуллера, предложившего ранее сферические оболочки со структурой, аналогичной структуре открытых впоследствии молекул углерода.

что форма поверхностей Ферми определяется, главным образом, числом внешних электронов в примитивной ячейке Бравэ, которое в свою очередь зависит от электронной конфигурации атома (числа таких электронов в нем) и числа атомов в ячейке (базиса). Кроме того существенную роль играет анизотропия закона дисперсии электронов и форма зон Бриллюэна. Образующиеся в результате поверхности Ферми имеют для большинства металлов весьма сложную форму, которую, однако, удалось во многих случаях расшифровать с помощью экспериментов (которых мы коснемся ниже) и используя приведенные в данном параграфе теоретические соображения.

11.2 Электропроводность

Многое из того, что говорилось в гл. 9 и 10, непосредственно относится к электрическим свойствам металлов. Сейчас мы рассмотрим эти свойства более подробно, и начнем со статической электропроводности. Формула (9.2) для нее справедлива как в классической теории Друдэ, так и в квантовой теории Зоммерфельда. Но если Друдэ наивно полагал, что величина t в этой формуле определяется столкновением электронов с ионами, то в теории Зоммерфельда природа этой величины, вообще, не рассматривалась. Как было подробно разъяснено в гл. 10, электроны, находящиеся в идеально-периодическом поле ионов, с ионами не сталкиваются, и величина t может определяться только отклонениями от строгой периодичности  кристаллической решетки. Мы рассмотрим механизмы, определяющие величину и температурную зависимость t, несколько ниже, а сейчас обратим внимание на следующее весьма принципиальное обстоятельство. Теории и Друдэ, и Зоммерфельда основывались на представлении о свободных электронах, взаимодействующих с некоторыми центрами рассеяния

(по Друдэ - с ионами) лишь в моменты столкновений. Для электронов в металле эта модель не является адекватной и должна быть заменена моделью блоховских (зонных) электронов, учитывающей влияние периодического потенциала. Тогда, как было показано в параграфе 10.2, ток, вызванный электронами каждой энергетической зоны, должен быть рассчитан по формулам (10.14) или (10.17), а полный ток получен суммированием по всем энергетическим зонам, содержащим электроны, причем целиком заполненные зоны дают нулевой вклад.

Приведем, следуя в основном Абрикосову [63], расчет плотности тока в n-ой зоне по формуле (10.14). Входящая в (10.14) неравновесная функция распределения gn может быть найдена с помощью кинетического уравнения Больцмана (10.25). Рассмотрим для простоты  случай однородного и стационарного тока в отсутствие магнитного поля и воспользуемся приближением времени релаксации (10.26). Тогда кинетическое уравнение (10.25) сведется к

1h¶g¶k−eE=-g−g0t                                                 (11.1)

где gºg(k) - неравновесная функция распределения, зависящая в рассматриваемом случае только от k, а g0 - локально- и мгновенно-равновесная функция распределения (см. формулу (10.26)). Обозначим g-g0=g1 и будем считать электрическое поле E малым. Тогда g1<<g0 и в левой ____________________________

31 Иногда встречаются утверждения, что поверхность Ферми или некоторые ее участки "находятся" в тех или иных энергетических зонах, например, в данном случае в d-зонах. Такие формулировки не корректны: ïîâåðõíîñòь Ôåðìè по определению íàõîäиòñÿ â k-пространстве в некоторых зонах Бриллюэна, а состояния - занятые и свободные - по обе стороны от этой поверхности принадлежат к определенным энергетическим (Блоховским) зонам.

части (11.1) можно заменить g на g0. С учетом уравнений полуклассической динамики (10.18) и (11.19) из (11.1) следует

g1=et¶g0¶evE                                                          (11.2) Подставим g=g0+g1 в выражение для плотности тока (10.14) и учтем, что интеграл по первой зоне Бриллюэна kvg0dk=0 вследствие того, что v - нечетная, а g0 - четная функции k. Тогда в изотропном случае (когда направления v, Å и j совпадают) с учетом (10.2)получим

jºsE=e2tE4pkv2¶g0¶edk                                              (11.3)

Теперь необходимо принять во внимание, что ¶g0/¶e существенно отличается от нуля только в узком слое k-пространства вблизи поверхности Ферми SF. Тогда из (11.3) следует [63]

s=e2t12p3hv2xee=eF                                                     (11.4) Здесь

xe=SedSve                                                               (11.5) где интегрирование ведется по изоэнергетической поверхности, т.е. фактически согласно (11.4) по поверхности Ферми. Нетрудно убедиться, что в предельном случае свободных электронов (11.4) переходит в формулу Друдэ (9.2).

Полученный результат является весьма важным. Несмотря на то, что он получен при ряде ограничений (слабое электрическое поле, изотропный случай) и параметр t остается неопределенным, он строго (а не путем качественных рассуждений) демонстрирует, что только электроны, находяшиеся в k-пространстве вблизи поверхности Ферми, участвуют в переносе заряда. Из (11.4) видно также, что и в случае электронов в периодическом потенциале проводимость определяется параметром релаксации t (который для свободных электронов был средним временем между столкновениями).

Теперь мы должны перейти к обсуждению механизмов рассеяния электронов, которыми этот параметр определяется. Но предварительно сделаем следующее замечание. Если имеется несколько таких механизмов, то аддитивными являются их вклады в 1/t, т.е. согласно формулам (9.2) и (11.4) - в удельное сопротивление 1/s º r. Это положение было сначала установлено экспериментально и получило название правила Матиссена. В дальнейшем было показано, что строго оно справедливо при условиях независимости механизмов рассеяния друг от друга и независимости вклада каждого механизма от k. Однако условия приближенного его выполнения являются менее жесткими, и мы будем это правило использовать.

Как уже отмечалось выше, электроны в твердом теле рассеиваются на всех нарушениях периодичности кристаллической структуры. К ним относятся, прежде всего, статические дефекты (см. гл.4), в том числе и границы тел. Вклад таких дефектов в удельное сопротивление не зависит сколько-нибудь существенно от температуры, и ими определяется так называемое остаточное (при температуре Т®0) удельное сопротивление r0. Заметим, что в "хороших" (содержащих очень мало примесей и других дефектов) металлах и для достаточно больших образцов (чтобы не сказывалось рассеяние на поверхности) отношение r0  к сопротивлению при достаточно высокой температуре оказывается очень малым, порядка 10-5. Этим отношением можно характеризовать качество металла.

Нарушения периодичности, на которых рассеиваются электроны, могут быть не только статическими, но и динамическими. Важнейшими из них являются тепловые колебания кристаллической решетки. На квантовом, корпускулярном языке рассеяние электронов на них можно трактовать как результат столкновения с фононами. Расчеты и эксперимент показывают, что этот механизм рассеяния вносит преоблада.щий вклад в 1/t в не очень "грязных" металлах при не очень низких температурах. Расчеты этого механизма рассеяния электронов в металле провели впервые в 1930 г. Блох и, независимо, Грюнайзен (см., например, [3......]).

Первым этапом этих расчетов является вычисление вероятностей различных процессов, ведущих к рассеянию электронов на фононах. Ясно, что главную роль играют процессы с минимальным числом взаимодействующих частиц, показанные на рис. 11.3. Затем вклады этих процесов следует интегрировать по областям k-пространства, в которых они не запрещены законами сохранения энергии и импульса (для фононов - квазиимпульса); при этом должны быть учтены законы дисперсии электронов и фононов. Такие расчеты довольно громоздки, и мы рассмотрим только основные результаты этих расчетов и их качественную интерпретацию.

При высоких температурах (по сравнению с температурой Дебая qD) существенным оказывается полное число фононов, которое согласно распределению Бозе - Эйнштейна (6.20) пропорционально температуре. Поэтому частота столкновений 1/t, а следовательно и сопротивление r  при высоких температурах пропорциональны Т.

При низких температурах все обстоит сложнее (см., например, [3    ]). Сказываются следующие факторы:

а) размер области k-пространства, в которой имеются в достаточном количестве фононы, он оказывается пропорциональным Т2;

б) температурная зависимость вероятности рассеяния "вбок" (на достаточно большие углы), так как только такое рассеяние приводит к уменьшению тока, т.е. вносит вклад в сопротивление, это дает еще один множитель ~T2;

в) температурная зависимость электрон-фононного взаимодействия, пропорциональная T при низких температурах.

В результате получается температурная зависимость сопротивления при низких температурах r~Т5, известная как закон Блоха. Эта зависимость, как и зависимость r~Т при высоких температурах, следует из формул Блоха и Грюнайзена и хорошо согласуется с многочисленными экспериментами Если же, в частном случае, поверхность Ферми очень близко подходит к границе первой зоны Бриллюэна, то вследствие большого вклада процессов переброса (раздел 6.4) зависимость r(Т) при низких температурах становится близкой к экспоненциальной. На рис. 11.4 показана температурная зависимость удельного сопротивления металла, обусловленного рассеянием электронов на фононах, во всем диапазоне температур.

Как уже отмечалось выше, вклад в сопротивление металлов может вносить и рассеяние их на других частицах и квазичастицах, в частности, магнитное (обусловленное взаимодействием с магнитными моментами электронов) рассеяние электронов на магнитных моментах атомов и на квазичастицах - магнонах, являющихся элементарными возбуждениями магнитоупорядоченных веществ. Вклад рассеяния на магнонах будет рассмотрен в гл. 17, а сейчас мы остановимся на очень интересном эффекте - эффекте Кондо, открытом в конце 50-х годов, который обусловлен рассеянием электронов в металле на магнитных моментах примесных атомов.

Эффект Кондо заключается в том, что сопротивление немагнитного (непереходного) металла, например, Zn, с очень малой примесью "магнитных" (переходных, обладающих магнитным моментом) ионов, например, Mn резко возрастает при низких температурах. Объяснение этого эффекта было дано в 1964 г. Кондо и заключается в следующем: увеличение r  обусловлено вкладом рассеяния электронов на магнитных моментах примесных атомов, которое происходит с переворотом спина электрона и магнитного момента атома. Теория, разработанная Кондо, дает для вклада этого механизма зависимость (см. рис. 11.5)

ρK@C lneFkT                                                   (11.5) где eF - энергия Ферми, а С - постоянная. Минимум суммы этого и других вкладов в r лежит при температурах порядка 1 К. При еще более низких температурах вклад эффекта Кондо перестает расти с понижением температуры из-за упорядочения магнитных моментов примесных атомов, и суммарное сопротивление выходит на горизонтальный участок - "полочку" (рис. 11.5).

В сопротивление металлов при низких температурах, в принципе, вносит вклад и рассеяние электронов на электронах. При этом электроны нельзя уже считать независимыми, что мы  предполагали до сих пор, и их поведение, в том числе и влияние электрон-электронного взаимодействия на сопротивление, может быть понято только с позиций теории ферми-жидкости Ландау. Этой теории мы еще коснемся ниже, а здесь укажем лишь, что расчет вклада электрон-электронного рассеяния в сопротивление, проведенный на базе ее Ландау и Померанчуком (см., например, [62]) дает

ρe@mne2eFhkTeF2                                                           (11.6) Оценка показывает, что этот вклад очень мал. Его трудно обнаружить, так как при низких температурах он маскируется (см. рис. 11.5) вкладом рассеяния на статических дефектах, а при более высоких - вкладом рассеяния на фононах.

11.3. Гальваномагнитные явления

Под гальваномагнитными явлениями понимаются изменения электрических свойств  твердого тела под воздействием магнитного поля. К ним относятся эффект Холла и так называемое магнитосопротивление (термин не особенно удачный) - изменение под дейстаием магнитного поля H электрического сопротивления, характеризуемое обычно величиной Dr/r, где Dr=r(H)-r(H=0). Эта величина существенно зависит от направления магнитного поля по отношению к направлению электрического поля и, следовательно, тока j; обычно интересуются продольным (Hççj) и поперечным (Hj) магнитосопротивлением. Эффект Холла (возникновение электрического поля в направлении, перпендикулярном к H и j) был рассмотрен в предыдущей главе на модели свободных электронов. Расчеты эффекта Холла и магнитосопротивления реальных металлов, конечно, должны проводиться на модели блоховских электронов с использованием уравнений полуклассической динамики и с учетом конкретной формы поверхностей Ферми. Мы не будем приводить этих расчетов, отсылая читателя, например, к [62, 3, 64] и ограничимся качественной интрепретацией некоторых экспериментальных результатов.

Напомним, что на модели свободных электронов постоянная Холла, определяемая согласно (9.10), всегда отрицательна и зависит только от концентрации электронов - обратно пропорциональна ей. Для реальных металлов выражение (9.10) остается приближенно справедливым при двух условиях. Во-первых, если "заряд переносится, в основном, электронами (а не дырками)", действительный смысл этого некорректного утверждения был разъяснен в параграфе 9.2, он заключается в том, что электроны, вносящие доминирующий вклад в перенос заряда, находятся в нижних частях энергетических зон, так что ток целесообразно рассчитывать по формуле 10.14. Такое положение имеет место, в частности, для щелочных и благородных металлов. Во-вторых, магнитное поле должно быть слабым, т.е. должно выполняться условие wct<<1 (где wс - циклотронная частота (10.36), а 1/t - частота столкновений).

В сильных полях, когда wct>>1 т.е. H>>mcc/e, существенное влияние оказывает характер траекторий. В случае замкнутых траекторий холловский ток преобладает над током в направлении электрического поля, и последний стремится к нулю при Н® ¥ ; в случае же открытых траекторий этого не присходит. Магнитосопротивление Dr/r в случае замкнутых орбит достигает насыщения, а в случае открытых - неограниченно возрастает с ростом магнитного поля. Поэтому магнитосопротивление в сильных магнитных полях является одним из источников информации о поверхности Ферми. Однако в этом отнош¥ении оно не может конкурировать с эффектом де Гааза - ван Альфена и другими эффектами, связанными с осцилляциями в сильных магнитных полях, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

11.4. Квантовые осцилляции в сильных магнитных полях

Осцилляции многих величин: магнитной проницаемости, электропроводности, скорости и затухания звука и др. в сильных магнитных полях - это один из интереснейших эффектов в физике твердого тела. Природа его сугубо квантовая, она не может быть понята ни с использованием классических представлений, ни с позиций полуклассической динамики. В основе этого эффекта лежит квантование орбит электронов в магнитном поле, которое было открыто  теоретически на модели свободных электронов Ландау в 1930 г. [65]. Рассмотрим, это явление.

Согласно квантовой механике, в магнитном поле H (направленном  по оси z) составляющая импульса pz не квантуется, т.е. может принимать любые значения, а составляющая p в плоскости, перпендикулярной магнитному полю, может быть только такой, чтобы связанная с ней кинетическая энергия p2/2m квантовалась как энергия гармонического осциллятора - свободного электрона, движущегося по круговой орбите с частотой wH:

h2kx2+ky22m=n+12hwH                                                   (11.7) где n=0, 1, 2,......., а wH дается формулой (10.28). Выражение (11.7) является уравнением цилиндрических поверхностей в k-пространстве с радиусами

kx2+ky2=2mhn+12wH                                                                 Разрешенными траекториями электронов (в k-пространстве) будут линии пересечения этих цилиндрических поверхностей ("трубок Ландау") со сферической (поскольку рассматриваются свободные электроны) поверхностью Ферми (рис 11.6).

При увеличении магнитного поля трубки расширяются и одна за другой касаются поверхности Ферми (а не пересекают ее), орбиты при этом ложатся в плоскость kz=0. Такие орбиты, для которых ¶S¶kz=0, (где S - площадь, охватываемая орбитой) носят название экстремальных рбит, а соответствующие сечения поверхности Ферми - экстремальных сечений. Для более сложных поверхностей Ферми наличие таких экстремальных сечений и их площади зависят от ориентации магнитного поля, и при данной его ориентации может быть несколько экстремальных сечений при разных kz.

Экстремальные орбиты интересны тем, что для них при конечных температурах количество "активных" состояний электронов (находящихся в слое толщиной ~ kТ, внутри которого лежит поверхность Ферми) проходит через максимум (см. рис. 11.7). При этом имеют место максимумы всех величин, зависящих от количества "активных" состояний электронов. К ним принадлежат упоминавшиеся выше магнитная проницаемость, электропроводность и все другие величины для которых наблюдаются квантовые осцилляции.

Условие того, чтобы трубка Ландау касалась поверхности Ферми

kx2+ky2extr=2mhn+12wH                                           (11.8) с учетом (10.28) может быть записано в виде

1H=n+122pehc1Sextr,                                                 (11.9)  где Sextr  - площадь экстремального сечения сферы Ферми плоскостью, перпендикулярной магнитному полю. Отсюда видно, что максимумы всех величин, зависящих от плотности состояний, будут повторяться при уменьшении магнитного поля, начиная с поля

Hmax=hcpeSextr,                                                           (11.10) с периодом

d1H=2pehc1Sextr                                                        (11.11)

В уже упоминавшейся статье [65], вышедшей в 1930 г., Ландау писал, что наблюдение предсказанной им в этой работе периодической зависимости магнитного момента от поля "...вряд ли возможно экспериментально, поскольку из-за неоднородности реальных полей всегда будет происходить усреднение". Однако в том же году осциляции были обнаружены экспериментально в висмуте: де Гаазом и ван Альфеном [66] на полевой зависимости магнитной проницаемости (рис. 11.8) и Шубниковым и де Гаазом - на полевой зависимости сопротивления. В дальнейшем квантовые осцилляции в сильных магнитных полях были обнаружены в очень многих металлах и некоторых полупроводниках, на полевых зависимостях практически всех величин, существенно зависящих от плотности электронных состояний: магнитной восприимчивости, магнитосопротивления, теплопроводности, термоэдс, скорости и поглощения звука.

Однако в течение 20 лет существовала серьезная "неувязка" - теория квантовых осцилляций строилась на модели свободных электронов, а в металлах, в которых эти осцилляции наблюдались, электроны, конечно, не были свободными, а находились в периодическом потенциале. Лишь в 1950 г. И. М. Лифшиц разработал теорию квантования орбит электронов в периодическом потенциале, а в  1952 г. Онсагер создал теорию эффекта де Гааза - ван Альфена для блоховских электронов. Основным результатом этой теории является то, что формула (11.9) заменяется на

1H=2pehc1Sextrn+λ                                                    (11.12)  где l - величина порядка 1 (но не 1/2), не зависящая от магнитного поля и температуры, а Sextr - площадь экстремального сечения поверхности Ферми плоскостью, перпендикулярной магнитному полю. Формулы же (11.10) и (11.11) для максимального поля и периода осцилляций остались без изменений.

Рассмотрим условия наблюдения квантовых осцилляций.

1) Необходимы монокристаллы, так как в реальных металлах поверхности Ферми, конечно, не сферы и положение (по полю) экстремальных сечений зависит от направления поля. Поэтому в поликристаллах будет происходить усреднение и осцилляции не будут наблюдаться.

2) Качество кристаллов должно быть достаточно высоким, они должны содержать малые количества дефектов и примесей, чтобы частота столкновений 1/t удовлетворяла условию

wHt>>1                                                                    (11.13) Действительно, различие энергий в двух соседних максимумах осцилляций, которое согласно (11.8) составляет hwH , должно быть много больше чем неопределенность энергии при наличии диссипации h/t, откуда и следует (11.13).

3) Необходимы большие поля и достаточно низкие температуры, чтобы выполнялось условие

hwH>>kT                                           (11.14) которое следует из того, чтобы различие энергий в двух соседних максимумах осцилляций было много больше чем "размазывание"  kТ энергии вблизи энергии Ферми.

4) Желательно, чтобы величины Sext  были не очень большими, тогда неоднородность и нестабильность поля не будет препятствовать (чего боялся Ландау) наблюдению осцилляций. Не случайно, что квантовые осцилляции впервые удалось обнаружить в Bi, в котором поверхность Ферми имеет весьма малые электронные и дырочные карманы.

Если на поверхности Ферми имеются, при данном направлении поля, несколько различных экстремальных сечений, то им будут соответствовать несколько периодов осцилляций. Характерным примером служат благородные металлы, поверхности Ферми которых (см. рис. 10.11 и 11.2) содержат почти сферические полости, соединенные узкими "шейками". На рис.11.9 приведен результат наблюдения эффекта де Гааза - ван Альфена в серебре; осцилляции  с двумя периодами, различающимися в ~50 раз, обусловлены экстремальными орбитами, показанными схематически на этом рисунке.

Часто наблюдение эффекта де Гааза - ван Альфена и квантовых осцилляций других величин производится при изменении не величины магнитного поля, а его направления. При этом, как ясно, например, из рис.11.9, изменяются величины Sextr, а следовательно, и периоды осцилляций, что дает информацию о виде поверхности Ферми в данном металле.

11.5. Скин-эффект

Переходя к изучению поведения металлов в высокочастотных электромагнитных полях, остановимся прежде всего на скин-эффекте, т.е. на затухании переменного электромагнитного поля по мере его проникновения в металл. Этот эффект рассматривался в параграфе 9.1 с позиций классической теории Друде, полученные выражения (9.7) и (9.8), как уже отмечалось, справедливы и в квантовой теории свободных электронов Зоммерфельда. Входящая в (9.8) величина s0  представляет собой электропроводность металла, которая определяется средним временем между столкновениями t и предполагается независящей от частоты приложенного электрического поля. Это предположение связано с допущением, что ток полностью определяется электрическим полем в данной точке в данный момент, которое известно как предположение о локальности тока. Оно приближенно справедливо и в переменном электрическом поле с частотой w, если выполняется условие wt<<1, т.е. если электроны успевают испытать много столкновений за период изменения поля. Заметим, что это условие может быть записано в виде

λ>>2pl,                                                                      (11.15)

где l=vt - длина свободного пробега электрона (v - его средняя скорость).

Только при выполнении условия (11.15) мы имели право сначала вычислить s0 , а затем решая уравнения Максвелла вывести формулу (9.7). Скин-эффект, имеющий место в случае  выполнении этого условия, носит название нормального скин-эффекта. Заметим, что учет периодического потенциала не изменяет ситуации (скин-эффект остается нормальным при wt<<1), а позволяет лишь найти величину s0, принимая во внимание реальные механизмы столкновения электронов (см. раздел 11.2).

Если же частота переменного электрического поля становится сравнимой с частотой столкновений 1/t или превышает ее, то предположение о локальности тока перестает выполняться, и мы не можем сначала вычислять s0, а затем рассматривать распространение волн в среде с такой проводимостью; эти задачи должны решаться совместно. Скин-эффект в этом случае называется аномальным. Приближенный подход к его теории был предложен Пиппардом и получил название концепции неэффективности Он заключается в том, что в формуле (9.8) для толщины скин-слоя d  проводимость s0 заменяется эффективной проводимостью

sef=s0dl,                                                            (11.16) где l - длина свободного пробега. Тогда, решая систему уравнений (11.8) и (11.16), получим

d=3c2l2ps0w                                                           (11.17) Для того, чтобы пояснить смысл замены s0  на эффективную проводимость (11.16), обратимся к рис. 11.10. Только электроны, рассеивающиеся после столкновения в пределах малого угла порядка d/l, участвуют в проводимости.

Мы не будем рассматривать строгую - и довольно сложную - теорию аномального скин-эффекта (она подробно излагается, например, в [62]), приведем лишь ее основной результат:

d=3c2l2ps0wx,                                                           (11.18) где x=1,28. Интересно,что толщина скин-слоя при аномальном скин-эффекте фактически не зависит от длины свободного пробега, так как s0 пропорциональна l.

В случае аномального скин-эффекта имеет место ряд интересных явлений, например, возрастание эффективной проводимости в магнитном поле, параллельном поверхности металла (см. рис. 11.11) вследствие возврата электронов, испытавших столкновения, обратно в скин-слой.

11.6 Циклотронный резонанс

Циклотронный резонанс - это резонансное поглощение проводящим веществом (металл, полупроводник) энергии переменного электромагнитного поля при наличии постоянного магнитного поля, происходящее на частоте переменного поля, равной или кратной частоте обращения электронов по замкнутым орбитам. Циклотронный резонанс был предсказан в 1951 г. Дорфманом [67]32 и наблюдался впервые в полупроводнике в 1953 г. и в металле (олове) в 1956 г., а затем - во многих металлах и полупроводниках. Для свободных электронов частота циклотронного резонанса

w=nwH=neHmc,      где    n=1, 2, 3,....                                      (11.19) а для электронов в периодическом потенциале согласно (10.34)

w=n2peHh2c¶Sorb¶e−1ºneHmcc,                                              (11.20) где mc - циклотронная масса (10.35).

Для наблюдения циклотронного резонанса, как и эффекта де Гааза - ван Альфена, необходимо выполнение условия (11.13), которое означает, что вероятность для электрона испытать столкновение в течение одного оборота по орбите должна быть мала. В противном случае электроны будут термализоваться, не совершив ни одного оборота, и синхронизации (резонанса) их движения и изменения поля не будет.

В металлах в случае аномального скин-эффекта наиболее удобной для наблюдения циклотронного резонанса является геометрия Азбеля - Канера, показанная на рис. 11.12 (постоянное магнитное и переменное электрическое поля, перпендикуляные друг другу, параллельны поверхности металла)33. При изменении  магнитного поля будут наблюдаться осцилляции прохождения или отражения энергии от электромагнитной системы (резонатора или

волновода), содержащей образец исследуемого металла. Эти осцилляции, обусловленные последовательными  прохождениями  через  резонанс  при разных  n  в  формуле  (11.20),  имеют,

конечно, совсем другую природу, чем осцилляции в эффекте де Гааза - ван Альфена, обусловленные квантованием электронных орбит.

Если образец, в котором наблюдается .циклотронный резонанс в геометрии Азбеля - Канера, представляет собой тонкую пленку (рис. 11.13), то имеет место размерный эффект - эффект Гантмахера. Он заключается в аномальной прозрачности пленки для переменного поля при выполнении условия

2rH=d,                                                                   (11.21)

где rH - радиус орбиты, а d - толщина пленки. При этом должно выполняться условие l > d, где l - средняя длина свободного пробега электрона. Тогда электроны, приходящие (с малой

__________________________

32 Дорфман назвал его диамагнитным резонансом и в дальнейшем, когда по аналогии с ускорителем частиц - циклотроном стал использоваться термин "циклотронный резонанс", весьма неодобрительно относился к этому термину, говоря, что тогда кипение воды следовало бы, называть "самоварным эффектом"

33 Термин "циклотронный резонанс" больше подходит к этой геометрии, когда ускорение электронов электрическим полем происходит (как в циклотроне) на малой части траектории электрона. Однако терминологическое возражение Дорфмана относится и к этому случаю.

11.7. Слабозатухающие электромагнитные волны в металле

Частотная зависимость электрической проницаемости e металла (которая рассматривалась на модели свободных электронов в параграфе 9.1) определяет особенности электромагнитных волн, распространяющихся в металлах в различных диапазонах частот. Эти волны называют часто электрокинетическими, поскольку e металла в переменных полях определяется в основном проводимостью s, т.е. движением электронов. При наличии постоянного магнитного поля возникает ряд новых типов волн, обладающих интересными особенностями. Мы рассмотрим этот вопрос, относящейся в зачительной мере к электродинамике, очень кратко, отсылая читателя к монографии [68].

Остановимся сначала на волнах в отсутствие магнитного поля - плазменных волнах. Соответствующие им квазичастицы носят название плазмонов34. В разделе 9.1 отмечалось, что при частотах w , превышающих плазменную частоту wp  (формула (9.5)), затухание электромагнитной волны в металле делается малым. При частоте w=wp (при которой e=0) в металле распространяется линейно поляризованные продольные плазменные волны. Электроны при этом (как и атомы при упругих колебаниях решетки в случае ed=0 - см. раздел  8.3) совершают колебания в направлении распространения волны.

Перейдем теперь к рассмотрению слабозатухающих волн в металле при наличии постоянного магнитного поля и начнем с волн с круговой поляризацией, распространяющихся в

направлении магнитного поля - геликонов. Для определения средней скорости эдектронов V в

этом случае может быть использовано уравнение

dVdt=¶V¶t+VÑV=-emE+1cV´B−Vt                                  (11.22) Его называют гидродинамическим, поскольку аналогичному уравнению удовлетворяет скорость макроскопических частиц жидкости (с заменой, конечно, силы Лоренца в правой части (11.22) на силу, действующую на эти частицы). Последний член в (11.22) представляет собой "силу трения", вызывающую потери энергии при движении электронов. Предположим, что все величины: электрическое поле, магнитная индукция и скорость имеют постоянные E0, B0 и V0 и переменные, b и v составляющие и последние малы по сравнению с постоянными и изменяются по гармоническому закону. Примем, что E0, B0 и V0  направлены по оси z, а переменные

составляющие лежат в плоскости xy и имеют круговую поляризацию. Тогда, линеаризируя уравнение (11.22.), использукя метод комплексных амплитуд и переходя к циркулярным составляющим переменных величин, мы получим для них следующее соотношение:

v±=−emiwmiwHe±                                                      (11.23) _________________________________

34 Часто название квазичастицы используется и для соответствующих ей волн. Так что в данном случае термин "плазмоны" может быть отнесен и к плазменным волнам

Здесь e в числителе - абсолютная величина заряда электрона, а wH=eBmc (что отличается от (10.28) лишь заменой H на B). Определяя проводимость s± из соотношений

j±=-env±=s±e±                                                                    и (11.23) и переходя к электрической проницаемости

e±=1−i4ps±w,                                                                  получим окончательно

e±=1−wp2w1wmwH−i/t                                           (11.24)

Решая с найденной e± уравнения Максвелла для распространяющейся волны при следующих условиях:

w<<wp,                   w<<wH  ,                    wH>>1/t,                                  (11.25) находим закон дисперсии геликонов

w=c2wHwp2k                                                          (11.26) и можем убедиться, что затухание их оказывается малым (k''<<k'). Интересно, что закон дисперсии оказался квадратичным.

Геликоны были предсказаны в 1960 г. Константиновым и Перелем [69] и обнаружены вскоре (см. [68]) в Na на частоте 20 MHz при температуре 4.2 К по осцилляциям амплитуды волны, проходящей через образец, при изменении магнитного поля. То, что частота и температура в этом опыте были низкими, находится в согласии с условиями (11.25). В дальнейшем геликоны наблюдались в K, а затем и в ряде других металлов.

Остановимся теперь кратко на некоторых других волнах в металлах в постоянном магнитном поле. Если частота поля совпадает с частотой циклотронного резонанса nwс (см. раздел  11.6), то при условии w>>1/t могут распространяться поперечные (с волновым вектором kB0) линейно поляризованные циклотронные волны.

В металлах (или полуметаллах) с равными концентрациями n1 и n2  носителей двух типов -электронов и дырок (конечно, принадлежащих к разным энергетическим зонам) могут распространяться альфвеновские волны - поперечные и линейно поляризованные. Условие их наблюдения w>>1/t - такое же как циклотронноых волн. Рассматриваемые волны были предсказаны Альфвеном в 1942 г. и обнаружены сначала в космической плазме, а затем в 1965 г. в металле Bi. Закон дисперсии альфвеновских волн (см., например, [68]): оказывается линейным:

w=B04pnm1+m2k                                                     (11..27) где m1  и m2  - массы носителей, а nºn1=n2. Следует заметить, что условие существования альфвеновских волн n1 =n2  отнюдь не является "экзотическим", оно выполняется для всех металлов с четным числом электронов в ячейке Бравэ (которые были бы диэлектриками при отсутствии перекрытия зон - см. раздел 10.2).

Кроме рассмотренных электрокинетических волн в металлах могут распространяться упругие волны и - в магнитоупорядоченных металах (гл. 17) - спиновые волны. Все эти волны могут взаимодействовать ("смешиваться") друг с другом и с электрокинетическими волнами., причем взаимодействие, как всегда, проявляется наиболее сильно вблизи точек пересечения дисперсионных характеристик волн. Такие смешаные волны подробно рассматриваются в [68].

11.8. Электрон-электронное взаимодействие

До сих пор, рассматривая свойства металлов, мы считали электроны независимыми, т.е. игнорировали их взаимодействие друг с другом. (Исключением являлось лишь краткое упоминание о вкладе, причем весьма малом, рассеяния электронов на электронах в сопротивление металла). Однако все результаты такого рассмотрения оказывались (при использовании квантовой статистики и должном учете периодического потенциала) в удовлетворительном согласии с экспериментом. Долгое время это казалось удивительным, было непонятно, почему можно не учитывать энергию кулоновского взаимодействия электронов друг с другом, хотя она имеет тот же порядок величины, как и энергия электронов в периодическом потенциале ионов, учет которой, основанный на теореме Блоха, оказывается необходимым.  Ответ на этот вопрос дала теория ферми-жидкости, созданная Ландау в 40-е гг. для жидкого 3He и перенесенная впоследствии на электроны в металле [70, 146].

Теория ферми-жидкости (cм. [3, 53, 55, 62]), сложна, причем не столько в вычислительном, сколько в принципиальном отношении; мы приведем только ее результаты для случая металлов. Основным результатом (именно, результатом, а не допущением) является то, что элементарными возбуждениями ферми-жидкости в металле являются квазичастицы, обладающие следующими свойствами:

1) подчиняются статистике Ферми - Дирака,

2) описываются квазиимпульсом p и номером зоны n,

3) закон дисперсии e(p) близок к таковому для независимых электронов,

4) правила квантования, определяющие вклады во все интегральные характеристики - такие жекак для независимых электронов,

5) может быть использована, в пределах ее применимости, полуклассическая теория.

Эти свойства элементарных возбуждений электронной "жидкости" в металле, причем полученные без предположения о малости взаимодействия между электронами, оправдывают возможность игнорировать это взаимодействие при исследовании многих свойств металла, в том числе тех, которые рассматривались нами выше. В дальнейшем мы рассмотрим два фундаментальных явления: магнитное упорядочение (гл. 17) и сверхпроводимость (гл. 18), которые для своего объяснения требуют учета взаимодействия электронов (причем не в качестве поправки, а "в нулевом приближении").

К числу явлений, существенно зависящих от электрон-электронного взаимодействия, принадлежит экранирование электронами внешнего (по отношению к ним) электрического заряда. Как известно, экранирование веществом помещенного в него электрического заряда описывается при помощи электрической проницаемости e, фигурирующей в выражении для закона Кулона и других электродинамических соотношениях. Таким образом, задача об экранировании внешнего заряда  электронами  проводимости в металле эквивалентна задаче о вычислении электрической проницаемости металла. В переменном электрическом поле, как отмечалось в разделе 8.1, в электрическую проницаемость вносят вклад колебания зарядов. Этот вклад возрастает с уменьшением частоты и в слабых полях (в пределах справедливости линейной теории, когда может быть использован метод комплексных амплитуд) составляет  −4pisw, где s - проводимость. Поэтому в электростатике электрическая проницаемость металлов обычно  принимается равной бесконечности. Однако вопрос о том, какова e металла в постоянном электрическом поле и при низких частотах, нуждается в детальном рассмотрении.

Впервые эта задача была решена Томасом и Ферми (см., например, [3]) с учетом кулоновского взаимодействия электронов. Они получили, что потенциал, создаваемый в металле электрическим зарядом Q на расстоянии r от него

jr=Qrexp−kTFr                                                         (11.28) где

kTF2=4pe2mkFh2                                                             (11.29) Соотношение (11.28) означает, что может быть введена электрическая проницаемость металла (в постоянном поле), зависящая от расстояния до заряда,

er=expkTFr                                             (11.30) Проводя фурье-преобразование этой величины, можно убедиться, что она эквивалентна электрической проницаемости, зависящей от волнового числа q:

eq=1+kTFq2                                                    (11.31)

так что для однородного поля (q = 0) электрическая проницаемость бесконечна.

Величина 1/kTF носит название радиуса экранирования Томаса - Ферми. Она характеризует то расстояние, начиная с которого экранирование становится существенным и при превышении которого очень скоро становится полным (j→0). Оценка по (11.29) показывает, что kTF~kF~108, где kF.- радиус Ферми, т.е. радиус экранирования - порядка атомных размеров.

Созданная в дальнейшем (в 1954 г.) более точная теория экранирования Линдхарда дает   (см. [3]) более медленный спад и осцилляции j при увеличении r. Кроме того, она обобщается на переменные поля и при q® 0 дает e = -4pis /w.

11.9. Тепловые свойства, обусловленные электронами

Тепловые характеристики металлов, в первую очередь, теплоемкость сv и тепловое сопротивление 1/kT (kT - коэффициент теплопроводности) определяются, как уже отмечалось, аддитивными в первом приближении вкладами кристаллической решетки и коллективизированных электронов; в магнитоупорядоченных металлах (гл.17) следует принимать во внимание также вклад магнитной системы, т.е. ее элементарных возбуждений - магнонов. Вклады решетки, которые были рассмотрены довольно подробно в гл. 7, не различаются существенно для металлов и диэлектриков. Вклады электронов в тепловые характеристики металлов рассматривались на модели свободных электронов в гл. 9; было показано, что квантовая теория Зоммерфельда дает, в основном, удовлетворительное объяснение этих вкладов. В гл. 10 отмечалось, что отличия, для некоторых металлов весьма существенные, результатов теории Зоммерфельда от эксперимента могут быть объяснены путем учета влияния на электроны периодического потенциала, создаваемого решеткой. Сейчас мы рассмотрим этот вопрос более подробно.

Начнем с теплоемкости, которая является, как ясно из гл. 9, наиболее фундаментальной тепловой характеристикой вещества. Теплоемкость cv, обусловленная "блоховскими" электронами каждой энергетической зоны, может быть найдена по формуле, похожей на (10.14):

cv=ddTUT=14p3kekdfFdTdk                                              (11.32) но в которую, в отличие от (10.14), входит (поскольку теплоемкость - равновесная величина) равновесная функция распределения Ферми - Дирака. Здесь e(k) - закон дисперсии электронов (не зависящий по определению от температуры), а интегрирование ведется по всей первой зоне Бриллюэна. С учетом того, что производная dfF/dT имеет существенную величину только в узком слое вблизи поверхности Ферми, можно (подобно тому как при выводе формулы (11.4)) получить:

cv=k2T12phxeF,                                                     (11.33)  где величина xe определяется формулой (11.5).

Из (11.33) видно, что электронная теплоемкость металлов во всем диапазоне температур

пропорциональна Т, поскольку xeF практически от температуры не зависит (в отличие от решеточной теплоемкости, которая, как мы видели, при низких температурах пропорциональна   Т 5, а при высоких перестает зависеть от температуры). Выражение (11.33) позволяет объяснить упоминавшиеся в разделе 9.2 "аномальные" величины cv некоторых металлов. Очень малые значения теплоемкости полуметаллов, в частности, Bi обусловлены тем, что поверхность Ферми, по которой производится интегрирование в (11.5), состоит из маленьких электронных и дырочных карманов. Очень большие теплоемкости переходных металлов, например, Mn объясняются тем, что их поверхности Ферми кроме областей, образованных s-электронами (как у всех металлов) содержат большие куски, образованные электронами d-зон. Следует еще раз подчеркнуть, что речь здесь идет об  электронной  теплоемкости,  экспериментальные  значения  которой  должны быть выделены из измеренной полной теплоемкости - отделены от вклада решетки (с использованием их разных температурных зависимостей).

Расчет электронной теплопроводности металлов преставляет большой интерес, потому что теплопроводность металлов, как правило, при всех температурах превышает теплопроводность диэлектриков, откуда следует, что электроны вносят в нее преобладающий вклад. Поток тепла "блоховских" электронов может быть рассчитан по формуле

q=14p3kvkekgkdk                                                  (11.34) где v(k) - скорость электронов, а g(k) - неравновесная функция распределения. Ее можно найти с помощью кинетического уравнения Больцмана (10.25), в левой части которого в данном случае останется член

v¶g¶r=v¶g¶TÑT                                                                   Поступая затем так же как при выводе выражения (11.4) и учитывая, что q=-kTÑT, получим (в случае сферической поверхности Ферми) электронный коэффициент теплопроводности

kT=k236phv2xSFtT                                                   (11.35) где v2, как и x, берется на поверхности Ферми. Принимая во внимание выражение (11.33) для электронной теплоемкости, формулу (11.35) можно представить в виде

kT=13cvv2SFt                                                       (11.36) Заметим, что эта формула аналогична формуле (9.12) для теплопроводности в кинетической теории идеального газа, которая принималась и в теории, использующей модель свободных электронов (раздел 9.2).

Выражение для числа Лоренца также совпадает с выражением (9.27), полученным для свободных электронов, которое, как отмечалось в разделе 9.2, дает величину, находящуюся в середине интервала экспериментальных значений числа Лоренца для большинства металлов.

11.10. Термоэлектрические и термо-гальваномагнитные явления

Термоэлектрические явления - это явления, присходяшие в твердых телах, в частности, в металлах при наличии одновременно электрического поля и градиента температуры. Рассмотрим сначала некоторые феноменологические соотношения, имеющие место в этом случае.

Полагая поле E и градиент температуры ÑТ достаточно малыми и ограничиваясь одномерным случаем, можно записать (не интересуясь причиной зависимости тока от градиента температуры и потока тепла - от электрического поля):

j=sE+βÑT,

(11.37)

q=+zÑT

Заметим, что коэффициент z не совпадает с коэффициентом теплопроводности kТ, так как последний определялся при отсутствии  тока, а не поля, как предполагается в (11.37). Феноменологические соотношения (11.37) можно переписать в виде

E=ρj+QÑT,

(11.38)

q=Pj−kTÑT                                                                   где Q - дифференциальная термоэдс, а П - коэффициент Пельтье (происхождение этих терминов станет ясно ниже). Коэффициенты в (11.37) и (11.38) связаны, как легко убедиться, следующим образом:

ρ=1s,Q=-βs,P=gs,kT=-z+gβs                 (11.39)

"Недиагональные" коэффициенты b  и g  или Q и П связаны соотношениями, вытекающими из принципа взаимности кинетических коэфициентов - принципа Онсагера. Этот принцип - одно из основных положений термодинамики необратимых процессов - заключается в следующем (см., например, [71, 72, 63]). Если имеются обобщенные силы Xk,  вызывающие обобщенные токи Jl = kglkXk, то в отсутствие магнитного поля при условии "правильного" определения обобщенных сил и токов, а именно такого, чтобы производная энтропии по времени

¶S¶t=kXkJk,                                                             (11.40) выполняется соотношение

gkl=glk                                                          (11.41)

При наличии магнитного поля H это соотношение переходит в

gklH=glk−H                                               (11.42)

В рассматриваемом случае термоэлектрических явлений (см. [63]) из условия (11.40) следует

Jk=j,Xk=-ET

(11.43)

Jl=q,Xl=-Ñ1T                                                                     Тогда, как легко убедиться,

g = −βT                                                               (11.44) или согласно (11.39)

П = QT                                               (11.45)

Расмотрим теперь наиболее важные термоэлектрические эффекты.

1) Эффект Зеебека - возникновение эдс в цепи, состоящей из двух проводников, контакты между которыми находятся при разных температурах (рис. 11.14). Запишем закон Кирхгофа для этой цепи и учтем (11.38):

Edl=ρj+QdTdldl−V=0                                      (11.46) где V - напряжение на разомкнутых клеммах цепи (когда j = 0). Переходя к интегрированию по Т, получим

V=T0T1QadT+T1T2QbdT+T2T0QadT=T1T2Qb−QadT                                (11.47) И если Qa и Qb не зависят от Т, то

V=Qb−QaT2−T1                                 (11.48)                Существенно, что в цепь могут быть включены другие проводники, если только оба их спая находятся при одинаковых температурах.

Этот эффект был открыт Зеебеком в 1821 г. Он широко используется для измерений температуры; при этом один спай двух металлов термопары находится при измеряемой температуре, а другой - при хорошо известной температуре, например, тающего льда. Так как величины Q металлических проволок сильно зависят от примесей и технологии изготовления, термопары для точных измерений температуры нуждаются в градуировке. Использование тех или иных металлов зависит от требуемого диапазона температур: в широком  интервале температур (~ 2 - 700 К) используется термопара медь - константан (сплав 60% Cu и 40% Ni), при низких температурах большей чувствительносью обладает термопара медь - железо, при высоких температурах (до 2000 К) используются тугоплавкие металлы, например термопара Pt - сплав Pt с Rh. Вторым важным применением эффекта Зеебека являются термогенераторы. [73]/ В этом случае по цепи двух  различных проводников протекает  ток,. используемый для той или иной цели35

2) Эффект Пельтье - выделение или поглощение тепла, в зависимости от направления тока, при протекании его через контакт (спай) двух проводников с различными  величинами  Q или П. Тепло, выделяющееся на контакте, т.е. разность потоков тепла в двух направлениях с учетом (11.38) и (11.45) запишется следующим образом (градиент температуры в этом случае отсутствует или во всяком случае не принимается во внимание)

W=qa−qb=Pa−PbjºQa−QbTj                              (11.49)

Как видно из этого выражения, разность потоков тепла W пропорциональна плотности тока в первой степени и, следовательно, изменяет знак при изменении направления тока. Этот эффект был открыт Пельтье в 1834 г. Он был использован для создания термоэлектрических (также как и ____________________________________________

35 В ходе исследований термоэлектричества, проведенных в 30-е - 40-е гг. А.Ф.Иоффе с сотрудниками [73] выяснилось, что лучшими, чем у металлов, параметрами для термоэлектрических применений (прежде всего, значительно бо'льшими величинами Q) обладают полупроводники. Были созданы полупроводниковые термогенераторы, в которых в качестве источника тепла использовались керосиновые лампы. Они применялись во время Отечественной войны 1941 - 45 гг. для питания радиоприемников на партизанских базах.

генераторы - полупроводниковых) холодильников [74], которые нашли применение для охлаждения узлов некоторых приборов.

3) Эффект Томсона - зависимость тепла, выделяющегося в проводнике при протекании тока, от градиента температуры. Это тепло

P=jE−divq                                                                            в одномерном случае с учетом (11.38) и того, что плотность тока, градиент температуры и коэффициент kТ   не зависят от координат, запишется следующим образом:

P=ρj2+QjÑT-ÑPj                                                  (11.50) Первый член в правой части (11.48) представляет собой обычное джоулево тепло, а остальные два

члена с учетом (11.44) дадут

P−ρj2=-mTjÑT,                                          (11.51) где коеффициент Томсона

mT=QdQdT                                                             (11.52)

Как видно из (11.48), (11.49) и (11.52), величины всех термоэлектрических эффектов выражаются через коэффициент Qºb /s. Таким образом, достаточно провести расчет какого-либо одного из коэффициентов Q или.b . Расчет b  может быть проведен аналогично расчету s в параграфе 11.2. Оба эти коэффициента могут быть найдены и одновременно в ходе вычисления тока j=sE+βÑT. Для нахождения неравновесной функции распределения в этом случае  воспользуемся снова уравнением (10.25) в t-приближении и, считая функцию распределения по-прежнему не зависящей от t, но зависящей от r вследствие наличия градиента температуры, сохраним в левой части этого уравнения второй и третий члены:

v¶g¶TÑT+1h¶g¶ehv−eE=-g1t(11.53)

Действуя далее так же, как при вычислении s в параграфе 11.2], мы. получим ту же формулу для s  и

Qº-βs=p2k23eTddeFlnv2txeF                                     (11.54) Нетрудно убедиться, что для свободных электронов (11.54) переходит в

Q=-p26k2TeeFº-13cvne,                                                 (11.55) что, конечно, совпадает с результатом теории Зоммерфельда.

Остановимся теперь кратко на термо-гальваномагнитных явлениях, которые происходят в твердом теле, в частности, в металлах при наличии электрического поля, градиента температуры и магнитнго поля (см., например, [63]). Для феноменологического их рассмотрения  в соотношения (11.38) должны быть добавлены члены, зависящие от магнитного поля:

E=ρj+RH´j+QÑT+NH´ÑT,                                      (11.56)

q=Pj+BH´j−kTÑT+LH´ÑT                                     (11.57)

(то, что члены, зависящие от магнитного поля, содержат векторные произведения его на j и ÑT, связано с наличием силы Лоренца, пропорциональной векторному произведению v´H, которая и вляется причиной появления этих членов). Из принципа Онсагера при наличии магнитного поля (11.42) следует соотношение между коэффициентами в (11.56) и (11.67)

B=TN                                                                    (11.58)

Рассмотрим некоторые термо-гальваномагнитные эффекты.

1) Эффект Эттинсгаузена - возникновение  градиента  температуры  под  воздействием

тока и магнитного поля. Направим j и H как показано на рис.11.15 а и примем q=0. Тогда, проектируя (11.57) на ось y и пренебрегая последним членом этого выражения, получим

ÑyT=BkTHzjx                                                           (11.59)

2) Адиабатическая добавка к эффекту Холла., Спроектируем (11.56) на ось y (рис 11.15 б) и, приняв снова q=0 , учтем (11.59). Тогда

Ey=R+QBkTHzjx                                                    (11.60) Полученная добавка к обычному холловскому полю Ey=RHzjx названа адиабатической потому что при выводе (11.60) предполагалось отсутствие потока тепла.

3) Эффект Нернста - возникновение электрического поля, направленного как холловское, но обусловленного не током, а градиентом температуры. Проектируя (11.56) на ось y (рис. 11.15 в) и полагая j=0, получим

Ey=NHzÑxT                                                         (11.61)

4) Эффект Ледюка - Риги - появление градиента температуры в направлении, перпендикулярном существующему градиенту и магнитному полю. Предполагая, что j=0 и q=0, но имеется градиент температуры ÑTx, получим, проектируя (11.57) на ось y (рис. 11.15 г):

ÑyT=LkTHzÑxT                                                     (11.62)

Çàìåòèì, ÷òî âñå ðàññìîòðåííûå òåðìî-ãàëüâàíîìàãíèòíûå ýôôåêòû èìåþò ìåñòî è â ïîëóïðîâîäíèêàõ, íî âåëè÷èíû èõ â ïîëóïðîâîäíèêàõ (â îòëè÷èå îò òåðìîýëåêòðè÷åñêèõ ýôôåêòîâ) èìåþò ìåíüøóþ âåëè÷èíó, ÷åì â ìåòàëëàõ.